Lycée Saint-Exupéry 1, place Alain Savary BP 80093 31703 BLAGNAC 05 34 36 42 40 0312686b@ac-toulouse.fr

AVERTISSEMENT

Ce document est destiné à l’enseignement et ne sera pas remis à jour. En conséquence, il n’est pas une documentation technique de référence. Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation des auteurs pour tout autre usage que la formation scolaire.

Sommaire

Présentation de la séquence	2

TP Avion civil - Gousset	5

Activité de synthèse	11

TP Calcul de développé	15

TP fabrication et assemblage de pièces en tôlerie	23

Présentation de la séquence

Objectif de la séquence :

Au moyen de l’outil CAO , l’élève devra être capable de calculer le développé de pièces

en tôlerie puis de réaliser un ensemble structural fuselage composé de pièce en tôlerie.

Classe concernée

Seconde Baccalauréat professionnel Aéronautique option structure

Savoir

S5.10 Procédés de fabrication de pièces métalliques en tôle

Compétences

C06St – Fabriquer des éléments

C08 – Effectuer des contrôles liés à une intervention

Bibliographie :

Référentiel de certification du domaine professionnel Baccalauréat Professionnel Aéronautique 2013 (ministère de l’Éducation Nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche)

Stratégie didactique

TP Avion civil - Gousset

Lycée Saint-Exupéry 1, place Alain Savary BP 80093 31703 BLAGNAC 05 34 36 42 40 0312686b@ac-toulouse.fr

Objectif(s) pédagogique(s) :

Découverte des fonctionnalités de l’outil CAO et du développé d’une pièce en tôlerie

Support : Modèle CAO d’un tronçon d’avion civil

AVERTISSEMENT

Ce document est destiné à l’enseignement et ne sera pas remis à jour. En conséquence, il n’est pas une documentation technique de référence. Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation des auteurs pour tout autre usage que la formation scolaire.

Organisation du travail:

Un élève par poste informatique

Objectif :

Découverte de la fonctionnalité développée sur une pièce CAO en tôlerie

Localisation dans l'avion :

Avec le logiciel de C.A.O, vous allez localiser ce gousset.

Pour cela, sur les PC :

Copier le dossier /mes documents/

Sur le bureau, ouvrir le dossier Professionnel, puis cliquer sur l'icône                       ...patienter...

Ouvrir le fichier /mes documents/tronçon/Assemblage1.SLDASM

Tourner la molette de la souris :

Que se passe t-il? Zoom avant et arrière

Clic+glisser sur la molette de la souris :

Que se passe t-il? Rotation de la vue

Essayer tous les icones suivants :

Donner leur signification :

Q1 : Réaliser une vue comme celle-ci et appeler le professeur pour vérifier le résultat.

Essayer les icones suivants et donner leur sens :

Q2 : En vous aidant de l'arborescence de Solidworks, compléter avec les termes techniques suivants :

Cadre usiné, Cadre carbone, Panneau supérieur, Panneau latéral, Gousset, Lisse,

Conclusion sur la fonction et la localisation du gousset :

Ce gousset sert à lier les cadres en carbone aux lisses.

Après avoir zoomer sur le gousset, clic gauche sur le gousset

Clic droit pour faire apparaitre le menu

Ouvrir la pièce

Cliquer sur l'onglet Evaluer

Cliquer sur l'outil mesurer

Q3 : Relever les dimensions et compléter les valeurs (en mm) ci-dessous

Clic droit sur Dépliage1		Cliquer sur annuler la suppression :

Q4 : Relever les dimensions et compléter les valeurs (en mm) ci-contre

Pourquoi le rayon de pliage R4 devient 7,46mm sur la tôle dépliée???

Activité de synthèse

Lycée Saint-Exupéry 1, place Alain Savary BP 80093 31703 BLAGNAC 05 34 36 42 40 0312686b@ac-toulouse.fr

Objectif(s) pédagogique(s) :

Déterminer les longueurs développées des pièces en tôlerie.

AVERTISSEMENT

Ce document est destiné à l’enseignement et ne sera pas remis à jour. En conséquence, il n’est pas une documentation technique de référence. Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation des auteurs pour tout autre usage que la formation scolaire.

Objectif :

Pour la fabrication de pièces pliées, vous avez besoin de trouver les longueurs développées (tôle dépliée) correspondantes aux dimensions finales sur la pièce pliée.

...Mais comment faire?

Cas simples :

Pour débuter on prendra :

- Un angle de pliage = 90°

- La fibre neutre au milieu de l’épaisseur

- Un rayon intérieur de pliage Ri=2 à 2,5xépaisseur (souvent le cas en Aéro, mais variable suivant les matériaux).

Exemple :

Pour la pièce ci-contre, les longueurs développées

A et B ne sont pas déformés par le pliage :

A = L – Ri - ép	et	B = H – Ri - ép

Par contre la longueur p est définie par :

Démonstration : périmètre d’un cercle p =2πR

Pour un ¼ de cercle : p = 2πR/4 soit

P=πR/2

TP Calcul de développé

Objectif(s) pédagogique(s) :

Calcul du développé sur une pièce en tôlerie à partir de l’outil CAO

Support : Modèle CAO ensemble structural fuselage

AVERTISSEMENT

Ce document est destiné à l’enseignement et ne sera pas remis à jour. En conséquence, il n’est pas une documentation technique de référence. Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation des auteurs pour tout autre usage que la formation scolaire.

Organisation du travail:

Un élève par poste informatique

Lycée Saint-Exupéry 1, place Alain Savary BP 80093 31703 BLAGNAC 05 34 36 42 40 0312686b@ac-toulouse.fr

Objectif :

Calculer le développé d’une pièce grâce à  l’outil CAO.

Document ressource (exercice guidé)

Dessiner l’esquisse de la pièce correspondante au profil, puis extruder                :

Réaliser les 2 congés             : congé intérieur 4, congé extérieur 6

Afficher la barre d’outils « Tôlerie » : cliquer sur affichage puis barre d’outils puis Tôlerie.

Cliquer sur convertir en tôlerie                .

Renseigner la fenêtre comme ci-dessous :

Déplier la pièce en cliquant sur l’icône suivant               .

En utilisant  l’outil « Mesurer »             accessible à partir du menu déroulant, et en cliquant  sur Outils puis Mesurer.

Sélectionner l’arête comme ci-dessous, la valeur du développé doit apparaître.

.

Application :

Appliquer la méthode précédente afin de calculer le développé des pièces  « cadre (2) » et « renfort cadre (4) »que vous allez fabriquer et assembler à l’atelier (attention le modèle 3D est fourni, il n’est pas à créer).

Exercice 1 : déterminer les longueurs du développé de la pièce « cadre (2) » de l’ensemble structural au moyen de l’outil CAO.

Exercice 2 : déterminer les longueurs du développé 1 et 2 de la pièce « renfort de cadre (4) » de l’ensemble structural que vous aller calculer à l’atelier au moyen de l’outil CAO.

TP fabrication et assemblage de pièces en tôlerie

Objectif(s) pédagogique(s) :

Réalisation des pièces en tôlerie et assemblage d’un ensemble structural fuselage

Support : Dossier technique

AVERTISSEMENT

Ce document est destiné à l’enseignement et ne sera pas remis à jour. En conséquence, il n’est pas une documentation technique de référence. Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation des auteurs pour tout autre usage que la formation scolaire.

Organisation du travail:

Un élève par poste informatique

Lycée Saint-Exupéry 1, place Alain Savary BP 80093 31703 BLAGNAC 05 34 36 42 40 0312686b@ac-toulouse.fr

On vous donne :

- Le dossier de travail

- Les débits

- La quincaillerie

On vous demande :

- Lire le dossier de travail

- Vérifier le matériel mis à votre disposition

- Réaliser les pièces et faîtes le montage complet à blanc de l’ensemble.

- Démonter, ébavurer puis assembler suivant la fiche d’instruction

- Remplir la fiche d’autocontrôle

- Remettre en état  la zone d’intervention

- Faîtes l’inventaire de votre caisse

Le travail terminé.

Remettre au professeur :

- L’ensemble après vous être assuré du marquage au feutre fin permanent de votre identifiant

- L’ensemble des documents tel qu’on vous l’a donné.

LE PROFESSEUR APPRECIERA  PENDANT LE TRAVAIL :

La qualité d’organisation du poste, la propreté de l’espace de travail.

La méthode et le soin apportés à l’exécution.

Le respect des consignes de sécurité.

IDENTIFICATION DES PIECES DE L’ENSEMBLE

| NOMENCLATURE DES PIECES |
| --- |
| 19 | 2 | Hi-Lok Ø4 |  |  |  |
| 18 | 2 | Hi-Lok Collar Ø4 |  |  |  |
| 17 | 2 | SL (F/4) /LGP |  |  |  |
| 16 | 2 | Vis 4.8x10 |  |  |  |
| 15 | 2 | Rondelle Ø5 |  |  |  |
| 14 | 1 | Tresse de métallisation |  |  |  |
| 13 | 1 | Vis 4.8x10 |  |  |  |
| 12 | 3 | Ecrou à rivet 4.8 |  |  |  |
| 11 | 11 | Cherry- Max 4x5.5 |  |  |  |
| 10 | 2 | HILITE Collar ASNA 2027 V3-3 |  |  |  |
| 9 | 2 | HILITE (Ø4.8 long 12.7) |  |  |  |
| 8 | 3 | NAS 1921M04S03WU |  |  |  |
| 7 | 3 | RB4 : ASNA2050DCJ040 |  |  |  |
| 6 | 6 | RF4 : ASNA2051DXJ040 |  |  |  |
| 5 | 1 | Eclisse | 5086 | 266x147x1.5 | Plan 05 |
| 4 | 1 | Renfort de cadre | 5086 | 160x135x1.5 | Plan 04 |
| 3 | 1 | Lisse |  |  | Plan 03 |
| 2 | 1 | Cadre | 5086 | 172x147x1.5 | Plan 02 |
| 1 | 1 | Peau | 2017A | 302x177x2.5 | Plan 01 |
| Rep. | Nb | Désignation | Matière | Débit | Observation |
| BAC PRO AERONAUTIQUE OPTION STRUCTURE |
| ENSEMBLE STRUCTURAL FUSELAGE | Nomenclature : 01 |
|  | LYCEE SAINT-EXUPERY |

| FICHE D’INSTRUCTION |
| --- |
| Phase | Tâches à effectuer | Visa |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | Réaliser les pièces repérées 3, 4 et 5 entièrement percées au Ø2.5 selon les plans. Réaliser sur la pièce repérée 1, les cotes hors tout, le trou oblong, tracer l’axe de perçage de la lisse et percer la position du 1er trou. Réaliser la gamme de travail pour la pièce repère 2. Chaque étape devra être détaillée et illustrée par un schéma. Réaliser sur la pièce les cotes hors tout. Réaliser les pliages. Remplir la fiche de contrôle. Contreperçage Ø2.5 : 3 sur 1 (respect perpendicularité) 5 sur 3 (respect parallélisme) 5 sur 2 (montage spécifique) 4 sur 1, 4 sur 3 puis 4 sur 2 (montage, ajustage et réglage). Repérer avant démontage et ébavurage puis remonter à blanc. Percer en cascade aux diamètres définitifs suivant Ø de fixations. Démonter et ébavurer Coller au PR la lisse suivant procédure Monter les lisses et aléser pour les 2 LGP (rep17) et 2 Hi-Lok (rep19). Poser les 2 LGP (rep17) Riveter la lisse avec les rivets francs RF4 (rep6) Assembler les autres pièces dans le même ordre chronologique que la phase 40. Poser les HILITE et HI-LOK puis les rivets francs (rep6). Apporter les finitions sur l’ensemble Compléter la fiche d’autocontrôle puis rendre les documents et l’ensemble des pièces. |  |
| ENSEMBLE STRUCTURAL FUSELAGE |

IDENTIFICATIONS DES FIXATIONS

GAMME D’ASSEMBLAGE

ENSEMBLE STRUCTURAL FUSELAGE

| FICHE D’AUTOCONTROLE |
| --- |
| Nom du contrôleur : | N° : |
| Pièce : Ensemble structural fuselage | Date : |
| REMPLIR UNIQUEMENT LES CASES LES PLUS FONCEES 1) Reporter la valeur de contrôle dans la colonne Valeur lue sur l’appareil. 2) Interpréter les résultats. Si acceptable, indiquer : 1 Si hors limite, indiquer : 0 Si retouchable, indiquer : 1 Si non retouchable, indiquer : 0 3) Entourer les défauts d’aspect de rivetage au crayon gras rouge. (Dimension, rivure, désaffleurement) 4) Reporter le nombre de défauts entourés sur la pièce dans la colonne « Nb.Défauts » suivant son repère. 5) Si observations de votre part, veuillez les formuler en bas de la fiche. |
| Repère pièce | Spécifications | Cotation | Appareil de mesure ou de contrôle utilisé | Valeur lue sur l’appareil | Interprétation | Observation correcteur |
|  | Rugosité Forme Position Dimension | Cote mini | Cote MAXI | Tolérances |  |  | Acceptable: 1 Hors limite 0 | Retouchable 1 Non retouch 0 |  |
| 1 | 300 | 299.7 | 300.3 | ±0.3 | Pied à coulisse |  |  |  |  |
|  | 175 |  |  | ±0.3 | Pied à coulisse |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  | ±0.3 | Pied à coulisse |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | ±0.3 | Pied à coulisse |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | ±0.3 | Pied à coulisse |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  | ±0.3 | Pied à coulisse |  |  |  |  |
| 2 | 170 |  |  | ±0.3 |  |  |  |  |  |
|  | 145.67 |  |  | ±0.3 |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 |  |  | ±0.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 122 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 116 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 39.5 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 238 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 20.3 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
| Cotes de montage | 105 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 26.10 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 19.5 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 25.5 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |
|  | Nb.Défauts |  |
| 17 | 2 LGP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 RF4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4 Cherry-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 RB4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3 RF2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 Hilite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 Cherry-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observations : |

# Text boxes

Développé

L = 85

H = 60

Pièce pliée

p = 5,89

Longueur B = 55.5

Longueur A = 80.5

Le rayon moyen Rm (fibre neutre) :

Rm = Ri + ép/2

2

π . Rm

p =

Epaisseur : ép=1,5mm

Rayon intérieur Ri=3

14.5

L=85

7.46

Rayon intérieur de pliage : 4

14.5

H =60

Epaisseur : 1.5

Pièce

Travaux pratiques

Fabrication et assemblage de pièces en tôlerie

Lisse

Panneau latéral

Cadre carbone

Cadre usiné

Gousset entre lisse et cadre usiné

Panneau supérieur

Fibre neutre

Gousset entre lisse et cadre carbone

Utiliser la fonction :

vue en coupe

Utiliser la fonction :

(bouton droit souris)

Arêtes et Images ombrées

Images ombrées

Image filaire

/20

Rayon intérieur

Lignes cachées apparentes

Lignes cachées supprimées

… c’est fait.

Zoom fenêtre

Angle de pliage

14,5

Vue de l'arrière

Vue de gauche

Vue de droite

Vue de dessus

Vue de dessous

Vue isométrique

Zoom au mieux

Vue de face

6 rivets

Francs (rep6)

*C.A.O.…? Conception Assistée par Ordinateur

7,53

Gousset

Nom :………………………………Prénom :…………………………Classe :……………………………Date :…………………

Baccalauréat Aéronautique

Option Structure

Séquence :

« Détermination du développé d’une pièce en tôlerie en vue de sa fabrication »

Rayon intérieur de pliage : Ri=4

Travaux pratiques

Fonctionnalité de l’outil CAO et développé d’une pièce en tôlerie

14,5

Epaisseur : 1,6

/20

Pourquoi le rayon de pliage Ri = 4 correspond à 7,53mm sur la tôle dépliée???

Nom :………………………………Prénom :…………………………Classe :……………………………Date :…………………

Activité de synthèse

Calcul du Développé d’une pièce en tôlerie

/20

Travaux pratiques

Calcul du développé à partir de l’outil  CAO

Nom :………………………………Prénom :…………………………Classe :……………………………Date :…………………

Phase d’application

Développé 1

Développé 2

Données :

Pièce d’épaisseur constante : e = 1.5

Tous les plis de la pièce ont pour rayon intérieur : Ri = 3

Phase de découverte

Données :

Pièce d’épaisseur constante : e = 1.5

Tous les plis de la pièce ont pour rayon intérieur : Ri = 3

Activité de synthèse

Sélection de la face fixe

Sélection de la face fixe

Rayon intérieur des plis

Epaisseur de la pièce

4

6

Données :

Epaisseur de la pièce : e = 2

Rayon intérieur du pli : Ri = 4

30

25

Cadre (2)

Eclisse (5)

2 Hi-Lok (rep19)

2 LGP (rep17)

2 Hilite (rep9)

3 rivets aveugles (rep8)

4 rivets têtes bombées

Cherry- Max (rep11)

3 rivets têtes bombées francs (rep7)

7 rivets têtes bombées Cherry-Max (rep11)

Orientation de la vue de face

A l’aide des crayons de couleur, colorier sur les 2 vues d’ensemble et les 3 vues de mise en plan :

- le cadre (rep.2) en bleu

- la lisse (rep.3) en rouge

- le renfort de cadre (rep.4) en vert

- l’éclisse (rep.5) en jaune.

Cadre (2)

Eclisse (5)

Lisse (3)

Renfort de cadre (4)

Peau (1)

Lisse (3)

Renfort de cadre (4)

Peau (1)

TP Fabrication et assemblage de pièces en tôlerie :

Objectif : Réalisation des pièces en tôlerie et assemblage d’un ensemble structural fuselage.

/20

Epingler à 100% (montage à blanc) puis faire contrôler son ensemble par le professeur.

Désassembler l’ensemble, puis graver votre trigramme sur chaque pièce.

ETAPE  402 :

Contre-percer la peau à partir du renfort, ébavurer puis épingler.

Contre-percer la lisse à partir du renfort, ébavurer puis épingler.

Contre-percer le cadre à partir du renfort, ébavurer puis épingler.

ETAPE  401 :

S’assurer du contact du renfort de cadre avec la peau, la lisse puis l’éclisse, utiliser des presses et serre-joints, pour maintenir les zones de contact.

.

ASSEMBLAGE 40 :

renfort de cadre/peau

renfort de cadre/lisse

renfort de cadre/éclisse

A

B

C

ETAPE  302 : contre-percer le point A, ébavurer puis épingler, répéter cette étape pour les points B et C.

ETAPE  301 : réaliser le montage ci-contre avec le matériel suivant :

2 cales de 32 mm

1 cale de 2.5 mm

Bloquer la position  l’aide de presse.

ASSEMBLAGE 30 : cadre/éclisse

ETAPE  203 : contre-percer le point A, ébavurer puis épingler, répéter cette étape pour les points B à G.

A

B

C

D

E

F

G

ASSEMBLAGE 20 : éclisse/lisse

ATELIER

ETAPE  202 : orienter la lisse à l’aide d’une cale étalon (environ 6 mm), afin d’assurer le parallélisme, puis bloquer les pièces avec une presse 424.

ETAPE  201 : épingler comme ci-contre.

ETAPE  103 : contre-percer le point A, ébavurer puis épingler, répéter cette étape pour les points B à I.

I

G

H

D

E

F

B

C

A

ETAPE  102 : orienter la lisse avec une équerre à talon, puis bloquer les pièces avec une presse 424.

Attention la lisse ne doit pas dépasser de la peau, ajuster la si besoin.

ETAPE  101 : épingler comme ci-contre

ASSEMBLAGE 10 : lisse/peau

TP Calcul du développé à partir de l’outil  CAO :

Objectif : Calcul du développé sur une pièce en tôlerie à partir de l’outil CAO.

Objectif : Déterminer les longueurs développées des pièces en tôlerie.

TP Avion civil – Gousset :

Objectif : Découverte des fonctionnalités de l’outil CAO  et du développé d’une pièce en tôlerie.

/20

Nom :………………………………Prénom :…………………………Classe :……………………………Date :…………………

Gousset