BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX

# SCIENCES ET Techniques Industrielles

# - U4.2 -

# Sous-épreuve commune aux deux options

SESSION 2019

_____

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

_____

Matériel autorisé :

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Documents à rendre avec la copie :

- Annexe I-D………………………………………………………………page 	9/11

- Annexe II-A……………………………………………………………...page	10/11

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet comporte 11 pages, numérotées de 1/11 à 11/11.

Présentation du système

L’arceau PRIVA PARK® est un dispositif automatique et autonome de réservation d'emplacement de parking. Il permet de palier l’occupation illicite d’emplacements de parking réservés de la part de certains automobilistes. Il est actionné depuis la voiture par l'intermédiaire d'une télécommande.

PRIVA PARK® est composé d'un arceau amovible rattaché à une semelle fixée au sol. Le tout est protégé par un capot en acier qui recouvre tous les composants électroniques et mécaniques du système, mais aussi ses points de fixation. Ce capot supporte le poids d'un véhicule lors de fausses manœuvres.

Architecture du système et objet de l'étude

L’étude portera essentiellement sur :

- le choix de l’acier ainsi que le traitement thermique du palonnier ;

- la vérification des caractéristiques mécaniques de ce même palonnier ;

- le traitement de surface de l’arceau en tube d’acier galvanisé.

Voir cahier des charges (page 3/11)

Partie I : étude du traitement thermique du palonnier en PHASE 50

Le palonnier assure l’ouverture/fermeture de l’arceau via l’action du vérin, le contrôle du mouvement étant assuré par l’amortisseur.

| CAHIER DES CHARGES Le cahier des charges défini par l’entreprise est le suivant : MATIÈRE : acier à déterminer Brut : obtenu par estampage à partir d’un lopin laminé. Caractéristiques mécaniques requises : 1 320 MPa ≥ Rm ≥ 1 190 MPa Rp0,2 ≥ 950 MPa A% ≥ 13 KCU ≥ 70 J.cm-2 Finition : Protection anticorrosion et coloration noire. Série : 10 000 palonniers par an. Renouvelable. | GAMME DE FABRICATION (simplifiée) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Phases | OPÉRATIONS |
|  | 10 | Débit du lopin |
|  | 20 | Obtention du brut par estampage |
|  | 30 | Traitement thermique : Recuit de régénération |
|  | 40 | Usinages d’ébauche et demi-finition |
|  | 50 | Traitements thermiques : (à déterminer) |
|  | 60 | Usinages de finition |
|  | 70 | Traitements de surface |

- Parmi les aciers proposés en annexes I-A, I-B et I-C pages 6,7 et 8, choisir celui qui permet de respecter le cahier des charges. Justifier ce choix à partir des annexes I-A, I-B et I-C pages 6,7 et 8.

- Pour la désignation retenue, donner la composition moyenne de cet acier, en nommant (s’il y a lieu) le ou les éléments d’addition en toutes lettres.

- À partir de la fiche technique de l’acier choisi, dessiner le cycle complet du traitement thermique (phase 50), en faisant apparaître les valeurs des températures, des temps de maintien et les milieux de refroidissement adaptés.

On formule l’hypothèse que l’acier retenu est le 42CrMo4.

- Tracer sur le diagramme TRC, fourni en annexe I-D page 9 la loi correspondant à la vitesse critique de trempe martensitique en la repérant. Définir cette vitesse. Préciser la durée de retour à la température ambiante ainsi que la dureté visée.

- Indiquer sur l’annexe I-D (page 9 à rendre) la micrographie (1, 2 ou 3) qui semble correspondre à cette vitesse critique de trempe en repérant les constituants de structure présents.

- Pour les deux micrographies restantes, tracer sur le diagramme TRC (en les repérant), les lois de refroidissement vous semblant correspondre aux structures observées.

Partie II : caractéristiques mécaniques du palonnier

L’arceau est destiné à être implanté dans des environnements où les variations de températures peuvent avoir une amplitude importante. Son mode de fonctionnement le soumet également à des chocs répétés.

On souhaite s’assurer que les caractéristiques liées à la résilience de cet acier sont satisfaites.

Pour cela on donne en annexe II-A page 10 les résultats partiels d’essais de flexion par choc Charpy pratiqués sur 5 éprouvettes en V à des températures différentes.

### Donner le principe et le mode opératoire de l’essai de flexion par choc Charpy.

### Compléter le tableau en annexe II-A page 10 en associant les énergies relevées lors des essais et les températures probables. Justifier votre réponse.

### Tracer sur le graphe l’allure que pourrait avoir la courbe de l’énergie absorbée lors de ces essais en identifiant et en localisant la zone ductile, fragile et mixte.

### Proposer pour les repères a et b des macrographies données en annexe II-A page 10, une situation sur la courbe par une analyse des déformations des éprouvettes. Justifier votre réponse.

### II.5 Calculer KCV -30°C et KCV 30°C en détaillant les calculs et les unités.

Partie III : étude du traitement de surface de l’arceau

Afin d’être protégé contre la corrosion, l’arceau en tube d’acier est galvanisé à chaud recevant ainsi une couche zinc (400 g/m2 de protection). L’arceau est aussi bien traité à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Il peut être ensuite peint par poudrage électrostatique en vue d’améliorer cette protection et d’apporter une couleur spécifique.

- Expliquer le principe de la galvanisation.

- La température de fusion du zinc étant de 420°C, le choix de l’entreprise est de réaliser ce traitement à 460°C. Quels seraient les risques et les inconvénients avec une température plus élevée ?

- Indiquer ce que signifie une protection de 400 g/m2.

- Déterminer l’épaisseur de traitement réalisée.

On donne la masse volumique du métal déposé égale à 7,14 kg/dm3.

- Après galvanisation, l’arceau peut recevoir un poudrage électrostatique.

Expliquer le principe d’application de cette peinture. Accompagner votre réponse par un schéma si nécessaire.

- Expliquer les conditions de polymérisation de la poudre et de la résine.

Barème

| Partie I (7 points) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | I.1 | I.2 | I.3 | I.4 | I.5 | I.6 |
| Points | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |

| Partie II (6 points) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | II.1 | II.2 | II.3 | II.4 | II.5 |
| Points | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 |

| Partie III (7 points) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | III.1 | III.2 | III.3 | III.4 | III.5 | III.6 |
| Points | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 |

| ANNEXE I - A | FICHE TECHNIQUE : ACIER C48 |
| --- | --- |

DIAGRAMME DE REVENU ACIER C48

Rp0,2

DIAGRAMME DE REVENU ACIER C48

Rp0,2

| ANNEXE I - B | FICHE TECHNIQUE : 30NiCr11 |
| --- | --- |

DIAGRAMME DE REVENU ACIER 30NiCr11

Rp0,2

DIAGRAMME DE REVENU ACIER 30NiCr11

Rp0,2

| ANNEXE I - C | FICHE TECHNIQUE : 42CrMo4 |
| --- | --- |

Rp0,2

DIAGRAMME DE REVENU ACIER 42CrMo4

Rp0,2

DIAGRAMME DE REVENU ACIER 42CrMo4

| ANNEXE I – D Document à rendre | DIAGRAMME TRC : ACIER 42CrMo4 |
| --- | --- |

Micrographies en refroidissement continu (x 540)

Structure

Ferrito-

perlitique

Structure

Ferrito-

perlitique

1

1

Structure

martensitique

Structure

martensitique

Structure

Bainito-

martensitique

Structure

Bainito-

martensitique

3

3

2

2

| ANNEXE II - A Document à rendre | RÉSULTATS FLEXION PAR CHOC |
| --- | --- |

| N° Essai | 1 | 2 | 3 | 4 | Résultats résilience KV. 125 J. 120 J. 90 J. 40 J. 25 J. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp. en °C | - 80°C | - 30°C | 0°C | 30°C | 80°C |
| Énergie en J à compléter |  |  |  |  |  |

Macrographies de 3 faciès de rupture

b

a

b

a

2

8

10

Facies de rupture

2

8

10

Facies de rupture

| ANNEXE II - B | Tableau de correspondance des duretés |
| --- | --- |