MENTION COMPLÉMENTAIRE

Technicien(ne) en Soudage

DOSSIER RESSOURCES

E1 : Étude technique et préparation d’une intervention

Durée : 3h30 			Coef : 2

SKID DE BRÛLAGE DU BOG «GAZ D’ÉVAPORATION»

SUR METHANIER

Documents remis au candidat :

- DR1 :  Documentation aspiration des fumées.

- DR2 :  Document constructeur panneaux aspirants.

- DR3 :  Identification des défauts extrait ISO 6520-1:2007.

Les limites des défauts extrait ISO 5817:2003.

- DR4 :  Système de groupement des aciers extrait  EN ISO/TR 15608:2000.

- DR5 :  Essai de dureté, épreuve de qualification extrait NF EN ISO 15614-1:2005.

- DR6 :  Document constructeur élingue ronde.

- DR7 :  Formule de trigonométrie

- DR8 :  Document constructeur CITOTIG 350W DC.

- DR9 :  Recommandations pour le soudage. Extrait EN 1011-1:2002.

- DR10 : Barème de soudage TIG.

Documentation aspiration des fumées

Document table aspirante

Document constructeur

Panneaux  aspirants

IDENTIFICATION DES DEFAUTS

Extrait  ISO 6520-1:2007

LES LIMITES DES DEFAUTS

Extrait ISO 5817:2003

SYSTEME DE GROUPEMENT DES ACIERs

Extrait ISO/TR 15608:2000

ESSAI DE DURETE, EPREUVE DE QUALIFICATION

Extrait NF EN ISO 15614-1:2005

Document constructeur

ELINGUE  RONDE

Formule de trigonométrie

Document constructeur

CITOTIG 350W DC

Prise de masse

Recommandations pour le soudage

Extrait EN 1011-1:2002

L’APPORT DE CHALEUR

La norme NF EN ISO 15614-1 relative à la qualification des modes opératoires de soudage à l’arc  introduit la notion d’apport de chaleur.

L’apport de chaleur est calculé conformément à la norme EN 1011-1.

Cette notion introduit dans l’énergie de soudage un facteur k de rendement thermique lié au procédé de soudage utilisé (voir tableau 1).

Q : l’apport de chaleur est calculé avec la formule ci-dessous.

Q=k×U×I×10-3v

L’apport de chaleur Q est en kJ/mm

La tension de soudage U est en Volt

L’intensité de soudage I est en Ampère

La vitesse de soudage v est en (mm/s)

Pour information 10-3= 0.001

Tableau 1 : Facteur k  en fonction des procèdes de soudage.

| Procédé de soudage n° | Procédé de soudage | Facteur k |
| --- | --- | --- |
| 121 | Soudage à l’arc sous flux en poudre avec un seul fil. | 1 |
| 111 | Soudage manuel à l’arc avec électrode enrobée. | 0.8 |
| 131 | Soudage à l’arc sous protection de gaz inerte avec fil-électrode fusible. | 0.8 |
| 135 | Soudage à l’arc sous protection de gaz actif avec fil-électrode fusible. | 0.8 |
| 114 | Soudage à l’arc avec fil fourré auto-protecteur. | 0.8 |
| 136 | Soudage à l’arc sous protection de gaz actif avec fil fourré de flux. | 0.8 |
| 137 | soudage à l'arc sous protection de gaz inerte avec fil-électrode fourré. | 0.8 |
| 138 | Soudage à l’arc sous protection de gaz actif avec fil-électrode fourré de poudre métallique. | 0.8 |
| 139 | Soudage à l’arc sous protection de gaz inerte avec fil-électrode fourré de poudre métallique. | 0.8 |
| 141 | Soudage à l’arc sous protection de gaz inerte avec électrode de tungstène et fil d’apport. | 0.6 |
| 15 | Soudage plasma. | 0.6 |

BAREME  DE SOUDAGE TIG

Soudage bord à bord et chanfrein en V, multi passes (sans reprise envers)

La passe en fond de chanfrein est réalisée avec le procédé de soudage TIG. Le remplissage se fait soit par éléctrode enrobée ou avec le procédé de soudage MAG pour les aciers non alliés ou faiblement alliés et avec le procédé MIG pour les aciers fortement alliés.

Vd : Volume de métal déposé

Pm.a : Masse de métal d’apport fondu

T : Temps sec de soudage

G : Volume de gaz consommé

Nb Kwh : Nombre de kilowattheures consommés

|  |  |  |  |  |  |  |  | Caractéristiques pour 1m de soudure (1ère passe en TIG seulement) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e (mm) | α (°) | t (mm) | J (mm) | Ø Metal d’apport (mm) | Ø Electrode (mm) | Is (A) | Gaz (l/min) | Vd (cm²) | Pm.a (g) | T (min) | G (l) | Nb kwh |
| 6 ≤ | 60-75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 160 | 8 | 15 | 132 | 8.2 | 65.6 | 0.56 |
| 8 ≤ | 60-75 | 1 | 2 | 2.4 | 2 | 180 | 10 | 20 | 176 | 10.9 | 109 | 0.76 |
| 9 ≤ | 60-75 | 1 | 3 | 2.4 | 2.4 | 190 | 12 | 23 | 197 | 12.3 | 147.6 | 0.88 |
| 10 ≤ | 55-70 | 1 | 4 | 3.2 | 2.4 | 200 | 12 | 25 | 219 | 13.6 | 163.2 | 1 |
| 12 ≤ | 55-70 | 2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 220 | 12 | 30 | 263 | 16.4 | 196.8 | 1.25 |