|  | ###### SESSION 2020 BTS EUROPLASTICS ET COMPOSITES(EPC) E4 : Répondre à une affaire - Conception préliminaire Durée : 5 heures Coefficient : 6 Aucun document autorisé Matériel autorisé : l’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé. Tout autre matériel est interdit. Documents fournis Le sujet comporte 30 pages. Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Documents réponses à rendre avec la copie : DR1 page 23 DR2 page 24 DR3 page 25 DR4 page 26 DR5 page 27 DR6 page 28 DR7 page 29 DR8 page 30 |
| --- | --- |

Organisation du sujet

Dossier technique

| Présentation | Page 3 |  |
| --- | --- | --- |
| DT1 : guide d’utilisation du découpeur - émargeur CUTTY | Page 4 |  |
| DT2 : évolution du produit - évolution du packaging | Page 5 |
| DT3 : dessin de définition du guide latéral | Page 6 |
| DT4 : dessin de définition du guide frontal | Page 7 |
| DT5 : dessin de définition de la valisette | Page 8 |  |
| DT6 : parc machines | Page 9 |  |
| DT7 : fiche matière polyamide 30 % de fibre de verre | Page 10 |  |
| DT8 : simulation rhéologique du guide frontal | Page 11 |  |
| DT9 : évolution de la pression dans l’empreinte | Page 12 |  |
| DT10 : caractéristiques des presses DEMAG Ergotech | Page 13 |  |
| DT11 : études rhéologiques de la valisette | Page 14 |  |
| DT12 : caractéristiques et données économiques | Page 15 |  |
| DT13 : le thermoformage | Page 16 |  |

Dossier questionnement et réponses

| Questionnement | Pages 17 à 22 |
| --- | --- |
| Documents réponses DR | Pages 23 à 30 |

La rédaction des réponses aux questions posées se fait sur feuilles de copie ou sur les documents réponses.

Les différentes parties de cette épreuve sont indépendantes.

Elles peuvent être étudiées dans l’ordre de votre choix.

Proposition de répartition du temps :

| Lecture du sujet | 0 h 30 |
| --- | --- |
| Étude du guide frontal |  |
| Étude 1 : étude de l’outillage du guide frontal | 0 h 40 |
| Étude 2 : validation géométrique du guide frontal | 0 h 40 |
| Étude de la valisette |  |
| Étude 3 : optimisation de la valisette | 0 h 45 |
| Étude du calage thermoformé de la valisette |  |
| Étude 4 : étude de pré-industrialisation du calage thermoformé | 0 h 50 |
| Étude économique et des moyens de production |  |
| Étude 5 : validation des moyens de production – pré industrialisation du futur moule | 0 h 45 |
| Étude 6 : estimation des coûts prévisionnels | 0 h 50 |

Présentation

- Généralités

La société Ladia du Groupe Hiolle propose le découpeur émargeur Cutty, de conception et de réalisation française. C’est un véritable outil de qualité professionnelle, robuste, léger, de maniement commode, utilisable par les droitiers comme par les gauchers, qui garantit une finition parfaite.

Cofinancé par l’Union Européenne, le projet de fabrication de cet outil dont l’objectif est de simplifier la pose de tous revêtements muraux, d’être sûr du résultat et de remplacer plusieurs outils en un, a abouti au dépôt d’un brevet international.

Ce découpeur émargeur multifonction vous permet une coupe guidée précise, rapide et sans règle lors de la mise en place de papiers peints, vinyles, toile de verre, intissés, lièges, moquettes, polystyrènes. Avec son guide latéral et son guide frontal, il assure la réussite de la pose de tous les revêtements et offre un large éventail de possibilités de coupes et de guidages. Vous pouvez réaliser ainsi :

- le plissage, avant coupe du revêtement ;

- les coupes réglables d’émargements avec le patin et le guide ;

- les coupes simultanées de deux lés assurant leurs jonctions parfaites ;

- les coupes centrées dans les angles ;

- les coupes libres avec le cutter guide.

DT1 : guide d’utilisation du découpeur - émargeur CUTTY

Durée de vie prévisionnelle des ventes : 10 ans

Prévision des ventes par an : 100 000 produits

| Rangement amovible (rangement d'une vis de réglage et de fixation des guides, d'une lame de rechange et d'un tournevis) |  | Guide latéral |
| --- | --- | --- |

Exemples d’utilisations

Plissage avant coupe du revêtement	Coupe simultanée de 2 lés,

assurant leur jonction parfaite

Coupes réglables d'émargement

Cet outil dans une première version est commercialisé avec un guide latéral, une lame de rechange, un tournevis et une vis de fixation. L’ensemble est monté sur le corps du découpeur multifonction (voir photo ci-dessous).

A la demande des utilisateurs, la société a conçu un accessoire supplémentaire appelé guide frontal.

Cet ensemble est présenté dans un blister qui est détruit après ouverture.

Blister agrafé

1 agrafe

1 carton publicitaire

Guide frontal

Vis de fixation

Lame et tournevis à l’intérieur

Corps du découpeur

Evolution du packaging

L’impossibilité d’utiliser l’emballage après ouverture génère un déchet supplémentaire voir inutile (non inscrit dans la notion de développement durable).

Pour son utilisation les accessoires doivent nécessairement être démontés et se retrouvent donc disséminés.

Guide frontal

Guide latéral

Valisette

Découpeur multifonction

Afin d’éviter la perte des accessoires après ouverture du blister et utilisation du découpeur multifonction, le découpeur sera commercialisé dans une valisette avec un support de rangement (calage thermoformé) pour chaque accessoire (guide frontal, guide latéral, découpeur, vis).

DT3 : dessin de définition du guide latéral

DT4 : dessin de définition du guide frontal

Rectitude : élément linéique nominalement rectiligne

DT5 : dessin de définition de la valisette

DT6 : parc mac

DT6 : parc machines

| N° presse | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE | DEMAG 330-1450 | DEMAG 50-200 | DEMAG 35 | DEMAG 100-430 | DEMAG 110-470 | DEMAG 150-500 | DEMAG 200-560 | DEMAG 55-250 | DEMAG 125-475 | DEMAG 80-420 | ARBURG 80 | DEMAG 120-600 |
| FORCE DE FERMETURE (kN) | 3300 | 500 | 350 | 1000 | 1100 | 1500 | 2000 | 550 | 1250 | 800 | 800 | 1200 |
| COURSE D’OUVERTURE MOULE en mm | 675 | 400 | 350 | 500 | 600 | 500 | 575 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| EPAISSEUR MOULE MINI/MAXI (e) en mm | 330/710 | 210/660 | 180mini | 250mini | 250 | 250 | 310/660 | 180mini | 230/460 | 200mini | 200mini | 230/460 |
| DISTANCE MAXI ENTRE PLATEAU en mm | 1385 | 610 | 530 | 750 | 850 | 1060 | 1235/1335 | 530 | 910 | 750 | 750 | 910 |
| DIMENSIONS DES PLATEAUX en mm | 1040X950 | 520X520 | 410X410 | 580X590 | 670X660 | 750X750 | 830X830 | 650X650 | 690X660 | 600X600 | 600X600 | 690X660 |
| PASSAGE LIBRE ENTRE COLONNES (H et L) en mm | 710X630 | 355X355 | 280X280 | 400X400 | 470X470 | 500X500 | 560X560 | 450X450 | 475X450 | 420X420 | 420X420 | 475X450 |
| COURSE D’EJECTION en mm | 200 | 125 | 100 | 150 | 180 | 160 | 160 | 100 | 140 | 150 | 150 | 140 |
| DIAMETRE VIS en mm | 60 | 35 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 35 | 35 | 40 |
| POIDS INJECTABLE (g) pour du PS | 690 | 149 | 54 | 195 | 200 | 400 | 400 | 85 | 210 | 149 | 149 | 210 |
| COURSE DE DOSAGE maxi en mm | 220 | 140 | 100 | 140 | 145 | 185 | 185 | 110 | 150 | 140 | 140 | 150 |
| PROFONDEUR PENETRATION BUSE en mm | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 |
| RAYON BUSE MACHINE en mm | R20 | R20 | R20 | R20 | R20 | R20 | R20 | R20 | R20 | R20 | R20 | R20 |
| DIAMETRE BAGUE DE CENTRAGE en mm | 160 | 125 | 110 | 125 | 125 | 160 | 160 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| COUT HORAIRE D’UTILISATION €/h | 30 | 25 | 22 | 24 | 22 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 |

DT7 : fiche matière polyamide 30 % de fibre de verre (PA 66 GF30)

| Propriétés | Unités |  | PA66 GF30 | Norme du test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques mécaniques |  |  |  |  |
| Contrainte de traction en rupture | MPa |  | 180 | ISO 527 |
| Allongement de traction en rupture | % |  | 3,2 | ISO 527 |
| Module d'élasticité en traction | MPa |  | 9400 | ISO 527 |
| Module d'élasticité en flexion | MPa |  | 8600 | ASTM D790 |
| Résistance au choc IZOD à 23°C | kJ/m2 |  | 55 | ASTM D256 |
| Résistance au choc IZOD à -40°C | kJ/m2 |  | 35 | ASTM D256 |
| Caractéristiques thermiques |  |  |  |  |
| Température de transition vitreuse | °C |  | 48 | ISO 11357 |
| Température de fusion | °C |  | 260 | ISO 11357 |
| H.D.T A (1,8 Mpa ) | °C |  | 150 | ASTM D648 |
| H.D.T B (0,45 Mpa ) | °C |  | 145 | ASTM D648 |
| Coefficient de rétraction |  |  | 0,7 |  |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire | 10-4/°C |  | 30 | ASTM D696 |
| Caractéristiques physiques |  |  |  |  |
| Masse volumique | g/cm3 |  | 1,35 | ISO 1183 |
| Absorption d'eau | % |  | 0,65 | ISO 62 |
| Taux de charge Fibres de verre | % |  | 30 | ISO 1172 |
| Caractéristiques transformations |  |  |  |  |
| Retrait au moulage sens longitudinal | % |  | 0,5 | ISO 294 |
| Retrait au moulage sens transversal | % |  | 0,9 | ISO 294 |
| Température moule | °C |  | 70 - 90 |  |
| Taux de cisaillement maximum préconisé | s-1 |  | 60000 |  |
| Pourcentage maximum admissible d’humidité absorbée avant injection | % |  | 0,03 |  |

Informations complémentaires : temps étuvage nécessaire : 3h à 80°C

DT8 : simulation rhéologique du guide frontal

| Force de fermeture : | Pression en fin de remplissage : Matière PA 66 30% GF |
| --- | --- |
| Pression au point de commutation : | Informations complémentaires : |
|  | Volume de la moulée : 212,5 cm3 Temps de cycle : 22,91 s Temps de remplissage : 2,47 s Temps de maintien : 10 s Température d’injection : 280°C Diamètre des seuils : 1,5 mm Dimensions du moule (H x L x e) : 600 x 450 x 500 Temps de cycle à vide = Tf + Te + To = 3s Tf = temps de fermeture Te = Temps lié à l’éjection To = temps ouverture |

DT9 : évolution de la pression dans l’empreinte

P 1

Matière : PP naturel

P 2

P 3

P 2

P 3

P 1 :

Au point d’injection sortie busette

DT10 : caractéristiques des presses DEMAG Ergotech

DT11 : caractéristiques presse DEMAG Ergotech 250/560

Presse 1

| DemagErgotech |  | Ergotech 250/560 |
| --- | --- | --- |
| Description |  | Ergotech 250/560-840 |
| Modèle |  | 2500-840 |
| Fermeture | unité | 250/560 |
| Force de fermeture | kN | 2500 |
| Force de verrouillage | kN | 2700 |
| Course d’ouverture | mm | 570 |
| Epaisseur mini du moule | mm | 310 |
| Epaisseur maxi du moule | mm | 660/760 |
| Dimension des plateaux | mm | 1235/1335 |
| Dimensions maxi du moule | mm | 830 x 830 |
| Passage entre colonnes | mm | 560 x 560 |
| Course d’éjection | mm | 180 |

| Injection | unité | 250/560 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diamètre de vis | mm | 45 | 50 | 60 |
| Profil de vis |  | standard | standard | standard |
| Rapport L/D |  | 20 | 20 | 20 |
| Pression d’Injection spécifique | bar | 2402 | 1946 | 1361 |
| Volume théorique injectable | cm3 | 358 | 442 | 636 |
| Masse maxi injectable (PS) | g | 320 | 400 | 570 |
| Vitesse d’injection |  |  |  |  |
| Sans accumulateur | cm3/s | 190/220 | 230/270 | 330/380 |
| Avec accumulateur | cm3/s | 880 | 1020 | 1280 |

Presse 2

| DemagErgotech |  | Ergotech 650/1000 |
| --- | --- | --- |
| Description |  | Ergotech 650/1000-940 |
| Modèle |  | 6500-840 |
| Fermeture | unité | 650/1000 |
| Force de fermeture | kN | 6500 |
| Force de verrouillage | kN | 6900 |
| Course d’ouverture | mm | 930 |
| Epaisseur mini du moule | mm | 450 |
| Epaisseur maxi du moule | mm | 950 |
| Dimension des plateaux | mm | 1450/1350 |
| Dimensions maxi du moule | mm | 830 x 830 |
| Passage entre colonnes | mm | 1000 x 900 |
| Course d’éjection | mm | 300 |

| Injection | unité | 250/560 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diamètre de vis | mm | 50 | 65 | 95 |
| Profil de vis |  | standard | standard | standard |
| Rapport L/D |  | 20 | 20 | 20 |
| Pression d’Injection spécifique | bar | 2468 | 2046 | 1632 |
| Volume théorique injectable | cm3 | 1389 | 1834 | 2233 |
| Masse maxi injectable (PS) | g | 1250 | 1650 | 2010 |
| Vitesse d’injection |  |  |  |  |
| Sans accumulateur | cm3/s | 190/220 | 230/270 | 330/380 |
| Avec accumulateur | cm3/s | 880 | 1020 | 1280 |

DT11 : études rhéologiques de la valisette

|  |  | Temps de remplissage | Lignes de soudure | Température front matière |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLUTION EXISTANTE pour la question Q3.1 | 2 points d’injection centrés et symétriques Tinj= 1,15 s Pinj = 31,5MPa Tcycle = 13 s Fferm = 1450 kN T°inj = 240°C |  | L’échelle varie de 0 à 135° | L’échelle varie de 206.2 à 240°C |
| SOLUTIONS à ETUDIER pour la question Q3.2 | Simulation solution N°1 1 point d’injection partie haute de la valisette Tinj= 2,37 s Pinj = 72MPa Tcycle = 13 s Fferm = 3500 kN T°inj = 240°C |  | L’échelle varie de 0 à 135° | L’échelle varie de 218.8 à 240°C |
|  | Simulation solution N°2 1 point d’injection partie basse de la valisette Tinj= 2,09 s Pinj = 72 MPa Tcycle = 13 s Fferm = 3500 kN T°inj = 240°C |  | L’échelle varie de 0 à 135° | L’échelle varie de 224.9 à 240°C |

Les cases grisées correspondent aux calculs déjà effectués.

DT12 : caractéristiques et données économiques

|  |  |  | CARACTERISTIQUES DES OUTILLAGES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Nb d'empreintes | Type d'alimentation | Prix outillage (€) |
|  |  |  | Outillage Valisette injection |  |  | 290 | 470 | 420 | 1 | Canaux chaud | 20 000 |
|  |  |  | Outillage Guide frontal injection |  |  | 210 | 450 | 370 | 8 | Canaux chaud | 21 000 |
|  |  |  | Outillage calage thermoformé valisette |  |  | 170 | 250 | 320 | 1 |  | 11 000 |
|  |  |  | Outillage Blister (ancienne version) |  |  | 150 | 320 | 320 | 1 |  | 14 000 |
| CARACTERISTIQUES PIECES : |  |  |  |  |  | CARACTERISTIQUES MACHINES : |  |  | CARACTERISTIQUES MATIERES granulés : |  |  |
|  |  | Matière | Volume d'une pièce (cm3) | Temps cycle (s) |  | Machine | Coût horaire (€/h) |  | Matière | Masse volumique (g/cm3) | Prix (€/tonne) |
| Valisette |  | PP | 36,0 | 13 |  | Presse 6500 kN | 25,5 |  | PA 66 30% | 1,35 | 2 800 |
| Guide frontal |  | PA 66 30% | 21,6 | 20 |  | Presse 3300 kN | 20 |  | PP | 0,92 | 1 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CARACTERISTIQUES MATIERES rouleaux |  |  |
| Calage thermoformé valisette |  | PVC | 37,5 | 29 |  | Thermo formeuse | 18 |  | Matière | Masse volumique (g/cm3) | Prix (€/tonne) |
| Blister (ancienne version) |  | PVC | 32,7 | 25 |  |  |  |  | PVC | 1,4 | 1 650 |

Coût opérateur presse/thermoformage : 24 €/h

Coût opérateur assemblage et agrafage : 21 €/h

Temps assemblage blister + carton + agrafe : 26 s

Coût d’une agrafe : 0,001 €/pièce

Coût du carton : 0,002 €/pièce

DT13 : le thermoformage

Le thermoformage consiste à déposer sur une forme (moule positif ou négatif), à une certaine température, une feuille thermoplastique pour former une pièce en volume.

1. Moule Positif

Egalement appelé moule mâle. La fabrication et l’usinage de ce type de moule sont simples et peu onéreux. La feuille préchauffée est drapée sur le moule par la pression atmosphérique externe. L’air entre le moule et la feuille est aspiré par une pompe à vide. La conicité des parois latérales influence sur le démoulage de la pièce. Pour les formes à plusieurs empreintes, il est préconisé d’utiliser des séparateurs (serre flans). Le chauffage du moule permet une meilleure répartition des épaisseurs, mais réduit les cadences de production. Pour ne pas nuire aux cadences, on peut augmenter les rayons de raccordement des différentes faces du moule.

2. Moule Négatif

Le moule est conçu comme une cavité percée d’une multitude de petits orifices pour l’évacuation de l’air emprisonné entre la feuille et lui-même. Pour déformer la feuille, on emploie généralement une pression d’air. Les poinçons mécaniques, en plus d’une pression d’air, sont utilisés dans le cas du thermoformage profonds. Les épaisseurs sont plus fines au fond de l’objet et plus épaisses en paroi si on n’utilise pas de poinçon. Le démoulage s’effectue sans difficulté, on peut donc, de ce fait, diminuer l’angle des dépouilles et laisser des angles vifs pour les angles de raccordement.

Moule positif		         Moule négatif

Moule

Le-thermoformage (sites google.com)

| Comparatifs | Moule positif (en relief) | Moule négatif (en creux) |
| --- | --- | --- |
| Qualité de la surface extérieure | Identique à la qualité de la surface de la plaque avant thermoformage (pas de contact avec le moule) | Fonction de l'état de surface du moule |
| Qualité de la surface intérieure | Fonction de l'état de surface du moule, risque de traces de démoulage | Identique à la qualité de la surface de la plaque avant thermoformage (pas de contact avec le moule) |
| Démoulage | Difficile pour les pièces profondes ou sans dépouille car le retrait de la pièce se fait sur le poinçon | Aisé car le retrait ne provoque pas de serrage sur le moule |
| Variation d'épaisseur | Fond épais (environ l’épaisseur de plaque) / bords minces | Fond mince / bords épais |
| Coût du moule | Moule plus simple et meilleur marché | Moule plus cher |

Étude du guide frontal

Dans le cadre du développement commercial, la création d’un guide frontal et d’une valisette est envisagée. Des études sont lancées pour vérifier la faisabilité technique et économique de cette évolution de produit.

ÉTUDE 1 : étude de l’outillage du guide frontal

Un avant-projet de guide frontal a été réalisée DT4. Pour valider la solution et préparer les échanges avec les outilleurs, il vous est demandé de réaliser l’étude des traces de procédé de cet avant-projet.

Q1.1 Sur le document réponses DR1 :

On vous demande de définir sur les vues appropriées :

- la direction de démoulage principale DDP ;

- les directions de démoulage auxiliaires DDAn (n = 1, 2, 3,….).

Q1.2 Sur le document réponses DR1 :

On vous demande de tracer sur toutes les vues :

- la ligne de joint externe en rouge ;

- les lignes de joint auxiliaires en vert ;

- les lignes de joint internes ne sont pas à représenter.

Q1.3 Sur le document réponses DR2 :

A partir des résultats de votre analyse de moulage DR1, proposez la solution technologique qui répond au démoulage des contres dépouilles externes.

Justifiez le choix de la solution que vous retenez.

ÉTUDE 2 : validation géométrique du guide frontal

Trois matériaux ont été présélectionnés pour l’injection du guide frontal. Ces matériaux ont des caractéristiques mécaniques permettant de respecter le cahier des charges. Le choix final du matériau portera sur le respect de la spécification géométrique indiquée sur le DT 4.

Q2.1 Sur document réponse DR3

A l’aide du dessin de définition du guide frontal DT4 :

- compléter la grille de la spécification suivante :

Le guide frontal doit respecter la spécification géométrique étudiée à la question Q2.1 et indiquée sur le DT4. L’objectif étant de sélectionner les matériaux qui respecteront cette contrainte tout en optimisant le processus d’injection (on assimilera le plan à une ligne au vue de sa petite largeur).

Une étude rhéologique a permis d’estimer les déformations du guide frontal sur les 3 matériaux DR4 :

- matériaux 1 : POM

- matériaux 2 : ABS + PC

- matériaux 3 : PA66 chargé à 30% de fibre de verre (PA66 GF30)

L’étude de déformation est réalisée sur une seule empreinte, on souhaite optimiser les déformations pour que le défaut géométrique du DT4 soit admissible. La matière ne doit pas se dégrader lors de l’injection.

Q2.2 Sur document réponse DR4

Avant d’analyser les différentes simulations, on souhaite vérifier que les conditions d’injection appliquées ne dégraderont pas le matériau.

Réalisez calcul du taux de cisaillement pour le matériau 3, aidez-vous des calculs déjà réalisés pour les matériaux 1 et 2.

γ=4 Qπ r3

Rappels sur la détermination du taux de cisaillement :

Données :

Q = π.R2.V

V : vitesse d’injection

R : rayon de vis

γ= taux de cisaillement en s-1

Q = débit en mm3/s

r = rayon du seuil d’injection busette

Q2.3 Sur document réponse DR4

En vous aidant des calculs déjà réalisé, faire le calcul du défaut géométrique pour le matériau 1.

Réaliser l’analyse des résultats des valeurs du défaut géométrique DT4 pour les matières 1, 2 et 3.

Q2.4 Sur document réponse DR4

Conclure en donnant les matériaux qui respecteront tous les critères, pour des raisons de gestion de la matière, le bureau des méthodes a une préférence pour le PA 66 GF30, cette matière peut-elle être retenue ?

Étude de la valisette

ÉTUDE 3 : optimisation de la valisette

Dans le cadre du développement produit, il est prévu d’intégrer une valisette en Polypropylène pour le rangement des accessoires. Il existe déjà un moule à version pour cette pièce destiné à l’emballage d’autres produits de l’entreprise. Par soucis d’économie, on décide d’utiliser le même outillage en l’optimisant.

En effet, le retour qualité montre une insatisfaction des clients. Un pourcentage très important de casse au niveau des charnières de la valisette se produit après une utilisation inférieure à un mois.

On désire comprendre d’où peut provenir ce problème mais aussi proposer des actions correctives, soit sur le moule, soit au niveau du process.

Pour compléter le cahier des charges outillage, il est nécessaire de réaliser une simulation pour pouvoir argumenter les échanges à venir.

Q3.1 Sur feuille de copie :

En réalisant l’analyse de la simulation d’injection de la valisette de la solution existante DT11, expliquez pourquoi la valisette casse au niveau des charnières.

Q3.2 Sur feuille de copie :

Pour limiter les coûts de reconception et d’usinage de l’outillage, il a été réalisé 2 simulations, simulation 1 et 2 DT11 dans lesquelles on a supprimé un des 2 points d’injection de la solution existante.

Après analyse, choisissez la solution la plus favorable et justifiez votre choix.

Q3.3 Sur feuille de copie

A partir du document DT9, relevez la valeur de la pression à la commutation.

Q3.4 Sur feuille de copie

Les pertes de charges dans la busette sont estimées à 40%, quelle pression en bout de vis est nécessaire pour remplir l’empreinte.

Q3.5 Sur feuille de copie

Les 2 seules presses disponibles pour cette fabrication sont :

- une DEMAG ERGOTECH 250/560-840 DT10 équipée d’une vis Ø 60 mm ;

- une DEMAG ERGOTECH 650/1000-940 DT10 équipée d’une vis Ø 95 mm.

A partir de la pression calculée en Q3.4 et de la force de fermeture DT11, choisir la presse la plus apte à assurer la production.

Étude du calage thermoformé de la valisette

ÉTUDE 4 : étude de pré-industrialisation du calage thermoformé

Dans la nouvelle version de packaging, on prévoit d’intégrer une pièce de rangement thermoformée.

Cette pièce (calage thermoformé) permettra la mise en position et le maintien des accessoires et du découpeur multifonction dans la valisette.

Pour donner une indication au bureau des méthodes et au service achat qui gère les commandes, on vous demande d’estimer l’épaisseur de la plaque du calage thermoformé.

Cahier des charges :

- pièce produite en thermoformage ;

- matière : PVC ;

- le calage thermoformé doit maintenir en position :

- le guide latéral ;

- le guide frontal ;

- le découpeur multifonction.

- le calage thermoformé est maintenu dans la valisette par le couvercle de cette dernière ;

- les formes permettront une préhension aisée des accessoires ;

- les formes du calage thermoformé assureront la rigidité de ce dernier ;

- la partie supérieure (extérieure) du calage thermoformé devra être lisse, pour une question d’esthétisme ;

- épaisseur moyenne : 0,6 mm

Q4.1 Sur feuille de copie :

En référence à l’extrait de cahier des charges ci-dessus, déterminer le type de moule utilisé (positif ou négatif) pour le thermoformage du calage thermoformé à l’aide du document DT13 et du DR6 (ébauche de la pièce à thermoformer). Justifier.

Q4.2 Sur document réponse DR5 :

En référence à l’extrait de cahier des charges ci-dessus et du formulaire DR5, déterminer l’épaisseur moyenne de la plaque qui va servir à obtenir le calage thermoformé.

Q4.3 Sur document réponse DR6 :

A partir de l’extrait du cahier des charges et du DT2, complétez le dessin du calage thermoformé s’insérant dans la valisette.

Pour cela vous dessinerez la pièce plastique thermoformée (calage thermoformé), UNIQUEMENT POUR LE GUIDE LATERAL, (au niveau des traits interrompus), suivant la :

- vue de face

- vue de dessous en coupe A-A

- vue de gauche en coupe B-B.

Étude économique et des moyens de production

ÉTUDE 5 : validation des moyens de production – pré industrialisation du futur moule

L’objectif de cette étude est :

- de valider que la machine disponible dans le parc machine de la société est apte à fabriquer le guide frontal ;

- de réaliser une fiche de préréglage machine si la presse est validée.

Pour avoir des informations sur les conditions d’injection, une étude rhéologique sur une moulée de 8 pièces a été réalisée DT8.

La presse disponible est la presse n°1 : DEMAG 330-1450 (DT6).

Q5.1 Sur le document réponse DR7 :

En vous appuyant sur DT6 et DT8, vérifiez la capacité du moule à être monté sur la presse.

Q5.2 Sur le document réponse DR7 :

En vous appuyant sur DT6 et DT8, vérifiez la force de fermeture est suffisante pour assurer le verrouillage.

Q5.3 Sur le document réponse DR7 :

En vous appuyant sur DT6, DT7 et DT8, déterminez la course de dosage.

Q5.4 Sur le document réponse DR7 :

Conclure sur l’aptitude de la presse à produire avec l’outillage du guide frontal.

Rappel pour déterminer le volume de dosage :

Volume de dosage minimum =Volume à chaud+ volume du matelas en cm^3

Avec :

Volume à chaud = volume de la moulée en cm3Coefficient de rétraction

Volume du matelas qui correspond à 10 % du volume à chaud.

ÉTUDE 6 : estimation des coûts

Afin de vérifier la viabilité de l’évolution du projet (packaging + ajout de l’accessoire guide frontal), une étude économique va être réalisée.

Le service commercial estime qu’avec le nouveau packaging et l’augmentation prévisible des ventes à 180 000 / an, le coût du nouveau projet pour être rentable ne doit pas dépasser 1 euro.

Pour évaluer le prix unitaire pièce, ne sont pris en compte que les coûts de :

- machine ;

- main d’œuvre (1 opérateur pour 5 presses) ;

- la matière ;

- l'outillage (amortissement sur 5 ans).

Le DT12 synthétise les différents coûts liés à la production des 2 solutions :

- solution 1 : solution existante avec blister agrafé (1 agrafe et 1 carton présentation du produit), tous les calculs de coûts ont été réalisés.

- solution 2 : solution avec valisette, guide frontal et calage thermoformé ; les calculs de coûts ont été réalisés pour la valisette et le guide frontal.

Q6.1 Sur document réponse DR8 :

Calculer le coût total de la solution 2 en vous aidant des exemples donnés dans le DR8. Utiliser les ressources du document technique DT12. Reportez tous vos calculs sur le DR8. Vous arrondirez à 0,0001 € près.

Q6.2 Sur document réponse DR8 :

Conclure quant à la rentabilité du projet.

DR1 : étude de l’outillage du guide frontal

DR2 : Solutions techniques pour les parties moulantes du guide frontal

Solutions technologiques types pouvant réaliser des démoulages auxiliaires :

| Solution technologique | Choix (cocher la case) | Justifications |
| --- | --- | --- |
| Moule à tiroirs |  |  |
| Moule à coquille |  |  |
| Moule à dévissage |  |  |
| Moule à cales montantes |  |  |
| Moule à éjection avec déformation |  |  |
| Moule à noyau éclipsable |  |  |

DR3 Analyse des spécifications géométriques du guide frontal

| # TOLERANCEMENT NORMALISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole de la spécification : Désignation : ……………………………… | ### Eléments non Idéaux extraits de « Skin Modèle » |  | ##### Eléments Idéaux |  |  |
|  | # Elément(s) # tolérancé(s) | Elément(s) de Référence | Référence(s) Spécifiée(s) | ## Zone de Tolérance |  |
| # Type de spécification : Forme Orientation Position Battement |  |  |  |  |  |
|  | unique groupe | unique multiples | simple commune système | simple composée | Contraintes d’orientation et ou position par rapport à la Référence Spécifiée |
| Schéma extrait du dessin de définition |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Condition de conformité : L’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance |  |

DR4 : analyse rhéologique du guide frontal et étude du gauchissement

|  | Caractéristiques | Etude du Gauchissement Points pour la mesure du déplacement | Q2.2 : calcul du taux de cisaillement et conclusion | Q 2.3 : calcul du défaut géométrique et conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériau | Famille : POM Contrainte de cisaillement maxi : γ max = 38 000 s-1 Temps de remplissage : 0,9990 s Rayon de busette : 1,4 mm Vitesse d’injection : 60 mm/s Diamètre de la vis : 40 mm |  | γ =4 Qπ r3=4 R2 Vr3 4 x 202x 601,43=34 985 s-1 Le taux de cisaillement est acceptable < 38 000 s-1 | Le calcul du défaut géométrique se fait en relevant les déplacements extrêmes, faire attention au signe du déplacement. Q2.3 Calcul et valeur du défaut géométrique : Conclusion sur le défaut géométrique : |
| Matériau 2 | Famille : ABS - PC Contrainte de cisaillement maxi : γ max = 35 000 s-1 Temps de remplissage : 0,9987 s Rayon de busette : 1,4 mm Vitesse d’injection : 70 mm/s Diamètre de la vis : 40 mm |  | γ =4 Qπ r3=4 R2 Vr3 4 x 202x 701,43=40 816 s-1 Le taux de cisaillement dépasse la valeur maximale admissible (35 000 s-1) | Valeur du défaut géométrique ¦ 0,0116 – (- 0,1112) ¦ = 0,1228 mm Conclusion sur le défaut géométrique : ACCEPTABLE < 0,3 mm |
| Matériau 3 | Famille : PA66 GF 30 Contrainte de cisaillement maxi : γ max = 50 000 s-1 Temps de remplissage : 0,9987 s Rayon de busette : 1,4 mm Vitesse d’injection : 60 mm/s Diamètre de la vis : 40 mm |  | Q2.2 : calcul du taux de cisaillement et conclusion | Valeur du défaut géométrique ¦ - 0,0379 – (- 0,1903) ¦ = 0,1524 mm Q2.3 Conclusion sur le défaut géométrique |
| Q2.4 CONCLUSION : Lister le ou les matériaux qui respectent tous les critères, conclure quant au choix du bureau des méthodes sur la matière retenue. |  |  |  |  |

DR5

Détermination de l’épaisseur de la plaque

(pour réaliser le calage thermoformée) avant thermoformage

Rappels :

- Le volume V1 de la plaque, est égal au volume V2 de la pièce formée.

- Le ratio d’étirement SR est le rapport entre la surface de la pièce formée S2 (sans le bord de serrage) et la surface de formage S1 : SR = S2 / S1

Volume de la plaque avant thermoformage (sans bord de serrage) :

V1 = S1 x e1

S1 = surface du format du semi-produit formable

e1 = épaisseur de la plaque recherchée.

Volume de la pièce formée :

V2 = S2 x e2

S2 = 150147 mm2 = surface du produit formé

e2 = 0,6 mm = épaisseur prévisionnelle attendue.

Le ratio d’étirement SR, se calcule de la manière suivante :

SR=1+  [2 x D x (L + W)](L x W)

Avec  - SR = Stretch Ratio (ratio d’étirement)

- D = Depth of the finished part (profondeur de la pièce thermoformée) = 30 mm

- L = Length of the finished part (longueur de la pièce thermoformée) = 230 mm

- W = Width of the finished part (largeur de la pièce thermoformée) = 145 mm

Remarque : vous arrondirez les différents calculs à 10-2 près.

Calculer le ratio d’étirement SR, pour le blister de calage :

SR =

SR =

Sachant que e1 = e2 x SR, calculer l’épaisseur e1 de la plaque, avant thermoformage

e1 =

Pour tenir compte d’une répartition non uniforme de la matière nous augmenterons l’épaisseur calculée de 30%. En déduire l’épaisseur finale de la plaque e :

e =

e =

DR6 : calage thermoformé

DR7 Validation presse – guide frontal

Q5.1 : Montage du moule

| Moule du guide frontal |  | Presse 1 DEMAG 330- 1450 |  | Validation Montage moule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | Valeur | Critère à prendre en compte (colonne 1 du DT6) | Valeur |  |
| Epaisseur | 600 | Épaisseur mini/maxi du moule en mm | 330/710 | oui/non |
| Hauteur | 450 | Passage libre entre colonnes en mm | 710 | oui/non |
| Largeur | 500 | Passage libre entre colonnes en mm | 630 | oui/non |

Conclure :

Q5.2 : Force de fermeture

|  | Guide frontal (DT8) | Majoration de 10% de la force de fermeture | Force de fermeture de la presse 01 | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Force de fermeture en kN | 700 | 770 | 3300 | oui/non |

Conclure :

Q5.3 : Course de dosage

## Détermination du volume de dosage (DT6 – DT7)

| Volume de la moulée |  |
| --- | --- |
| Coefficient de rétraction |  |

Calcul du volume à chaud :

Calcul du volume du matelas :

Calcul du volume de dosage minimum :

## Détermination de la course de dosage (DT6)

La course de dosage = volume de dosage minimum / section de la vis

Avec section de la vis =  x (Rayon de la vis)²

Calcul de la course de dosage :

Q5.3 : Conclure sur l’aptitude de la presse à produire avec l’outillage du guide frontal.

DR8

|  | Solution 1 : Existant avec blister | Solution 2 : Valisette + Guide frontal + calage thermoformé valisette |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blister | Valisette | Guide frontal | calage thermoformé valisette |
| Coût machine | 25x183600=0,125 | 13 x 25,53600=0,0921 | 20 x 203600 x 8=0,0139 |  |
| Coût main d’œuvre | 25x243600x3 + 26x21 3600=0,2072 | 13 x 243600 x 5=0, 0173 | 20x243600x5x8=0,0033 | 29x243600x3=0,0644 |
| Coût matière | 32,7x1,41000x1.65+0,001+0,002=0,0785 | 36x0,921000x1,9=0,0629 | 21,6x1,351000x2,8=0,0816 |  |
| Coût outillage | 14000100000x5=0,028 | 20000180000x5=0,0222 | 21000180000 x 5=0,0233 | 11000180000x5=0,0122 |
| COÛT TOTAL | 0,125 + 0,2072 + 0,0785 + 0,028 = 0,4332 |  |  |  |
| COÛT TOTAL SOLUTION | 0,4387 |  |  |  |
| Conclusion sur la rentabilité : |  |  |  |  |