Présentation du système

1. Généralités

La société Idéal Standard est spécialisée dans la conception et la réalisation des produits sanitaires. Le système AQUAFLEX®, conçu et réalisé en France par l’entreprise, est un robinet d’alimentation de réservoir de chasse d’eau.

Robinet AQUAFLEX®

Eclaté du mécanisme

Boîte flotteur

Flotteur mobile

Tube échappement

Soupape

Tiges de réglage

Embout
Laiton

Tube d’alimentation

Membrane

Support de membrane

Couvercle

Tampon

Bielle

Le modèle présenté ci-dessous est l’évolution d’une ancienne version. Cette nouvelle version devra intégrer de la matière régénérée, recyclée et biosourcée pour répondre à la politique environnementale de l’entreprise. Avant le lancement de la production en grande série, vous participez à la mise au point de ce nouveau projet.

2. Description du fonctionnement

Le robinet est raccordé à l’alimentation en eau du domicile par l’intermédiaire de l’embout en laiton. Le tube d’alimentation est fixé à la cuve du sanitaire par un écrou non représenté.

La montée de l’eau déplace le flotteur mobile qui, lorsque le niveau souhaité est atteint, vient actionner la bielle et commander la fermeture du robinet. Les tiges de réglage permettent de régler ce niveau. Le flotteur mobile ne doit jamais sortir entièrement du boitier flotteur qui assure son guidage, raison pour laquelle il y a deux tiges de réglage.

Le couvercle est démontable sans outil particulier.

DT1 : extrait du cahier des charges fonctionnel

Cuve sanitaire

Réseau d’alimentation

FC1

FP1

FC2

FC7

Robinet AQUAFLEX®

FC3

FC6

FC4

FC5

Eau de la cuve sanitaire

Utilisateur

Fonctions

FP1 : alimenter en eau la cuve sanitaire

FC1 : être fixé sur la cuve

FC2 : s’adapter à différentes cuves

FC3 : détecter le niveau d’eau de la cuve

FC4 : permettre un réglage du niveau d’eau dans la cuve

FC5 : être démontable sans outil

FC6 : résister aux manipulations de l’utilisateur

FC7 : être raccordé au réseau d’alimentation

Caractérisation des fonctions

| Fonction | Critères d’appréciation | Flexibilité |
| --- | --- | --- |
| FP1 : alimenter en eau la cuve sanitaire | La cuve est alimentée en eau du réseau | F0 |
| FC1 : être fixé sur la cuve | Le robinet est solidaire de la cuve | F0 |
| FC2 : s’adapter à différentes cuves | L’orientation des flotteurs est modifiable | F0 |
| FC3 : détecter le niveau d’eau de la cuve | L’alimentation est coupée lorsque le niveau désiré est atteint | F0 |
| FC4 : permettre un réglage du niveau d’eau dans la cuve | Niveau d’eau dans la cuve est réglable | F0 |
| FC5 : être démontable sans outils | Aucun outil nécessaire au démontage | F0 |
| FC6 : résister aux manipulations de l’utilisateur | La résistance aux manipulations est assurée | F1 |
| FC7 : être raccordé au réseau d’alimentation | Le robinet est raccordé au réseau d’alimentation | F0 |

DT2 : plan d’ensemble du robinet AQUAFLEX®

DT3 : évolution du tube d’échappement

L’évolution du robinet Aquaflex® a amené le bureau d’étude à modifier le tube d’échappement (voir évolution ci-dessous).

Ancienne version

Nouvelle version

Modification de la liaison avec le tube d’alimentation

Intégration du système de soupape

Le principe de moulage de l’ancienne version est présenté ci-dessous :

DT4 : dessin de définition du tube d’échappement

DT5 : fiche matière polypropylène PP

| Matière | Moplen |  |  | Producteur |  | Lyonllbasell |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Famille | Architecture macromoléculaire |  |  | Structure | Coloration | Charge | Prix |
| PP | HOMOPOLYMERE |  |  | SC | noir | sans | 2,08€/kg |
| Caractéristique Particulière |  |  | Résistance au choc |  |  |  |  |
| Procédé de transformation |  |  | Injection |  |  |  |  |
| Caractéristiques de la matière |  |  |  |  |  |  |  |
| Propriétés |  |  |  | valeur |  | Unité |  |
| Masse Volumique |  |  |  | 0,9 |  | g.cm-3 |  |
| Masse Volumique Apparente |  |  |  | 0,74 |  | g.cm-3 |  |
| Retrait |  |  |  | 1,4 |  | % |  |
| Température de fusion |  |  |  | 165 |  | °C |  |
| Température de transition vitreuse |  |  |  | -10 |  | °C |  |
| Température de cristallisation |  |  |  | 130 |  | °C |  |
| Température de dégradation |  |  |  | 280 |  | °C |  |
| Taux de cristallinité |  |  |  | 68 |  | % |  |
| Module de flexion |  |  |  | 1150 |  | MPa |  |
| Contrainte en traction |  |  |  | 21 |  | MPa |  |
| Déformation en traction au seuil |  |  |  | 6 |  | % |  |
| Déformation à la rupture |  |  |  | 50 |  | % |  |
| Résistance au choc IZOD entaillée |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | à 23°C |  | 45 |  | kJ.m-² |  |
|  |  | à-20°C |  | 7 |  | kJ.m-² |  |
| Résistance au choc IZOD non entaillée |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | à 23°C |  | NB |  | kJ.m-² |  |
|  |  | à -20°C |  | NB |  | kJ.m-² |  |
| Dureté SHORE D |  |  |  | 68 |  |  |  |
| Température de Fléchissement sous Charge |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | méthode B |  | 80 |  | °C |  |
| Température de ramollissement |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | méthode A50 |  | 144 |  | °C |  |
|  |  | méthode B50 |  | 68 |  | °C |  |
| Indice de Fluidité |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MFR (230°C, 2,16kg) |  |  | 7,5 |  | g/10min |  |
| Caractéristiques de mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |
| Etuvage |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | durée |  | / |  | h |  |
|  |  | T° |  | / |  | °C |  |
| Température de Transformation |  |  |  | 200 à 270 |  | °C |  |
| Température moule |  |  |  | 40 à 80 |  | °C |  |
| Température de démoulage |  |  |  | Vicat -20°C |  | °C |  |
| Pression d'injection Maxi en bout de vis |  |  |  | 170 |  | MPa |  |

DT6 : essai Vicat du PP régénéré

PARAMETERS Report

| General Parameters |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : | VICAT | Method : | B50 |
| Standard : | ISO 306 | Ramp , Load : | 50°C/h , 50 N |
| Model : | Serie CEAST - HV3 | Start temperature : | 26°C |
|  |  | Max temperature : | 200°C |
| Material Code : | PP 2142 | Cooling temperature : | 26°C |
| Material Supplier : | MBA polymers | Fluid : | silicone |

TESTS Report

Test Name : PP Régénéré 			               Date : 22/03/2022 11:27:29

Average curve

DT7 : analyse calorimétrique différentielle du PP régénéré (DSC)

Données : Enthalpie théorique de fusion : pour un PE : 290 J.g-1 – pour un PP : 207 J.g-1

Test :

Time/min

Graphic

Time v Temperature

Temperature °C

250

200

150

100

50

0

-50

-100

Measurement conditions

Sample mass		13,4 mg

Heating/cooling rates	10 K/min

Isothermal phase		3 min

Atmosphere			N2 (50ml/min)

Crucible			Al pierced

Lab : METTLER                                                              STARe SW  9.20

^ exo

DT8 : fiche matière Képital F20-03 (POM)

| Propriété | Unités |  | Valeurs | Norme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Physique |  |  |  |  |
| Masse volumique | g.cm-3 |  | 1,41 | ISO 1183 |
| Indice de fluidité (MFR) 190°C, 2,16kg | g/10 min |  | 9,0 | ISO 1183 |
| Retrait au moulage | % |  | 2,0 |  |
| Absorption d’eau (équilibre, 23°C, 50%RH) | % |  | 0,20 | ISO 62 |
| Mécanique |  |  |  |  |
| Module de traction (23°C) | MPa |  | 2750 |  |
| Contrainte de traction | MPa |  | 65,0 | ISO 527-2/50 |
| Allongement en traction (élasticité) | % |  | 10 | ISO 527-2 |
| Allongement en traction nominal à la rupture | % |  | 35 | ISO 527-2 |
| Module de flexion (23°C) | MPa |  | 2550 | ISO 178 |
| Contrainte maximale en flexion | MPa |  | 87,0 | ISO 178 |
| Choc |  |  |  |  |
| Essai Charpy avec entaille (23°C) | kJ.m-² |  | 6,5 | ISO 179/1eA |
| Thermique |  |  |  |  |
| HDT 1,8 MPa (Température de fléchissement sous charge) | °C |  | 100 | ISO 75-2/A |
| Température de fusion | °C |  | 165 | ISO 11357-3 |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire – Ecoulement | °C-1 |  | 1,2.10-4 | ISO 11359-2 |
| Injection |  |  |  |  |
| Température d’étuvage | °C |  | 80 à 100 |  |
| Temps d’étuvage | h |  | 3 à 4 |  |
| Reprise d’humidité maxi | % |  | 0,1 |  |
| Plage de température moule recommandée | °C |  | 80 à 100 |  |
| Plage de température matière recommandée | °C |  | 180 à 220 |  |
| Température matière maximale | °C |  | 240 |  |
| Température d’éjection | °C |  | 115 |  |
| Contrainte maximale de cisaillement | MPa |  | 0,45 |  |
| Taux de cisaillement maximum | s-1 |  | 40000 |  |

DT9 : simulations rhéologiques du tube d’alimentation

Remarque : une coupe a été réalisée afin de montrer l’intérieur du tube d’échappement

| Paramètres utilisés | Temps de remplissage (en seconde) | Température au front d’écoulement (en °C) |
| --- | --- | --- |
| Simulation 1 : point d’injection 1 Température matière : 200 °C Température moule : 80°C Temps d’injection : 2,44 s |  |  |
| Simulation 2 : point d’injection 2 Température matière : 200 °C Température moule : 80°C Temps d’injection : 2,44 s |  |  |

| Vue 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vue 2 |  |  |  |  |

DT10 : évolution du front de matière de la simulation rhéologique 2

DT11 : dessin de définition du couvercle

DT12 : Résultats de la simulation mécanique réalisée sur le couvercle

DT13 : synthèse des résultats des essais de traction

| Nom du lot : POM vierge.mss |  |  |  |  |  |  | Date des essais : 15/03/2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méthode : traction V3.msm |  |  |  |  |  | MATIERE: POM vierge |  |  |  |
| Opérateur : MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats des essais sur une série de trois éprouvettes : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample N° | Largeur | Epaisseur | Allongement à rupture | Contrainte à rupture | Contrainte en traction au seuil d’écoulement | Allongement au maxi au seuil d’écoulement. | Déformation à la rupture | Déformation au seuil d'écoulement | Module |
|  | mm | mm | mm | MPa | MPa | mm | % | % | MPa |
| 1 | 9,76 | 3,96 | 40,386 | 43,918 | 60,4 | 9,802 | 37,744 | 9,161 | 2322,887 |
| 2 | 9,76 | 3,96 | 42,387 | 47,766 | 60,2 | 10,137 | 39,614 | 9,474 | 2320,381 |
| 3 | 9,76 | 3,96 | 29,557 | 54,474 | 59,1 | 10,14 | 27,623 | 9,476 | 2265,367 |
| moyenne | 9,76 | 3,96 | 37,44 | 48,72 | 59,9 | 10,03 | 34,99 | 9.37 | 2323 |

| Nom du lot : POM 10% r.mss |  |  |  |  |  |  | Date des essais : 15/03/2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méthode : traction V3.msm |  |  |  |  |  | MATIERE: POM 10% rebroyé |  |  |  |
| Opérateur : MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats des essais sur une série de trois éprouvettes : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample N° | Largeur | Epaisseur | Allongement à rupture | Contrainte à rupture | Contrainte en traction au seuil d’écoulement | Allongement au maxi au seuil d’écoulement. | Déformation à la rupture | Déformation au seuil d'écoulement | Module |
|  | mm | mm | mm | MPa | MPa | mm | % | % | MPa |
| 1 | 9,76 | 3,97 | 34,054 | 44,796 | 59,1 | 9,971 | 31,826 | 9,318 | 2281,229 |
| 2 | 9,76 | 3,97 | 22,054 | 57,465 | 60,4 | 10,388 | 20,612 | 9,007 | 2311,466 |
| 3 | 9,76 | 3,97 | 34,138 | 33,251 | 60,3 | 9,971 | 31,904 | 9,319 | 2302,776 |
| moyenne | 9,76 | 3,97 | 30,08 | 45,17 | 59,9 | 10,11 | 28,11 | 9,21 | 2298 |

| Nom du lot : POM 50% r.mss |  |  |  |  |  |  | Date des essais : 15/03/2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méthode : traction V3.msm |  |  |  |  |  | MATIERE: POM 50% rebroyé |  |  |  |
| Opérateur : MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats des essais sur une série de trois éprouvettes : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample N° | Largeur | Epaisseur | Allongement à rupture | Contrainte à rupture | Contrainte en traction au seuil d’écoulement | Allongement au maxi au seuil d’écoulement. | Déformation à la rupture | Déformation au seuil d'écoulement | Module |
|  | mm | mm | mm | MPa | MPa | mm | % | % | MPa |
| 1 | 9,76 | 3,97 | 37,632 | 41,714 | 59,9 | 9,631 | 35,17 | 9,235 | 2322,892 |
| 2 | 9,76 | 3,97 | 24,553 | 56,13 | 59,9 | 9,97 | 22,947 | 9,318 | 2305,84 |
| 3 | 9,76 | 3,97 | 36,218 | 45,703 | 60,1 | 10,135 | 33,849 | 9,472 | 2327,363 |
| moyenne | 9,76 | 3,97 | 32,80 | 47,84 | 60,0 | 9,91 | 30,65 | 9,34 | 2318 |

DT14 : contrôle de la présérie de la bielle réalisée en POM

- Limite Supérieure de Contrôle de la moyenne :   LSC X = X + A2×R

- Limite Inférieure de Contrôle de la moyenne : LIC X = X - A2×R

- Limite Supérieure de Contrôle de l’étendue : LSC R = D4×R

- Limite Inférieure de Contrôle de l’étendue : LIC R = D3×R

Ou A2 ; D3 et D4 sont des coefficients des facteurs dépendant de la taille des échantillons (n).

Ces coefficients sont sur la carte de contrôle DR5.

DT15 : thermogrammes des analyses calorimétriques différentielles (DSC)

POM copo   KEP      28.03.2022 13 :01 :51

POM copo   KEP      19.4000 mg

^ exo

POM vierge

Graphic

Time v Temperature

Temperature °C

300

200

100

0

Time/min

Intégrale         -2669.73mJ

Pic                    166.68 °C

Lim.gauche     106.75 °C

Lim.droite       185.28 °C

Vit. Chauffe    10.00 °Cmin^-1

Lab : METTLER                                                                               STARe SW  9.20

POM  rebroyé          29.03.2022   12 :58 :32

POM  rebroyé          22.2000 mg

^ exo

POM 50% rebroyé

Graphic

Time v Temperature

Temperature °C

300

200

100

0

Time/min

Lab : METTLER                                                                               STARe SW  9.20

Intégrale         -3332.95mJ

Pic                    168.62°C

Lim.gauche     105.34 °C

Lim.droite       192.42 °C

Vit. Chauffe    10.00 °Cmin^-1

DT16 : données pour le conditionnement des différents éléments du mécanisme AQUAFLEX®

Principe:

La technique de production de film par extrusion gonflage consiste à extruder une mince gaine qui, momentanément pincée, est gonflée avec de l’air.

L’air qui remplit la gaine est introduit par l’axe de la tête-filière. Le dispositif de refroidissement à air permet la solidification de la matière et arrête l’étirage du film.

Le film, en forme de bulle, est ensuite aplati par des rouleaux pinceurs.

Ces rouleaux jouent le rôle de bouchon et permettent en jouant sur la vitesse de rotation d'ajuster l'épaisseur (étirage longitudinal). Le volume d'air dans la gaine permet de régler le diamètre de gaine (étirage transversal).

Il y a souvent des opérations de reprises, pour assurer la finition du produit (soudure, découpe, bobinage décoration).

Matières utilisées: La technique d'extrusion gonflage s'applique à la plupart des matières thermoplastiques qui à l'état fondu ont une viscosité élevée: LDPE, HDPE, Lactips.

Caractéristiques de l’emballage :

Largeur à plat gaine = 300 mm

Épaisseur du film = 20 µm

Longueur utile de l’emballage : 250 mm

Quantité à produire : 250 000

La gaine est produite au diamètre du produit emballé.

Compléments d’informations pour réaliser la mise en œuvre de la gaine avec le Lactips :

- la durée pour démarrer et stabiliser la production est d’environ 2 heures,

- la purge puis l’arrêt est d’environ 30 min.

DONNÉES EXTRUSION :

- Débit de plastification optimal : 100 kg.h-1

- Taux horaire extrudeuse + façonnage : 35 €.h-1

- Taux de qualité = 0,9

- Lancement de la ligne de production + stabilisation : 25 kg de matière

- Coût de revalorisation du LDPE pour 250 000 pièces = 5000 €

- Masse de purge utilisée : 15 kg

DT17 : fiche technique Lactips Care Tips L0003

Polymère Biosourcé et 100% naturel

Une technologie issue de produits 100% naturels et biodégradables, développée pour répondre aux besoins des industriels

Le matériau Lactips n’est pas répertorié comme une matière, cependant il en possède les propriétés. Malgré sa sensibilité à la température, il s’insère en toute simplicité dans les processus industriels existants grâce à sa compatibilité avec les équipements industriels couramment utilisés.

Un matériau substitut aux plastiques hydrosolubles

Sa formulation le rend soluble dans l’eau à haute et à basse température. De nombreux tests montrent que celui-ci ne laisse pas de résidus après sa dissolution ce qui le rend tout à fait adapté pour des applications telles que les emballages de détergence par exemple.

Un matériau adapté aux besoins spécifiques des industriels

Le matériau se présente comme une innovation adaptée aux industries de la plasturgie. La formulation et la forme ont été développées pour qu’il soit compatible avec les machines industrielles standards utilisées par le plus grand nombre des professionnels du secteur. Le matériau peut être transformé en utilisant les procédés existants (extrusion, gonflage, injection, ensachage vertical et horizontal).

Propriétés Physiques du Lactips CareTips L0003

| Propriétés | Résultats |
| --- | --- |
| Masse volumique (g.cm-3) | 1,25 |
| Température de transformation (°C) | 90-120 |
| Module d’Young (MPa) | 250 |
| Pourcentage d’humidité (%) | 11,5 |
| Prix (€.kg-1) | 10 |
| Purge (€.kg-1) | 8 |

DT18 : principe de mesure au rhéomètre capillaire

Lors de la réalisation de l’essai au rhéomètre capillaire, une courbe « viscosité apparente » en fonction de la « vitesse de Cisaillement » est tracée. Le sens de construction de la courbe va du point 1 au point 13 et en fin de tracé, le 14ème point correspond à la viscosité mesurée pour la vitesse de cisaillement moyenne en fin d’essai.

On peut parfois observer un écart sur la courbe entre les points 6 et 14 (pour l’exemple ci-dessous). C’est cet écart qui devra être interprété.

Exemple : Paramètres d’essai :

Filière Ø = 1 mm  -  Rapport Longueur filière / Ø filière = 40  -  Temps de préchauffage : 120 s

EXEMPLE DE COURBE

DT19 : rapport d’essais sur le Lactips Care Tips L0003

| Paramètres d’essai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Appareil: | DYNISCO LCR 7000 | Temps de préchauffage : | 120 s |
| Operateur: | Technicien laboratoire | Diamètre filière : | 1 mm |
| Norme: | ISO 11443 | Rapport L/D : | 40 |
| Date d’essai: | 18/01/2022 | Vitesse du piston Maxi : | 550 mm.min-1 |
| Référence matière: | Care Tips L 0003 | Vitesse du piston mini : | 0,5 mm.min-1 |
| Producteur: | LACTIPS S.A. | Durée de l’essai : | 18 min |

SYNTHESE DE L’ESSAI

DT20 : Procédure de mise en œuvre du Lactips CareTips L0003

La matière Lactips nécessite une mise en œuvre particulière.

Procédure d’utilisation de la purge

La température de transformation de la purge ne peut excéder 200°C. Il est donc conseillé d’appliquer cette procédure avec des matériaux ayant des températures de transformation inférieures à 200°C

Procédure de changement de matière avant mise en œuvre du Lactips CareTIPS L0003

Exemple avec une machine arrêtée avec du PE avec un grade élevé, et à une température de 190°C.

1°) Introduction de la purge pour évacuer le PE restant dans la machine en mettant la vis en rotation (10 kg).

2°) Laisser agir 10 minutes sans rotation de vis pour une meilleure efficacité.

3°) Vider la vis de la purge restante.

4°) Abaisser les températures de la vis jusqu’à atteindre les températures de transformation du Lactips.

5°) Faire un mélange de 10 kg [Lactips (50%) + Purge (50%)].

6°) Une fois le mélange totalement passé, introduire le Lactips CareTips L0003 Pure et réaliser votre production.