DR1 : analyse de moulage du tube d’échappement

DR2 : fiche matière PP régénéré

| Matière | PP 2142 |  |  | Producteur |  | MBA Polymers |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Famille | Architecture macromoléculaire |  |  | Structure | Coloration | Charge | Prix |
| PP | COPOLYMERE PP/PE |  |  | SC | noir | sans | 1,48€/kg |
| Caractéristique Particulière |  |  | matière régénérée |  |  |  |  |
| Procédé de transformation |  |  | Injection |  |  |  |  |
| Caractéristiques de la matière |  |  |  |  |  |  |  |
| Propriétés |  |  |  | valeur |  | Unité |  |
| Masse Volumique |  |  |  | 0,92 à 0,95 |  | g/cm3 |  |
| Masse Volumique Apparente |  |  |  | 0,73 à 0,75 |  | g/cm3 |  |
| Retrait |  |  |  | 1,3 à 2 |  | % |  |
| Température de fusion |  |  |  | … |  | °C |  |
| Température de transition vitreuse |  |  |  | non recherché |  | °C |  |
| Température de cristallisation |  |  |  | … |  | °C |  |
| Température de dégradation |  |  |  | … |  | °C |  |
| Taux de cristallinité |  |  |  | … |  | % |  |
| Module de flexion |  |  |  | > 900 |  | MPa |  |
| Contrainte en traction |  |  |  | > 18 |  | MPa |  |
| Déformation en traction |  |  |  | / |  | % |  |
| Déformation à la rupture |  |  |  | / |  | % |  |
| Résistance au choc IZOD entaillée |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | à 23°C |  | > 7 |  | kJ/m² |  |
|  |  | à-20°C |  | / |  | kJ/m² |  |
| Résistance au choc IZOD non entaillée |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | à 23°C |  | / |  | kJ/m² |  |
|  |  | à-20°C |  | / |  | kJ/m² |  |
| Dureté SHORE |  |  |  | 68 |  | D |  |
| Température de Fléchissement sous Charge |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | méthode B |  | / |  | °C |  |
| Température de ramollissement |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | méthode A50 |  | … |  | °C |  |
|  |  | méthode B50 |  | … |  | °C |  |
| Indice de Fluidité |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MFR (230°C, 2,16kg) |  |  | 9 à 14 |  | g/10min |  |
| Caractéristiques de mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |
| Etuvage |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | durée |  | 1 à 2 |  | h |  |
|  |  | T° |  | 80 |  | °C |  |
| Température de Transformation |  |  |  | … |  | °C |  |
| Température moule |  |  |  | 40 à 80 |  | °C |  |
| Température de démoulage |  |  |  | … |  | °C |  |
| Pression d'injection Maxi en bout de vis |  |  |  | 170 |  | MPa |  |

DR3 : analyse rhéologique du tube d’alimentation

Q2.4 Identification de la position des lignes de soudure.

DR4 : analyse mécanique du couvercle

Q3.1 Analyse des contraintes

| Contrainte maximale en MPa |  |
| --- | --- |

DR5 : carte de contrôle

DR6 : modification du couvercle

DR7 : détail des étapes pour le changement de matière

Q6.1

| ÉTAPES | OPÉRATIONS À RÉaliser | MATIÈRES TRANSFORMÉES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arrêt de la production | PE |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 | Introduction nouvelle matière | Lactips CareTips L0003 Pure |

Q6.2.2

| Température de transformation |  |
| --- | --- |
| Justifications : |  |