BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX

- SCIENCES ET Techniques Industrielles

- - U4.2 -

- Sous-épreuve commune aux deux options

- SESSION 2024

_____

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

_____

Matériel autorisé :

- L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Documents à rendre avec la copie :

- Annexe 2c	page 10/12

- Annexe 3	page 11/12

- Annexe 4	page 12/12

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet comporte 12 pages, numérotées de 1/12 à 12/12.

Présentation de l’étude

Une société française spécialisée dans la fabrication d’outillage à main professionnel continue d’investir pour innover et conserver une production compétitive de haute qualité dans le respect des impacts environnementaux.

L’étude porte sur une nouvelle gamme de clé mixte avec une fourche plus fine. Cette réduction permet un gain de matière et un poids réduit pour l’utilisateur.

La modification des cotes peut impliquer une fragilisation lors de l’utilisation et des risques de fissure voire de rupture.

De ce fait, l’entreprise envisage de modifier son cahier des charges et donc les caractéristiques mécaniques requises afin de diminuer le phénomène de fragilité.

Pour cela, elle prévoit de choisir une autre nuance de matériau.

Cahier des charges :

Traitement thermique : trempe et revenu

Caractéristiques mécaniques finales attendues : 47 à 51 HRC à cœur après trempe et revenu (en-dehors de la zone décarburée)

Profondeur de décarburation : < 0,25 mm

Résilience : KCU > 30 J/cm²

Traitement de surface : Cr 0,5 (I) + Ni 10 (I) / Acier. On utilise un chrome décoratif trivalent.

Gamme de fabrication :

| Phases | Opérations |
| --- | --- |
| 10 | Approvisionnement matière : plat |
| 20 | Découpe crampon |
| 30 | Forgeage à chaud |
| 40 | Recuit à définir |
| 50 | Ébavurage |
| 60 | Poinçonnage de l’œillet |
| 70 | Brochage ouverture en U |
| 80 | Brochage de l’œillet |
| 90 | Cambrage côté œillet |
| 100 | Meulage épaisseur ouverture U |
| 120 | Marquage des 2 côtés |
| 130 | Trempe + revenu |
| 140 | Tribofinition |
| 150 | Revêtement Nickel Chrome |

Barème :

| Partie 1 (3 points) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Questions | 1.1 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Points | 0,5 | 1 | 1,5 |

| Partie 2 (5 points) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| Points | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |

| Partie 3 (5 points) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Partie 4 (7 points) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| Points | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |

Partie 1 : Choix de la nouvelle nuance

  - Dans un premier temps, le choix de l’entreprise se porte sur l’acier 25CrMo4 (annexe 2b : choix 1 page 9).

Expliquer en quoi cette nuance ne peut pas répondre au cahier des charges après trempe + revenu.

  - Le deuxième choix se porte sur le 34CrMo 4 (annexe 2c : choix 2 page 10).

1.2.1	Montrer que le cahier des charges peut être atteint, et donner la température de revenu permettant d’obtenir les caractéristiques du cahier des charges.

Justifier à l’aide de tracés sur l’annexe 2c page 10 à rendre avec la copie.

1.2.2	Décoder la désignation normalisée de l’acier : le nom des éléments chimiques sera précisé en toutes lettres ainsi que la nature de cet acier.

Préciser le caractère alphagène, gammagène et carburigènes des éléments d’addition. Donner leur rôle.

Partie 2 : Les traitements thermiques.

Après la découpe, on procède à un forgeage à chaud qui engendre des problèmes de grossissement de grain. Un recuit est donc nécessaire.

2.1.	Préciser quel recuit est à prévoir à la phase 40 après le forgeage à chaud et avant les usinages suivants. Indiquer la température, le temps de traitement et le mode de refroidissement.

Après la mise en forme de la clé, la phase 130 permet de donner les caractéristiques mécaniques indispensables à la bonne utilisation de l’outil.

Il est donc important de connaitre les paramètres techniques des traitements thermiques pour répondre aux exigences à cœur du cahier des charges, qui conditionnent le résultat à atteindre.

2.2.	Tracer le cycle thermique trempe + revenu et préciser les temps, les températures et les modes de refroidissement (annexe 2a page 8).

2.3.	Nommer les constituants théoriques obtenus après trempe d’après un tracé sur la courbe TRC (annexe 2a page 8), et après le cycle thermique entier (trempe + revenu).

Justifier vos résultats.

2.4.	Estimer la dureté après trempe à l’huile. Justifier.

Définir la VCT. Vitesse critique de trempe martensitique.

Donner l’évolution de la trempabilité suivant la VCT.

Partie 3 : Les contrôles finaux

Durant les traitements thermiques, une pièce témoin est placée dans la charge. Elle permet aux techniciens laboratoires de valider ou non la phase 130.

Deux vérifications sont réalisées :

- La dureté finale à cœur des clés en HV30

- La mesure de la profondeur de décarburation

Essai de dureté

Les résultats obtenus par le technicien à cœur sont de 491HV30.

3.1.	Décoder cette désignation et indiquer si le résultat est conforme au cahier des charges. Justifier.

Profondeur de décarburation :

Pour déterminer la profondeur de décarburation le technicien effectue une filiation de micro-dureté (annexe 3 page 11).

3.2.	Déterminer la profondeur de décarburation à l’aide de l’annexe 3 page 11 à rendre avec la copie.

3.3.	Préciser si les pièces sont conformes au cahier des charges vis-à-vis de la profondeur de décarburation. Justifier.

- Vérification des caractéristiques de Resistance et Résilience

Lors du traitement thermique de trempe et revenu, il est introduit des éprouvettes de contrôle dans le four avec la charge de pièces à produire. Ces éprouvettes permettent de vérifier la résistance et la résilience. Ces éprouvettes sont testées pour valider la Rm et KCU issues des données du cahier des charges.

3.4.	Définir la Rm. Déterminer les valeurs limites mini et maxi de la Rm d’après le cahier des charges. Justifier (annexe 1 page 7).

On mesure sur la machine de résilience une énergie absorbée de rupture W=18J sur l’éprouvette concernée.

3.5.	Déterminer KCU. Préciser si KCU est conforme au cahier des charges.

Partie 4 : Traitement de surface

4.1.	Expliquer le rôle de la tribofinition (polissage avec des abrasifs doux) dans cette gamme.

4.2.	Décoder à partir du cahier des charges la désignation du traitement à appliquer.

4.3.	À partir des données du dessin de définition et des données ci-dessous :

|  | Masse volumique ρ (g.cm-3) | Masse molaire M (g.mol-1) | Valence n | Densité de courant ddc (A.dm-2) | Rendement cathodique Rc (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cr | 7,2 | 52 | 3 | 10 | 15 |
| Ni | 8,9 | 58,7 | 2 | 5 | 95 |

- Déterminer les intensités appliquées pour le nickelage et le chromage

- Calculer les durées de traitements de nickelage et de chromage réalisés sur les clefs mixtes.

4.4.	Justifier la fragilisation de cet acier lors de ce traitement de surface.

Rédiger une gamme de traitement de surface en complétant l’annexe 4 page 12 à rendre avec la copie. Dans la colonne observations repérer les phases impliquées dans la fragilisation de l’acier et mettre en place le traitement de défragilisation.

4.5.	Préciser le moyen pour contrôler les épaisseurs de Nickel et Chrome. Citer un moyen destructif et un moyen non destructif de contrôle.

Annexe 1 :

Tableau de correspondance des propriétés mécaniques

| HV30 | HBS HBW | HRB | HRC | Rm MPa | HV30 | HBS HBW | HRB | HRC | Rm MPa | HV30 | HRC | Rm MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 76 | 36 | Non valable dans ce domaine | 270 | 280 | 266 | Non valable dans ce domaine | 27 | 890 | 660 | 58.5 | 2175 |
| 85 | 81 | 42 |  | 310 | 285 | 271 |  | 28 | 910 | 670 | 59 | 2210 |
| 90 | 85 | 47 |  | 320 | 290 | 276 |  | 28.5 | 930 | 680 | 59.2 | 2220 |
| 95 | 90 | 52 |  | 340 | 295 | 280 |  | 29 | 940 | 690 | 59.7 | 2250 |
| 100 | 95 | 56 |  | 350 | 300 | 285 |  | 30 | 960 | 700 | 60 | 2270 |
| 105 | 100 | 60 |  | 370 | 310 | 295 |  | 31 | 990 | 720 | 61 | 2350 |
| 110 | 105 | 62 |  | 380 | 320 | 304 |  | 32 | 1020 | 740 | 62 | 2425 |
| 115 | 109 | 65 |  | 390 | 330 | 314 |  | 33 | 1060 | 760 | 62.5 | 2470 |
| 120 | 114 | 67 |  | 410 | 340 | 323 |  | 34 | 1090 | 780 | 63 | 2525 |
| 125 | 119 | 69 |  | 420 | 350 | 333 |  | 35.5 | 1120 | 800 | 64 | 2600 |
| 130 | 124 | 71 |  | 440 | 360 | 342 |  | 36.5 | 1160 | 820 | 64.5 | 2645 |
| 135 | 128 | 73 |  | 450 | 370 | 352 |  | 38 | 1190 |  |  |  |
| 140 | 133 | 75 |  | 470 | 380 | 361 |  | 39 | 1220 |  |  |  |
| 145 | 138 | 77 |  | 480 | 390 | 371 |  | 40 | 1260 |  |  |  |
| 150 | 143 | 79 |  | 500 | 400 | 380 |  | 41 | 1290 |  |  |  |
| 155 | 147 | 80 |  | 510 | 410 | 390 |  | 42 | 1330 |  |  |  |
| 160 | 152 | 82 |  | 530 | 420 | 399 |  | 43 | 1360 |  |  |  |
| 165 | 156 | 83 |  | 540 | 430 | 409 |  | 43.5 | 1400 |  |  |  |
| 170 | 162 | 85 |  | 550 | 440 | 418 |  | 44.5 | 1430 |  |  |  |
| 175 | 166 | 86 |  | 570 | 450 | 428 |  | 45 | 1470 |  |  |  |
| 180 | 171 | 87 |  | 580 | 460 | 437 |  | 46 | 1500 |  |  |  |
| 185 | 176 | 88 |  | 600 | 470 | 447 |  | 47 | 1540 |  |  |  |
| 190 | 181 | 90 |  | 610 | 480 | 456 |  | 48 | 1570 |  |  |  |
| 195 | 185 | 91 |  | 630 | 490 | 466 |  | 48.5 | 1610 |  |  |  |
| 200 | 190 | 92 |  | 650 | 500 | 475 |  | 49 | 1650 |  |  |  |
| 205 | 195 | 93 |  | 660 | 510 | 485 |  | 50 | 1680 |  |  |  |
| 210 | 199 | 94 |  | 680 | 520 | 494 |  | 50.5 | 1720 |  |  |  |
| 215 | 204 | 95 |  | 690 | 530 | 504 |  | 51 | 1760 |  |  |  |
| 220 | 209 | 96 |  | 710 | 540 | 513 |  | 52 | 1790 |  |  |  |
| 225 | 214 | 97 |  | 720 | 550 | 523 |  | 52.5 | 1830 |  |  |  |
| 230 | 219 | 98 |  | 740 | 560 | 532 |  | 53 | 1870 |  |  |  |
| 235 | 223 | 99 |  | 750 | 570 | 542 |  | 53.5 | 1910 |  |  |  |
| 240 | 228 | 100 | 20 | 770 | 580 | 551 |  | 54 | 1940 |  |  |  |
| 245 | 233 |  | 21 | 780 | 590 | 561 |  | 54.5 | 1980 |  |  |  |
| 250 | 238 |  | 22 | 800 | 600 | 570 |  | 55 | 2020 |  |  |  |
| 255 | 242 |  | 23 | 820 | 610 | 580 |  | 56 | 2060 |  |  |  |
| 260 | 247 |  | 24 | 830 | 620 | 589 |  | 56.5 | 2100 |  |  |  |
| 265 | 252 |  | 25 | 850 | 630 | 599 |  | 57 | 2140 |  |  |  |
| 270 | 257 |  | 26 | 860 | 640 | 608 |  | 57.5 | 2180 |  |  |  |
| 275 | 261 |  | 26.5 | 880 | 650 | 618 |  | 58 | 2220 |  |  |  |

Annexe 2a : courbe TRC Acier 34CrMo4

PARAMETRE DE REFROIDISSEMENT

(source atlas IRSID)

Annexe 2b :

Choix 1    25 CrMo4

AC1 = 750°C

AC3 = 820°C

(source : Cdang, from provider data collected by C. Barlier, L. Girardin)

Caractéristiques mécaniques en fonction de la température de revenu après austénitisation à la température usuelle et refroidissement à l’huile.

Annexe 2c : à rendre avec la copie

Choix 2    34CrMo4

Extrait de la fiche technique de l’acier 34CrMo4

L’acier est réceptionné à l’état recuit (210HV30)

AC1 = 750°C

AC3 = 810°C

(Source : Aubert & Duval)

Caractéristiques mécaniques en fonction de la température de revenu après austénitisation à la température usuelle et refroidissement à l’huile.

Annexe 3 : à rendre avec la copie

Filiation de micro dureté

HV = f (distance de la surface)

Éprouvettes Charpy

Annexe 4 : à rendre avec la copie

Gamme de traitement de surface.

| N°des phases | Opérations | Tension ou Intensité | Température | Durée | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |