### CHOIX MATIERES

| ## REFERENCE MATIERE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Composition | 65% polyester 35% coton | 50% polyester 50% coton | 100% polyamide |
| Enduction | Résine cellulosique | P.V.C. | Résine cellulosique |
| Armure | Toile | Toile | Toile |
| Epaisseur en mm | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
| Résistance à la traction en DaN | 48 | 25 | 45 |
| Résistance déchirure amorcée en DaN | 3 | 2 | 3 |
| Solidité des coloris au frottement à sec | 4 | 3 | 5 |
| Solidité des coloris au frottement humide | 3 | 2 | 3 |
| Entretien | 30° | 30° | 30° |
| Propagation de la flamme | 25mm/s | 30mm/s | 40mm/s |

Dossier technique DT 6

STI Génie Mécanique "Matériaux Souples" Etude des constructions				REPERE: