Partie 1 : Produit - Procédé – Matériaux

Partie A : Valider le matériau

Le matériau de ce boîtier d’irréversibilité est en 36 NiCrMo 10, acier très couramment utilisé dans l’industrie aéronautique pour des pièces de moyennes à grosses sections devant avoir des caractéristiques mécaniques élevées et très endurantes.

A ce stade de l’étude, ce choix a été dicté essentiellement par les connaissances capitalisées par l’entreprise en ce qui concerne la tenue en service de ce matériau, son élaboration en forgeage, la connaissance des traitements thermiques nécessaires ainsi que la reproductibilité de ces résultats depuis de nombreuses années.

Dans le cadre de la démarche d’amélioration du produit, on envisage de le remplacer ou de conforter ce choix en s’assurant de ses performances d’un point de vue fonctionnel.

Soumis à des efforts dynamiques importants, le cahier des charges pour le choix du matériau est le suivant :

.Résistance à la rupture Rm (également nommée R ou R ) : 900 MPa  Rm  1155 MPa

.Résistance élastique Re (également nommée e ) : Re  830 MPa

.Allongement à la rupture :  A% = 10 mini

Compte tenu du fait qu’à l’état recuit, cet acier présente une dureté de 260 HB soit environ 26 HRc (ou encore 870 MPa en équivalence avec la Résistance à la rupture), une étude de pré-industrialisation confirme la nécessité de pratiquer des traitements d’amélioration de durcissement par trempe suivi d’un revenu pour garantir la ductilité nécessaire.

Question 1 :  		Répondre sur feuille de copie

En vous aidant du Document Ressources DRS1, relever la température de revenu nécessaire à l’obtention de l’allongement à la rupture A% minimale du cahier des charges.

Question 2 : 		Répondre sur feuille de copie

En utilisant la courbe présentant la perte de dureté en % en fonction de la température de revenu (Document Ressources DRS2), déterminer la perte de dureté en % induite par le revenu.

En vous servant du tableau d’équivalence Dureté – Résistance à la rupture  (Document Ressources DRS3)  et sachant que l’on vise la borne supérieure de Rm , en déduire la dureté HRc  à l’issue de la trempe.

Question 3 :                    Répondre sur feuille de copie

Par expérience, la société assimile la morphologie de cette pièce à une pièce cylindrique pleine de diamètre équivalent 80.

En reportant schématiquement la courbe de refroidissement relative à ce diamètre 80  (Document Ressources DRS2)  sur le diagramme de Trempe en Refroidissement Continu (DRS4) :

Relever la dureté finale obtenue.

Comparer avec l’objectif de dureté obtenue à la question 2.

Préciser l’impact des traitements thermiques sur le processus d’industrialisation.

Partie B : Choisir une famille de matériaux

Devant l’importance du surcoût induit par ces traitements thermiques, il a été décidé une remise en cause éventuelle du choix du matériau au profit de références qui ne nécessiteraient pas de traitements thermiques d’amélioration et qui permettraient également un allègement de cette pièce.

Le choix d’un matériau (et plus généralement d’une famille de matériaux) est établi à partir de renseignements regroupés dans des bases de données, qui permettent de réaliser des graphes montrant l’évolution des caractéristiques mécaniques, physiques et technico-économiques.

Ces graphes nous offrent une comparaison entre les différentes familles au regard de critères  définis.

Question 4 :   			Répondre sur feuille de copie

Définir la composition chimique normalisée du 36 Ni Cr Mo 10.

Question 5 : 			Répondre sur feuille de copie

Compte tenu de l’objectif de performances mécaniques du cahier des charges et des voies de progrès fixées en termes d’allègement :

Justifier le choix de l’abscisse et de l’ordonnée  du graphe. (Document Réponse DR1)

Question 6 : 			Répondre sur le Document Réponse DR1

Hachurer la zone de validité répondant au cahier des charges.

Pour rappel : On s’intéressera à la borne supérieure de Rm .

Question 7 :   				Répondre sur feuille de copie

Commenter la position du matériau actuellement utilisé.

Proposer un classement des familles de matériaux répondant aux objectifs de cette remise en cause en les classant par ordre de performance décroissante.

# Partie C : Définir  la morphologie de la pièce brute

# Rappel : La pièce brute est obtenue par le procédé de forgeage.

Question 8 :			Répondre sur le Document Réponse DR2

En vous référant à la nomenclature des phases (Document Technique DT6) et plus précisément  à l’issue des opérations d’estampage, sur les deux silhouettes :

Esquisser à main levée le brut du boîtier en respectant les contraintes liées au procédé d’obtention en indiquant clairement les dépouilles, rayons de raccordement et surépaisseurs d’usinage (voir Document Ressource DRS 5).

Partie D : Caractériser un nouveau moyen de production dans le but de réaliser les 3 alésages 6H8

La réduction des coûts et des délais de fabrication conduisent le technicien de pré-industrialisation à remettre en cause ou confirmer la nécessité technique d’utiliser une phase spécifique 50 pour la réalisation des alésages 6H8 définis notamment dans le détail E du dessin de définition. (voir DT4)

La rectitude concerne le trou 6H8 sur toute sa longueur. (74.5+0.50)

74.5 +0.5

0

Les procédures adoptées pour ces alésages de faible diamètre et de grande longueur conduisent à utiliser des forets ¾.

Nous utiliserons dans ce cas un foret ¾  de 6.

En vous aidant des Documents Ressources  concernant les outils coupants utilisés (DRS6 à DRS7) :

Question 9 :				Répondre sur feuille de copie

Relever les valeurs des facteurs permettant l’utilisation de ce foret.

Question 10 : 				 Répondre sur feuille de copie

Parmi les valeurs relevées, valider l’aptitude de cet outil à réaliser la spécification géométrique de ces alésages.

L’entreprise envisage l’achat d’un nouveau Centre d’Usinage Horizontal CN DMC 55H duoBLOCK (Document Ressources DRS8 et DRS9) pour augmenter sa productivité.

Cet achat accueillera la production de la phase 60 (sous-phase 610 et sous-phase 620).

Question 11 :   			Répondre sur feuille de copie

En vous aidant du cahier des charges de ce CUHCN (Centre d’Usinage Horizontal à Commande Numérique) et en tenant compte des quantités relevées ci-dessus :

Relever sur le Document Ressources DRS9 l’option répondant au besoin lié au perçage 6.

Partie E : Définir les paramètres d’aptitude à l’emploi du porte-pièces

Le processus prévisionnel décrit sur les Documents Techniques DT5 (APEF boîtier)  doit répondre à un certain nombre de contraintes concernant les exigences fonctionnelles du produit, à savoir :

- la position des 6 lumières oblongues permet un indexage des cliquets (repérés 27) sur la roue à rochets (repérée 16) équilibré, ce qui impose la mise en position de la phase 60 (4 normales dans l’alésage étagé, 1 normale d’appui et 1 normale dans le perçage 6H8).

Question 12 :     			Répondre sur le Document Réponse DR3

A l’aide du Document Ressources  DRS10 :

## Esquisser le principe d’outillage de la phase 60 en respectant :

* Eléments assurant la mise en position :

-	esquisse du centreur étagé (pivot glissant)

-   esquisse de la ponctuelle sur la surface Repère « B »

-	esquisse du locating (dans  6 H8)

* Autres éléments :

-    esquisse de la semelle du montage

Question 13 :     	Répondre sur le Document Réponse DR3 et sur feuille de copie

A l’aide des Documents Ressources DRS11 et DRS12 :

Choisir les éléments permettant le maintien en position de la pièce.

Représenter sous forme de schémas (cinématique, technologique, de principe…)

les éléments assurant le maintien en position.

Question 14 :   		Répondre sur le Document Réponse DR3

## Indiquer sur votre dessin la cotation d’aptitude à l’emploi du montage (sans quantifier les spécifications).

Remarque : Vous prendrez comme éléments de référence le plan entre la table NORELEM et la fausse table ainsi que l’axe des broches de centrage

Partie 2 : Spécification technique

La forme en chape est une difficulté majeure de réalisation de ce type de pièce et notamment en ce qui concerne le respect des spécifications relatives à celles-ci.

Spécification à analyser pour la Question 15

Partie F : A partir de 2 procédés, rechercher les causes des écarts sur le positionnement des 2 alésages

Question 15 :    		Répondre sur le Document Réponse DR4

En vous aidant du dessin de définition DT4 :

Analyser, au sens strict de la norme,  la spécification  mise en évidence ci-avant.

Etude de l’obtention des 4 portées 25 H8 en phase 60

Pour rappel : les chapes sont ébauchées en phase 40.

L’entreprise a  utilisé, pour des productions antérieures, 2 procédés différents en ce qui concerne l’usinage de ce type de chape. Ceux-ci peuvent être schématisés par :

Procédé 1 :

- Usinage du 1er  côté (référence C)

- Rotation palette Axe B

- Usinage du 2ème côté (référence D)

Procédé 2 :

- Usinage des alésages (référence C et référence D) en ligne (sans rotation palette)

Question 16 :   		Répondre sur le Document Réponse DR5

Proposer pour chaque procédé les opérations d’usinage en précisant les outils et les trajectoires associées permettant de satisfaire les spécifications dimensionnelles et géométriques relatives aux alésages Ø25H8.

Remarque : Vous suivrez l’exemple proposé pour la 1ère opération.

Question 17 :   		Répondre sur le Document Réponse DR6

Cocher et justifier pour chaque procédé les causes pouvant créer des écarts sur le positionnement relatif des alésages entre eux.

Remarque : Les opérations réalisées dans cette phase imposent que la pièce soit centrée sur la palette.

Partie G : Envisager une solution technique en ébauche pour garantir une rectitude de Ø0.02 en finition.

Hypothèses de départ :

On se place dans le cas du perçage sans avant trou (perçage en pleine matière).

Foret utilisé (SANDVIK Coromant )  Type CORODRILL 880 (foret à plaquettes carbure préconisé pour le perçage général dans les alliages de titane), en se plaçant dans le cas le plus défavorable :

- Vc = 50 m/min.

- f = 0.18 mm/tr

- Kc0.4 = 3000 N/mm²

- Diamètre de perçage Ø24

La société désire vérifier si la déformation de la pièce n’est pas trop importante lors de l’usinage du perçage en phase 60, sous-phase 610.

L’expérience a montré que pour ce type d’usinage le défaut de rectitude en ébauche devra rester inférieur à 0.2mm pour respecter les contraintes liées à la finition.

Ff

Effort d’avance

Foret/Boitier

ZONE D’ETUDE

Ff

Mc

Ff

Question 18 : 			Répondre sur feuille de copie

En utilisant les documents DRS13 , déterminer :

- La valeur  de la profondeur de coupe ap

- La valeur de l’angle d’attaque κr

- La valeur de la force de coupe spécifique corrigée Kcfz

- la valeur de la force d’avance Ff appliquée par le foret sur la pièce en cours d’usinage.

Question 19 :   			Répondre sur feuille de copie

A quel type de sollicitation la zone étudiée est-elle soumise ?

L’objectif est d’identifier le comportement géométrique de la zone d’étude au cours du perçage.

Modélisation de la zone d’étude

Point P2

Point P1

Axe idéal

Question 20 :  			Répondre sur feuille de copie

Dessiner sur le « modèle » autour de l’axe idéal,  la zone de tolérance amplifiée due à la spécification de rectitude de Ø0.2 mm. (à l’ébauche)

Remarque : Vous redessinerez le modèle  sur votre copie.

Question 21 :  			Répondre sur feuille de copie

Dessiner sur le « modèle  »  l’axe du perçage acceptable (en rouge) après l’opération de perçage.

Question 22 :  			Répondre sur feuille de copie

En déduire l’angle maximum entre l’axe idéal et l’axe après perçage.

Question 23:  			Répondre sur feuille de copie

Après lecture du Document Ressources DRS14, relever la valeur de la déformée au point P1 durant la phase de perçage.

Au regard des faibles déplacements, le modèle retenu est celui proposé sur le Document Ressources DRS14.

En déduire par le calcul l’angle α.

En déduire si la déformée lors du perçage est acceptable.

Question 24:  			Répondre sur feuille de copie

Dans l’hypothèse où l’on utilise le procédé 2 :

Quelles solutions peut-on envisager pour rester dans l’intervalle de tolérance de rectitude de Ø 0.02 (en finition) ?