## Slide 1: BTS IPM 2009 E4 – Etude de Pré-industrialisation
50 unités par mois sur quelques années
PL

## Slide 2: Partie 1 : Etude de la relation « produit – procédé – processus prévisionnel »
Partie A : Valider le matériau
Le matériau de ce boîtier d’irréversibilité est en 36 NiCrMo 10, acier très couramment utilisé dans l’industrie aéronautique pour des pièces de moyennes à grosses sections devant avoir des caractéristiques mécaniques élevées et très endurantes.
A ce stade de l’étude, ce choix a été dicté essentiellement par les connaissances capitalisées par l’entreprise en ce qui concerne la tenue en service de ce matériau, son élaboration en forgeage, la connaissance des traitements thermiques nécessaires ainsi que la reproductibilité de ces résultats depuis de nombreuses années.
Dans le cadre de la démarche d’amélioration du produit, on envisage de le remplacer ou de conforter ce choix en s’assurant de ses performances d’un point de vue fonctionnel.
Soumis à des efforts dynamiques importants, le cahier des charges pour le choix du matériau est le suivant :
Résistance à la rupture Rm (également nommée R ou R ) : 900 MPa  Rm  1155 MPa
Résistance élastique Re (également nommée e ) : Re  830 MPa
Allongement à la rupture : A% = 10 mini
Compte tenu du fait qu’à l’état recuit, cet acier présente une dureté de 260 HB soit environ 26 HRc (ou encore 870 MPa en équivalence avec la Résistance à la rupture), une étude de pré-industrialisation confirme la nécessité de pratiquer des traitements d’amélioration de durcissement par trempe suivi d’un revenu pour garantir la ductilité nécessaire.

## Slide 3
Question 1 : En vous aidant du Document Ressources DRS1, relever la température de revenu nécessaire à l’obtention de l’allongement à la rupture A% minimale du cahier des charges.
Allongement à la rupture : A% = 10 mini
Réponse 1 : Température de revenu
535 – 540 °C
535 – 540 °C

## Slide 4
Question 2 : En utilisant la courbe présentant la perte de dureté en % en fonction de la température de revenu (Document Ressources DRS2), déterminer la perte de dureté en % induite par le revenu.
28%
Perte de dureté consécutive au revenu : 28%.
540°C

## Slide 5
On recherche un Rm = 1155 MPa soit un équivalent de 36.6 HRc à l’issue du REVENU.
les 36.6 HRc finaux à l’issue du revenu entraine que la dureté mini HRC à l’issue de la trempe devra être égale à X = 50.8 HRc
X – 0.28 X = 36.6 HRc  X = 50.8 HRc
En vous servant du tableau d’équivalence Dureté – Résistance à la rupture (Document Ressources DRS3) et sachant que l’on vise la borne supérieure de Rm , en déduire la dureté HRc à l’issue de la trempe.

## Slide 6
Question 3 : Par expérience, la société assimile la morphologie de cette pièce à une pièce cylindrique pleine de diamètre équivalent 80.
En reportant schématiquement la courbe de refroidissement relative à ce diamètre 80 (Document Ressources DRS2) sur le diagramme de Trempe en Refroidissement Continu (DRS4) :
Relever la dureté finale obtenue.
Pour le diam 80 le temps de refroidissement est compris entre 500s et 15 min
Dureté finale de 53 – 53,5 HRC

## Slide 7
Comparer avec l’objectif de dureté obtenue à la question 2.
La dureté prévisionnelle que nous venons de trouver est très supérieure (toutes proportions gardées) au 50.8 HRc qui était notre objectif.
Préciser l’impact des traitements thermiques sur le processus d’industrialisation.
En conclusion, l’emploi de cet acier faiblement allié 36 Ni Cr Mo 10 ne peut se faire qu’en envisageant la séquence de traitements thermiques (Trempe + Revenu) et qui complique sérieusement le processus d‘industrialisation.

## Slide 8
Partie B : Choisir une famille de matériaux
Devant l’importance du surcoût induit par ces traitements thermiques, il a été décidé une remise en cause éventuelle du choix du matériau au profit de références qui ne nécessiteraient pas de traitements thermiques d’amélioration et qui permettraient également un allègement de cette pièce.
Le choix d’un matériau (et plus généralement d’une famille de matériaux) est établi à partir de renseignements regroupés dans des bases de données, qui permettent de réaliser des graphes montrant l’évolution des caractéristiques mécaniques, physiques et technico-économiques.
Ces graphes nous offrent une comparaison entre les différentes familles au regard de critères définis.
Question 4 : Définir la composition chimique normalisée du 36 Ni Cr Mo 10.
Acier faiblement allié contenant au minimum 0.36% de carbone, 2.5% de Nickel, moins de 1% de Chrome et Molybdène

## Slide 9
Question 5 : Compte tenu de l’objectif de performances mécaniques du cahier des charges et des voies de progrès fixées en termes d’allègement :
Justifier le choix de l’abscisse et de l’ordonnée du graphe.
Compte tenu que l’allègement est une contrainte importante de cette application, il est normal de retrouver le paramètre physique de la masse volumique dans ce graphe de choix multi matériaux.  masse volumique en ordonnée
De plus, les performances mécaniques et notamment la résistance mécanique à la rupture sont quantifiées pour résister à « des efforts dynamiques importants » (cf cdc page 1/9 du sujet). Il est donc logique de retrouver cette caractéristique pour le choix  Résistance en traction en abscisse

## Slide 10
Question 6 : Hachurer la zone de validité répondant au cahier des charges.
Pour rappel : On s’intéressera à la borne supérieure de Rm .
Rm = 1155 Mpa
Attention échelle logarithmique

## Slide 11
Question 7 : Commenter la position du matériau actuellement utilisé.
L’analyse du graphe de choix montre que les aciers faiblement alliés sont bien positionnés au niveau de la résistance à la rupture mais qu’ils sont loin d’être les meilleurs d’un point de vue allègement.
Proposer un classement des familles de matériaux répondant aux objectifs de cette remise en cause en les classant par ordre de performance décroissante.
1. Les alliages de titane (le meilleur choix ici)
2. Les aciers inoxydables
3. Les aciers faiblement alliés
4. Les aciers à haute teneur en carbone (en option)
5. Les alliages de nickel (en option)
Remarques :
Pour être plus complète, l’étude devrait prendre en compte également le coût massique par rapport à la résistance mécanique.

## Slide 12
Partie C : Définir la morphologie de la pièce brute
Rappel : La pièce brute est obtenue par le procédé de forgeage.
Question 8 :
En vous référant à la nomenclature des phases (Document Technique DT6) et plus précisément à l’issue des opérations d’estampage, sur les deux silhouettes :
Esquisser à main levée le brut du boîtier en respectant les contraintes liées au procédé d’obtention en indiquant clairement les dépouilles, rayons de raccordement et surépaisseurs d’usinage (voir Document Ressource DRS 5).
Contraintes :
  - Dépouille de 3° mini
  - Rayon de raccordement de 3 mm minimum
  Surépaisseur d’usinage de 3 mm
  Esquisse tracée sur 1 silhouette
  Esquisse tracée sur 2ème silhouette
  Indication dépouilles
  Indication rayons de raccordement
  Indication surépaisseurs

## Slide 13
Partie D : Caractériser un nouveau moyen de production dans le but de réaliser les 3 alésages 6H8
La réduction des coûts et des délais de fabrication conduisent le technicien de pré-industrialisation à remettre en cause ou confirmer la nécessité technique d’utiliser une phase spécifique 50 pour la réalisation des alésages 6H8 définis notamment dans le détail E du dessin de définition. (voir DT4)
La rectitude concerne le trou 6H8 sur toute sa longueur.
Les procédures adoptées pour ces alésages de faible diamètre et de grande longueur conduisent à utiliser des forets ¾. Nous utiliserons dans ce cas un foret ¾ de 6.
En vous aidant des Documents Ressources concernant les outils coupants utilisés (DRS6 à DRS7)

## Slide 14
Question 9 : Relever les valeurs des facteurs permettant l’utilisation de ce foret.
L’usinage en question est un alésage de petit diamètre et de grande longueur (6 qualité 8 et longueur nominale 74.5mm) qui doit respecter une spécification de rectitude serrée de 0.02.
En examinant le DRS7, on s’aperçoit que la puissance nette n’est pas significative compte tenu du faible diamètre.
Pc compris entre 0,8 et 1,9 KW

## Slide 15
En revanche, la rectitude atteinte avec ce genre d’outil est largement inférieure à celle imposée par la définition.
En ce qui concerne les autres paramètres
Rectitude obtenue pour le diamètre 6 : supérieure à 0.0005 mm et inférieure à 0.0007mm, dans tous les cas bien inférieure à la valeur maximale imposée
Débit d’arrosage compris entre 10 et 20l/min
Pression d’arrosage comprise entre 3.5 et 7.5MPa

## Slide 16
Question 10 : Parmi les valeurs relevées, valider l’aptitude de cet outil à réaliser la spécification géométrique de ces alésages.
Compte tenu des exigences géométriques et dimensionnelles rappelées ci-dessus que doit respecter l’alésage, au regard de la rectitude qu’on peut obtenir avec ce type de foret ¾ (HardCUT), on peut VALIDER le choix de ce type d’outil.
L’entreprise envisage l’achat d’un nouveau Centre d’Usinage Horizontal CN DMC 55H duoBLOCK (Document Ressources DRS8 et DRS9) pour augmenter sa productivité.
Cet achat accueillera la production de la phase 60 (sous-phase 610 et sous-phase 620).
Question 11 : En vous aidant du cahier des charges de ce CUHCN (Centre d’Usinage Horizontal à Commande Numérique) et en tenant compte des quantités relevées ci-dessus :
Relever sur le Document Ressources DRS9 l’option répondant au besoin lié au perçage 6.
Pour envisager la capabilité de ce nouveau Centre d’Usinage Horizontal , nous devons vérifier sa capacité à nous fournir une certaine pression d’arrosage et un certain débit accompagnés de l’arrosage centre broche.
En analysant le DRS9, on se rend compte que ce nouveau moyen devra avoir comme option particulière :
Option 11 : « Package de production système d'arrosage 980 litres, filtre à bandes en papier, arrosage par centre broche sous 40 bars / 23 litres / min. , arrosage de l'aire d'usinage par buses en plafond 300 litres/min, hublot rotatif »

## Slide 17
Partie E : Définir les paramètres d’aptitude à l’emploi du porte-pièces
Le processus prévisionnel décrit sur les Documents Techniques DT5 (APEF boîtier) doit répondre à un certain nombre de contraintes concernant les exigences fonctionnelles du produit, à savoir :
la position des 6 lumières oblongues permet un indexage des cliquets (repérés 27) sur la roue à rochets (repérée 16) équilibré, ce qui impose la mise en position de la phase 60 (4 normales dans l’alésage étagé, 1 normale d’appui et 1 normale dans le perçage 6H8).
Question 12 : A l’aide du Document Ressources DRS10 :
Esquisser le principe d’outillage de la phase 60 en respectant :
* Eléments assurant la mise en position :
- esquisse du centreur étagé (pivot glissant)
- esquisse de la ponctuelle sur la surface Repère « B »
- esquisse du locating (dans  6 H8)
* Autres éléments :
- esquisse de la semelle du montage
Accès Fichier
Question 13 : A l’aide des Documents Ressources DRS11 et DRS12 :
Choisir les éléments permettant le maintien en position de la pièce.
Goujon + rondelle fendue + rondelle concave + rondelle convexe + écrou hexagonal ou
Goujon + rondelle fendue + rondelle concave + écrou hexagonal à portée sphérique ou
Rondelle fendue + rondelle concave + rondelle convexe + vis CHC.
Représenter sous forme de schémas (cinématique, technologique, de principe…)
les éléments assurant le maintien en position.

## Slide 18
Question 14 : Indiquer sur votre dessin la cotation d’aptitude à l’emploi du montage (sans quantifier les spécifications).
Remarque : Vous prendrez comme éléments de référence le plan entre la table NORELEM et la fausse table ainsi que l’axe des broches de centrage

## Slide 19: Partie 2 : Spécification technique
La forme en chape est une difficulté majeure de réalisation de ce type de pièce et notamment en ce qui concerne le respect des spécifications relatives à celles-ci.

## Slide 20
Partie F : A partir de 2 procédés, rechercher les causes des écarts sur le positionnement des 2 alésages
Question 15 : En vous aidant du dessin de définition DT4, analyser, au sens strict de la norme, la spécification mise en évidence ci-avant.

## Slide 21
Etude de l’obtention des 4 portées 25 H8 en phase 60
Pour rappel : les chapes sont ébauchées en phase 40.
L’entreprise a utilisé, pour des productions antérieures, 2 procédés différents en ce qui concerne l’usinage de ce type de chape. Ceux-ci peuvent être schématisés par :
Procédé 1 :
Usinage du 1er côté (référence C)
Rotation palette Axe B
Usinage du 2ème côté (référence D)
Procédé 2 :
Usinage des alésages (référence C et référence D) en ligne (sans rotation palette)
Question 16 : Proposer pour chaque procédé les opérations d’usinage en précisant les outils et les trajectoires associées permettant de satisfaire les spécifications dimensionnelles et géométriques relatives aux alésages Ø25H8.
Remarque : Vous suivrez l’exemple proposé pour la 1ère opération.

## Slide 22
a. Pointage au foret à pointer pour minimiser les déviations du foret à l’attaque (cycle axial) ou alors suppression du pointage dans le cas de l’utilisation de foret autocentreur
b. Perçage 10 au foret carbure monobloc pour minimiser la flexion des ailes de la chape – (cycle axial)
c. Perçage 24.4 au foret carbure monobloc (cycle axial) ou à la fraise 2T, 24 à coupe centrale (cycle de contournage) pour minimiser les efforts de pénétration axiaux
d. ½ finition à la barre d’alésage à grain pour rattraper les défauts dus au perçage
(selon qualité de la machine) – (cycle axial)
e. Finition à la barre d’alésage à grain réglée sur la dimension de 25H8 ou alésoir (selon validation en production) - (cycle axial)
f. Rotation axe B de180°
g. Reprise des opérations a. à d. incluse

## Slide 23
a. Pointage au foret à pointer pour minimiser les déviations du foret à l’attaque (cycle axial)
b. Perçage 10 au foret carbure monobloc pour minimiser la flexion des ailes de la chape – (cycle axial) - longueur d’outil importante
c. Perçage 24.4 au foret carbure monobloc (cycle axial) ou à la fraise 2T, 24 à coupe centrale (cycle de contournage) pour minimiser les efforts de pénétration axiaux - longueur d’outil importante
d. ½ finition à la barre d’alésage à grain pour rattraper les défauts dus au perçage
(selon qualité de la machine) – (cycle axial) – longueur d’outil importante
e. Finition à la barre d’alésage à grain réglée sur la dimension de 25H8 ou alésoir (selon validation en production) - longueur d’outil importante (cycle axial)

## Slide 24
Question 17 : Cocher et justifier pour chaque procédé les causes pouvant créer des écarts sur le positionnement relatif des alésages entre eux.
Remarque : Les opérations réalisées dans cette phase imposent que la pièce soit centrée sur la palette.

## Slide 25
Partie G : Envisager une solution technique en ébauche pour garantir une rectitude de Ø0.02 en finition.
Hypothèses de départ :
On se place dans le cas du perçage sans avant trou (perçage en pleine matière).
Foret utilisé (SANDVIK Coromant ) Type CORODRILL 880 (foret à plaquettes carbure préconisé pour le perçage général dans les alliages de titane), en se plaçant dans le cas le plus défavorable :
Vc = 50 m/min.
f = 0.18 mm/tr
Kc0.4 = 3000 N/mm²
Diamètre de perçage Ø24
La société désire vérifier si la déformation de la pièce n’est pas trop importante lors de l’usinage du perçage en phase 60, sous-phase 610.
L’expérience a montré que pour ce type d’usinage le défaut de rectitude en ébauche devra rester inférieur à 0.2mm pour respecter les contraintes liées à la finition.

## Slide 26
Question 18 : En utilisant les documents DRS13 , déterminer :
La valeur de la profondeur de coupe ap
Perçage en pleine matière : ap = D/2 = 12mm
La valeur de l’angle d’attaque Kr  Diamètre 24mm donc outil Dc 14 – 63 mm
Kr = 88° (on relève cette valeur sur le DRS13)
La valeur de la force de coupe spécifique corrigée Kcfz
La valeur de la force d’avance Ff appliquée par le foret sur la pièce en cours d’usinage.

## Slide 27
Question 19 : A quel type de sollicitation la zone étudiée est-elle soumise ?
Flexion simple
L’objectif est d’identifier le comportement géométrique de la zone d’étude au cours du perçage.
Question 20 : Dessiner sur le « modèle » autour de l’axe idéal, la zone de tolérance amplifiée due à la spécification de rectitude de Ø0.2 mm. (à l’ébauche)
Question 21 : Dessiner sur le « modèle » l’axe du perçage acceptable (en rouge) après l’opération de perçage.
Question 22 : En déduire l’angle maximum entre l’axe idéal et l’axe après perçage.
tan αmaxi = 0.2/(20+6+4) soit αmaxi = 0.38°
Voir DT4

## Slide 28
Question 23 : Après lecture du Document Ressources DRS14, relever la valeur de la déformée au point P1 durant la phase de perçage.
Valeur de la déformée durant le perçage : x = - 0.697
Au regard des faibles déplacements, le modèle retenu est celui proposé sur le Document Ressources DRS14. En déduire par le calcul l’angle α.
tan α = x/50 ; α = - 0.8°
En déduire si la déformée lors du perçage est acceptable.
La valeur de l’angle α calculé est incompatible avec l’angle αmaxi entre l’axe idéal et l’axe après perçage.
|α| = 0.8° > αmaxi

## Slide 29
Question 24 : Dans l’hypothèse où l’on utilise le procédé 2 :
Quelles solutions peut-on envisager pour rester dans l’intervalle de tolérance de rectitude de Ø 0.02 (en finition) ?
. Augmenter le nombre d’opérations au détriment de la productivité
. Diminuer les paramètres de coupe au détriment de la productivité, de la durée de vie des outils, de l’écrouissage de la matière
. Rigidifier la zone de l’étude.
Proposition de modification de forme au bureau d’études :
Rayonner davantage le pied des ailes de la chape pour conférer davantage de rigidité – Attention toutefois aux interférences éventuelles avec les pièces environnantes
Modifications de processus :
Supprimer l’opération d’ébauche des chapes effectuées dans une phase précédente pour garder de la rigidité au niveau des ailes de la chape et percer, aléser dans le « plein » puis ébaucher et finir les 2 évidements  avec le risque de ne pas respecter les contraintes dimensionnelles et géométriques des ailes de la chape ( distances, parallélisme) à cause d’une grosse opération d’ébauche placée tardivement dans la gamme de fabrication.
Modifications de processus induisant une modification de forme du bureau d’études :
En phase 40 : Ebauche des chapes (intérieur et extérieur)
En phase 60 ss phase 610 :
. Finition du côté extérieur des ailes de la chape
. Calibration en ½ finition des évidements intérieurs (dimension de 18 ou 19mm) de chaque côté
. Alésage des ailes de la chape en minimisant les déformations (chape plus épaisse)
.Reprise de ces surfaces intérieures en sous phase 620 pour calibrer la dimension de 20mm dans la partie haute des ailes de chape avec une fraise 2T
>> Demande de modification au bureau d’études en admettant un ressaut admissible pour ces surfaces qui sont générées dans 2 posages différents et qui ne peuvent pas être coïncidentes à cause des dispersions de reprise…