Question 1 :

100

200

300

400

600

500

L’objectif d’allongement à la rupture visé étant  A%=10, en utilisant le DRS1 on relève une valeur de température de revenu équivalente à 535-540°C.

Question n°2 :

On recherche un Rm = 1155 MPa soit un équivalent de 36.6 HRc à l’issue du REVENU.

On relève sur le DRS2, pour une t° de revenu de 540°C, une perte de dureté consécutive au revenu de 28%. (cf diagramme ci-dessous)

Finalement les 36.6 HRc finaux représentent les 72% de l’objectif de dureté après trempe  soit  50.8 HRc .

Question n°3 :

En utilisant la courbe de refroidissement à l’huile du DRS2, on relève pour le 80 un temps de refroidissement compris entre 500s et 15min.

Plus précisément, en reportant  l’endroit approximativement sur le diagramme TRC (DRS4) du 36 Ni Cr Mo 10, on relève une dureté finale de 53 – 53,5 HRc.

De toute façon, la dureté prévisionnelle que nous venons de trouver est très  supérieure (toutes proportions gardées) au 50.8 HRc qui était notre objectif.

En conclusion, l’emploi de cet acier faiblement allié 36 Ni Cr Mo 10 ne peut se faire qu’en envisageant la séquence de traitements thermiques (Trempe + Revenu) et qui complique sérieusement le processus d‘industrialisation.

Partie B :

Question n°4 :

36 Ni Cr Mo 10 : Acier faiblement allié contenant au minimum 0.36% de carbone, 2.5% de Nickel, moins de 1% de Chrome et Molybdène.

Question n°5 :

Compte tenu que l’allègement est une contrainte importante de cette application, il est normal de retrouver le paramètre physique de la masse volumique dans ce graphe de choix multi matériaux.

De plus, les performances mécaniques et notamment la résistance mécanique à la rupture sont quantifiées pour résister à « des efforts dynamiques importants » (cf cdc page 1/9 du sujet). Il est donc logique de retrouver cette caractéristique pour le choix.

Question n°6 :

Rm1155

Question n°7 :

L’analyse du graphe de choix montre que les aciers faiblement alliés sont bien positionnés au niveau de la résistance à la rupture mais qu’ils sont loin d’être les meilleurs d’un point de vue allègement.

Liste des familles de matériaux répondant au cahier des charges : (par ordre de performance décroissante)

1. Les alliages de titane (le meilleur choix ici)

2. Les aciers inoxydables

3. Les aciers faiblement alliés

4. Les aciers à haute teneur en carbone (en option)

5. Les alliages de nickel (en option)

Remarques :

Pour être plus complète, l’étude devrait prendre en compte également le coût massique par rapport à la résistance mécanique.

Partie C :

Question n°8 :

Partie D :

Question n°9 :

L’usinage en question est un alésage de petit diamètre et de grande longueur (6 qualité 8 et longueur nominale 74.5mm) qui doit  respecter une spécification de rectitude serrée de 0.02.

En examinant le DRS7, on s’aperçoit que la puissance nette n’est pas significative compte  tenu du faible diamètre.

En revanche, la rectitude atteinte avec ce genre d’outil est largement inférieure à celle imposée par la définition.

En ce qui concerne les autres paramètres, il est nécessaire que le débit d’arrosage atteigne une valeur minimale imposée et que la pression d’arrosage soit également comprise dans les bornes fixées.

Puissance Nette (kW)

Rectitude du forage (mm)

Pression d’arrosage (MPa)

Débit d’arrosage (l/min.)

Diamètre du foret

Diamètre du foret

Diamètre du foret

Diamètre du foret

Non significatif

Pc (kW)

q (l /min.)

On relève donc :

Pression d’arrosage comprise entre 3.5MPa et 7.5MPa

Débit d’arrosage  compris entre 10l/min. et 20l/min

Evolution Rectitude = fct ( diamètre)

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0

Diamètre (mm)

Rectitude maxi

(mm)

Rectitude mini

(mm)

50

100

150

200

Rectitude (mm)

Rectitude obtenue pour le diamètre 6 : supérieure à 0.0002 mm et inférieure à 0.0005 mm   , dans tous les cas bien inférieure à la valeur maximale imposée.

Question n°10 :

Compte tenu des exigences géométriques et dimensionnelles rappelées ci-dessus que doit respecter l’alésage, au regard de la rectitude qu’on peut obtenir avec ce type de foret ¾ (HardCUT), on peut VALIDER le choix de ce type d’outil.

Question n°11 :

Pour envisager la capabilité de ce nouveau Centre d’Usinage Horizontal , nous devons vérifier sa capacité à nous fournir une certaine pression d’arrosage et un certain débit  accompagnés de l’arrosage centre broche.

En analysant le DRS9, on se rend compte que ce nouveau moyen devra avoir comme option particulière :

« Package de production système d'arrosage 980 litres, filtre à bandes en papier, arrosage par centre broche  sous 40 bars /  23 litres / min. , arrosage de l'aire d'usinage par buses en plafond 300 litres/min, hublot rotatif »

Partie E : Question n°12, 13 et 14 :

On accepte également pour la question 13, des schémas technologiques, cinématiques ou des croquis sur la feuille de copie pour définir le système de maintien en position.

Partie 2 – Spécification technique

Partie F :

Question n°15 :

Question n°16 : réponse sous forme de tableau (DR5) ou sous forme littérale pour le corrigé

Procédé 1 : (priorité à la position de la palette)

a. Pointage au foret à pointer pour minimiser les déviations du foret à l’attaque (cycle axial) ou alors suppression du pointage dans le cas de l’utilisation de foret autocentreur

b. Perçage 10 au foret  carbure monobloc pour minimiser la flexion des ailes de la chape – (cycle axial)

c. Perçage 24.4 au foret  carbure monobloc (cycle axial) ou à la fraise 2T, 24 à coupe centrale (cycle de contournage) pour minimiser les efforts de pénétration axiaux

d. ½ finition à la barre d’alésage à grain pour rattraper  les défauts dus au perçage

(selon qualité de la machine) – (cycle axial)

e. Finition à la barre d’alésage à grain réglée sur la dimension de 25H8 ou alésoir (selon validation en production)  - (cycle axial)

f. Rotation axe B de180°

g. Reprise des opérations a. à d. incluse

Procédé 2 : (Aucune rotation palette)

a. Pointage au foret à pointer pour minimiser les déviations du foret à l’attaque (cycle axial)

b. Perçage 10 au foret  carbure monobloc pour minimiser la flexion des ailes de la chape – (cycle axial)  - longueur d’outil importante

c. Perçage 24.4 au foret  carbure monobloc (cycle axial) ou à la fraise 2T, 24 à coupe centrale (cycle de contournage) pour minimiser les efforts de pénétration axiaux - longueur d’outil importante

d. ½ finition à la barre d’alésage à grain pour rattraper  les défauts dus au perçage

(selon qualité de la machine) – (cycle axial) – longueur d’outil importante

e. Finition à la barre d’alésage à grain réglée sur la dimension de 25H8 ou alésoir (selon validation en production)  - longueur d’outil importante (cycle axial)

Procédé 1 : (Avec rotation palette)

Procédé 2 : (Sans rotation palette)

Question n°17 :

|  | Procédé 1 (Avec rotation Palette) | Procédé 2 (Sans Rotation Palette) |
| --- | --- | --- |
| Précision de la mise en position de la pièce sur le montage | X | X |
| Déformation de la pièce sous l’action des efforts de serrage |  |  |
| Déformation de la pièce liée aux efforts de coupe | X | X |
| Déformation de l’outil liée aux efforts de coupe |  |  |
| Déformation liée à la longueur utile minimum de l’outil | X | X |
| Dispersion de remise en position de la palette lors de la rotation | X |  |
| Position du montage par rapport au centre de la palette | X |  |

Partie G :

Question n°18:

En se plaçant à la moyenne des paramètres de coupe préconisés par le

Fournisseur de l’outil coupant :

. Perçage en pleine matière : ap = D/2 = 12mm

. κr = 88° (on relève cette valeur sur le DRS13)

. Calcul de Kcfz :

Kcfz=Kc0.4×0.4fz×sinΚr0.29		Kcfz = 4624,5 N / mm2

. Evaluation de Ff :

Ff=0,5×ap×f×Kcfz×sinΚr	Ff = 4991.4 N  (Ff = 5000N environ !)

Question n°19 : Flexion

Questions n°20, 21, 22 :

Point P2

Point P1

Axe idéal

Tan αmaxi = 0.2/30  soit  αmaxi = 0.38°

Question n°23:

Point P2

Point P1

Valeur de la déformée durant le perçage : x = - 0.697

Tan α = x/50 ; α = - 0.8°

La valeur de l’angle α calculé est incompatible avec l’angle αmaxi entre l’axe idéal et l’axe après perçage.

Question n°24:

. Augmenter le nombre d’opérations au détriment de la productivité

. Diminuer les paramètres de coupe au détriment de la productivité, de la durée de vie des outils, de l’écrouissage de la matière

. Rigidifier la zone de l’étude

Proposition de modification de forme au bureau d’études :

Rayonner davantage le pied des ailes de la chape pour conférer davantage de rigidité – Attention toutefois aux interférences éventuelles avec les pièces environnantes

Modifications de processus :

.Supprimer l’opération d’ébauche des chapes effectuées dans une phase précédente pour garder de la rigidité au niveau des ailes de la chape et percer, aléser dans le « plein » puis ébaucher et finir les 2 évidements   avec le risque de ne pas respecter les contraintes dimensionnelles et géométriques des ailes de la chape  ( distances, parallélisme) à cause d’une grosse opération d’ébauche placée tardivement dans la gamme de fabrication.

Modifications de processus induisant une modification de forme du bureau d’études :

En phase 40 : Ebauche des chapes (intérieur et extérieur)

En phase 60 ss phase 610 :

. Finition du côté extérieur des ailes de la chape

. Calibration en ½ finition des évidements intérieurs  (dimension de 18 ou 19mm) de chaque côté

. Alésage des ailes de la chape en minimisant les déformations (chape plus épaisse)

.Reprise de ces surfaces intérieures en sous phase 620 pour calibrer la dimension de 20mm dans la partie haute des ailes de chape avec une fraise 2T

>> Demande de modification au bureau d’études en admettant un ressaut admissible  pour ces surfaces qui sont générées dans 2 posages différents et qui ne peuvent pas être coïncidentes à cause des dispersions de reprise…