| ALLIAGES FERREUX |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## FONTES | ## ACIERS |  |
|  | ## ACIERS NON ALLIES | ## ACIERS ALLIES |
| #### a) Les fontes à graphite lamellaire : Exemple de désignation symbolique : Rr en MPa Préfixe Symbole du type de fonte EN-GJL-200 * Rr = Limite à la rupture en MPa (N/mm²) | a) Les aciers d’usage général : S b) Les aciers de construction mécanique : E Exemple de désignation : # S 235 Symbole Re en MPa E 335 * Re = Limite minimale d’élasticité en MPa (N/mm²) | a) Les aciers faiblement alliés : (Aucun élément d’alliage n’atteint 5%) Exemple de désignation : % de carbone x 100 Symbole des éléments d’alliage par teneur décroissante % des éléments d’alliage x4 pour Cr, Co, Mn, Ni, Si, W x10 pour Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr x100 pour Ce, N, P, S x1000 pour B # 36 Ni Cr Mo 8-6 36 Ni Cr Mo 8-6 : 0,36 % de carbone ; 2 % de Nickel ; 1,5 % de Chrome ; faible % de Molybdène b) Les aciers fortement alliés : (Au moins un élément d’alliage atteint 5%) Exemple de désignation : % de carbone x 100 Symbole Symbole des éléments d’alliage par teneur décroissante X 5 Cr Ni 18-10 X 5 Cr Ni 18-10 : 0,05 % carbone ; 18 % de Chrome ; 10 % de Nickel |
| #### b) Les fontes malléables : Exemple de désignation symbolique : Rr en MPa Préfixe Symbole du type de fonte A% EN-GJMB-450-6 * A% = Pourcentage d’allongement après rupture #### c) Les fontes graphite sphéroïdal : Exemple de désignation symbolique : Rr en MPa Préfixe Symbole du type de fonte A% EN-GJS-400-18 | c) Les aciers pour traitement thermique et forgeage : Exemple de désignation : Symbole % de carbone x 100 C 40 Acier non allié à 0,4 % de carbone |  |

% réel des éléments d’alliage

| SYMBOLES CHIMIQUES DES ELEMENTS D’ALLIAGE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole | Elément d’alliage | Symbole | Elément d’alliage | Symbole | Elément d’alliage |
| Al | Aluminium | Fe | Fer | Ni | Nickel |
| Be | Bérylium | Li | Lithium | Pb | Plomb |
| Cr | Chrome | Mg | Magnésium | Ti | Titane |
| Co | Cobalt | Mn | Manganèse | V | Vanadium |
| Cu | Cuivre | Mo | Molybdène | Zn | Zinc |

| ### ALLIAGES NON FERREUX |  |
| --- | --- |
| ## ALLIAGES D’ALUMINIUM | ## ALLIAGES DE CUIVRE |
| Code numérique Désignation symbolique éventuellement 1er élément d’addition suivi de son pourcentage réel Symbole du métal de base : ALUMINIUM 2e élément d’addition suivi de son pourcentage réel Exemple de désignation : # EN AB-21 000 [Al Cu4 Mg] Exemple : EN AB-21 000 [Al Cu 4 Mg] : Alliage d’aluminium ; 4 % de Cuivre ; faible % de Magnésium | #### Bons conducteurs électriques. #### Exemple de désignation : 1er élément d’addition suivi de son pourcentage réel Symbole du métal de base : CUIVRE 2e élément d’addition suivi de son pourcentage réel Cu Zn 39 Pb2 Exemple : Cu Zn 39 Pb2 : Alliage de Cuivre ; 39 % de Zinc ; 2 % de Plomb |

| Caractéristiques mécaniques des matériaux |  |  |
| --- | --- | --- |
| FAMILLE DE MATERIAUX | LIMITE A LA RUPTURE (Rr en MPa) | LIMITE MINIMALE D’ELASTICITE (Re en MPa) |
| Acier faiblement allié | 980 | 770 |
| Acier fortement allié | 510 | 195 |
| Acier non allié | 660 | 375 |
| Alliage d’aluminium | 390 | 240 |
| Alliage de cuivre | 400 | 200 |
| Alliage de titane | 990 | 850 |
| Alliage de zinc | 375 | 290 |

DT 8