BTS – CONCEPTION et INDUSTRIALISATION

en MICROTECHNIQUES

# SESSION 2007

# Epreuve E5.1 : Conception détaillée – Pré-industrialisation

# Durée totale : 4 heures

# Coefficient : 2

# Proposition de corrigé

Ce dossier comporte 7 documents repérés Corrigé 1/10 à Corrigé 10/10.

### Proposition de barème

| Créer le « Corps du bloc de transmission ». |
| --- |
| Choisir la matière pour le « Corps du bloc multiplicateur ». | Choix Justification |  | /12 (30%) |
| Fusionner le « Corps multiplicateur » et le « Porte palier ». | Passage des fils Maintien du connecteur |  |  |
| Insérer le « Connecteur ». | Somme vectorielle Calcul Classe de tolérance |  |  |
| Pré-étude d’outillage du « Pignon entrée ». |
| Analyse des surfaces fonctionnelles. | Surfaces fonctionnelles Fonctionnalités |  | /10 (25%) |
| Pré-conception de l’empreinte. | Cinématique du moule Plan de joint Points d’injection Type d’éjection Position des éjecteurs |  |  |
| Etude des empreintes du « Capot multiplicateur ». |
| Réalisation du seuil d’injection. | Calcul X et P |  | /12 (30%) |
| Conception de l’empreinte. | Décomposition Fixation / orientation Seuil Ejection (position / nombre) |  |  |
| Calcul de coût pour la modification de la « carte électronique ». |
| Coût des cartes électroniques. | Calcul pour chaque tranche |  | /6 (15%) |
| Tranche de production de rentabilité financière. | Choix de la tranche |  |  |
| Seuil de rentabilité financière. | Graphique et valeur |  |  |
|  | Total | /40 |

### Créer le « Corps du bloc de transmission ».

#### Choisir la matière pour le « Corps du bloc multiplicateur ».

| Critère retenu | PC | POM | Motif | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limite élastique | + | + | Choix technique | CES4 |
| Coût achat matière | - | + | Choix économique | CES4 |
| Retrait | + | - | Choix technique | Fabricant |
| Absorption humidité | + | - | Choix technique | Fabricant |
| T° étuvage / T° injection / T° moule | - | + | Choix économique | Fabricant |
| Pression dans l’empreinte | - | + | Choix économique | Rhéologie |
| Effort de fermeture | - | + | Choix économique | Rhéologie |
| Chute température du front matière | - | + | Choix technique | Rhéologie |
| Contrainte cisaillement max à l’injection | - | + | Choix technique | Rhéologie |
| Contrainte cisaillement pièce (moyenne) | - | + | Choix technique | Rhéologie |

Le choix matière se porte sur le POM, malgré les deux critères « négatifs »

  - Le retrait peut-être géré lors de la conception et la réalisation du moule ;

  - L’absorption d’humidité reste très voisine du PC et de la plus part des matières plastiques et très inférieure à celle du PA (2,7%).

#### Fusionner le « Corps multiplicateur » et le « Porte palier ».

- Insérer le « Connecteur ».

- Calcul des valeurs.

| Composante | Mini (mm) | Maxi (mm) | Relations |
| --- | --- | --- | --- |
| J | 0,2 | 1 | IT J = Σ IT 0,8 = 0,6 + IT B IT B = 0,2mm |
| A | (2,54 x 2) + 0,2 - 0,3 | (2,54 x 2) + 0,2 + 0,3 |  |
| B | B mini = 5,98 – IT B B mini = 5,98 – 0,2 B mini = 5,78 | 1 = B maxi – 4,98 B maxi = 1 + 4,98 B maxi = 5,98 |  |
|  |  |  | J maxi = B maxi – A mini |

- Classe selon NFT 58000.

| Cotes (mm) | Classe de tolérance |
| --- | --- |
|  | Normale | Réduite | Précision |
| 1 < a ≤ 3 | ±0,15 | ±0,09 | ±0,07 |
| 3 < a ≤ 6 | ±0,17 | ±0,10 | ±0,08 |
| 6 < a ≤ 10 | ±0,20 | ±0,11 | ±0,09 |

### Pré-étude d’outillage du « Pignon entrée ».

#### Analyse des surfaces fonctionnelles.

| Repérage (N°) | Fonctionnelle (Oui/Non) | Fonctionnalité |
| --- | --- | --- |
|  | Oui | Guidage |
| 1 | Non | Aucune |
| 2 | Oui | Entrainement |
| 3 | Oui | Guidage |
| 4 | Oui | Arrêt en translation |
| 5 | Non | Aucune |
| 6 | Oui | Arrêt en translation |
| 7 | Oui | Entrainement |
| 8 | Oui | Arrêt en translation |
| 9 | Non | Aucune |
| 10 | Oui | Pré-positionnement |

#### Pré-conception de l’empreinte.

Proposition de solution, comme on peut l’attendre des candidats

Solution concrète dans le modeleur :

### Etude des empreintes du « Capot multiplicateur ».

#### Réalisation du seuil d’injection.

| Données | Calcul |
| --- | --- |
| Position du point d’injection | 5 mm | P = ( 5 + 1 ) x 1,414 P = 6 x 1,414 P = 8,484 mm ___________ X = ( 5 + √ 1² - ( 1,3 / 2)²) x 0,707 X = ( 5 + 0,760) x 0,707 X = 4,072 mm |
| Diamètre du seuil d’injection | 1,3 mm |  |
| Rayon du bout d’électrode | 2 mm |  |
| Décalage | X |  |
| Pénétration | P |  |

#### Conception de l’empreinte.

Critères pris en compte pour la conception des empreintes :

- Injection sous-marine ;

- Décomposition de l’empreinte en éléments permettant de limiter les bulles d’air ;

- Ejection par éjecteurs localisés autour des retenus ;

- Ejecteurs en nombre pour augmenter la surface de contact avec la pièce ;

- Ejecteur au niveau du seuil d’injection.

### Etude des empreintes du « Capot multiplicateur ».

- Coût des cartes électroniques.

| Coûts fixes |
| --- |
| Conception du schéma structurel et calculs des composants. | 150 € |
| Elaboration et mise au point du programme informatique. | 100 € |
| Conception de la topographie et routage de la carte. | 260 € |
| Archivage CD et dossier de fabrication (GERBER/ DXF/ FABMASTER). | 80 € |
| Frais fixe d’outillage. | 100 € |
| Total | 690€ |

| Quantité | Circuit (€) | Assemblage (€) | Frais fixes (€) | Coût unitaire (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 130 | 1 603 | 690 | 24.230 |
| 1 000 | 800 | 14 500 | 690 | 15.990 |
| 10 000 | 5 000 | 130 000 | 690 | 13.569 |
| 100 000 | 40 000 | 1 213 000 | 690 | 12.537 |
| 500 000 | 175 000 | 3 075 000 | 690 | 6.501 |
| 1 000 000 | 320 000 | 3 400 000 | 690 | 3.721 |
| 1 500 000 | 450 000 | 4 500 000 | 690 | 3.300 |
| 2 000 000 | 560 000 | 5 040 000 | 690 | 2.800 |

- Tranche de production de rentabilité financière.

La tranche de production qui permet d’atteindre le seuil de rentabilité financière est :

| Quantité | Circuit (€) | Assemblage (€) | Frais fixes (€) | Coût unitaire (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 320 000 | 3 400 000 | 690 | 3.721 |

Soit 500 000 paires de pédales

- Seuil de rentabilité financière.

Le tracé prend en compte l’évolution entre les tranches de 500 000 et 1 000 000 cartes

| Quantité | Circuit (€) | Assemblage (€) | Frais fixes (€) | Coût unitaire (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 000 | 175 000 | 3 075 000 | 690 | 6.501 |
| 1 000 000 | 320 000 | 3 400 000 | 690 | 3.721 |

On peut estimer le point de rentabilité entre 940 000 et 950 000 cartes fabriquées soit environ 472 500 paires de pédales.

# Text boxes

10

9

8

6

7

5

(

(

(

(

Partie mobile

Partie fixe

(

(

(

(

(

Largeur

Emplacement pour le guidage de la prise.

Rainure pour le passage des fils

Moule à 3 plaques

4

3

2

1