CORRIGÉ

Proposition de barème :

Modifier la pièce « frein fixe » du système anti-rebond

1.1	Choix du matériau 									/1

1.2	Etude rhéologique									/1

1.3	Etude de l’empreinte du moule d’injection plastique				/2.5

1.4	Etude économique 									/2.5

Liaison entre le « support de baguette » et l’ « axe principal »

2.1	Lister les causes possibles qui engendrent ce taux de rebut élevé. 	/1

2.2	Modifications à prévoir 								/2

2.2	Indiquer quelles surfaces éliminent les degrés de liberté 			/1

  - Définir le diamètre du moyeu dM 							/0.5

2.3	En déduire la valeur de la température de chauffe de la pièce 		/1.5

Modifier le moule d’injection pour la pièce «boitier»

- 3.1	Représenter la solution des 4 broches amovibles pilotées par vérin	/5

3.2 	Déterminer la pression hydraulique minimale nécessaire 			/2

/20

- 1)	Modifier la pièce « frein fixe » du système anti-rebond

1.1	Choix du matériau :

Les PEBA (shore 25D-55D-65D) ont une résistance à la compression trop faible pour être retenus.

Le PEBA (shore 40) absorbe trop d’eau pour être retenu.

ATTENTION : tous les PPO/PA ne répondent pas aux critères

Les PPO/PA sont les moins énergivores

Environ 110 MJ d’énergie primaire/kg

Environ 280 l d’eau/kg

Justifier votre choix :

On retiendra les PPO/PA pour la pièce « frein fixe » mais il faudra affiner le choix en surveillant particulièrement le taux d’absorption d’eau et la résistance aux chocs.

1.2	Etude rhéologique

| Critère | pièce pleine | pièce optimisée |
| --- | --- | --- |
| Temps de cycle | 110.10s | 14.56s |
| Poids total pièce | 6.04g | 4.158g |
| Qualité du refroidissement | très médiocre pour 28.1% de la pièce | Bonne pour 99.3% de la pièce |
| Pertes de charge | assez faibles 2.015 MPa | plus conséquentes : 11.83MPa |
| Retassures | visibles : 0.128mm | très faibles 0.02mm |

Mises à part les pertes de charge pendant la phase d’injection tous les critères de simulation préconisent la solution pièce optimisée :

- Moins de matière à injecter

- Temps de cycle 7 fois plus court

- Meilleur refroidissement

- Moins de retassures

Solutions retenues : Pièce optimisée

1.3	Etude de l’empreinte du moule d’injection plastique

Les 2 noyaux pour les trous oblongs seront en partie mobile du moule

Les éjecteurs auront un diamètre inférieur à 3mm (ép. Parois) pour ceux placés en fond d’empreinte et pour des raisons de facilité de réalisation les autres (sur noyaux) auront le même diamètre.

Sur la partie « épaisse » de la pièce on peut placer un éjecteur lame de 2,5 x 20mm

PF et PM choisi pour garantir un appui plan correct pour l’encastrement (surface fonctionnelle sans traces éventuelles d’éjecteurs)

Le plan de joint au milieu de la pièce serait néfaste pour la fonction encastrement de la pièce.

Pour la réalisation des noyaux :

Les 2 noyaux symétriques en PF et PM son rapportés par electroérosion fil.

Les 2 noyaux (broches) pour les trous oblongs peuvent également être rapportés par encastrement dans une plaque (découpée par EE fil) et maintenus par vis.

1.4	Etude économique

Coût matière pour une injection

CM = Volume matière (pièce + alimentation) x masse volumique x Prix matière

CM = (3,8479 + 2,3) x 1,08 x 2,6.10-3  = 0,01726 €

Coût pour l’usinage CTU

Coût pour une pièce = coût machine + coût matière + coût traitement surface + (coût d’étude de fabrication) / n

Coût pour n pièces = (coût machine + coût matière + coût traitement surface) . n + coût d’étude de fabrication

CTU = (80/10 + 0,63 + 1,15) . n	+ 650			CTU = 9,78 n + 650

Coût pour l’injection plastique CTI :

Coût pour une pièce = coût machine + coût matière + (coût de l’outillage) / n

Coût pour n pièces = (coût machine + coût matière) . n + coût de l’outillage

CTI = (45/240 + 0,01726) . n + 2500 + 6500 			CTI = 0,20476 n + 9000

Seuil de rentabilité :

pour CTU = CTI  soit 	 9,78 . n + 650 = 0,20476 . n + 9000

n = 8350 / 9,57524 = 872 pièces

872 pièces

Nombre de

pièces n

Coût total CT

Injection

Usinage

- Liaison entre le « support de baguette » et l’ « axe principal ».

2.1	Lister les causes possibles qui engendrent ce taux de rebut élevé.

- Problème de montage de la goupille : alésages non alignés

- Défaut de rectitude de l’alésage de la goupille dans le support  (perçage long !)

- Difficulté d’assemblage : Longueur d’encastrement de la goupille trop important

- Liaison hyperstatique (2 encastrements)

- Respect de la position angulaire (difficulté de réalisation du double perçage)

2.2	Modifications à prévoir pour le frettage : Il y a 3 cas de figure possibles :

|  |  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MIP | C1 | C1 | P1 | C1 | C1 | Montage de frettage |
|  | MAP | Le montage de frettage assure le maintien en position des 2 pièces |  |  |  |  |  |

|  |  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MIP | C1 | C1 | P1 | C1 | C1 | Montage de frettage |
|  | MAP | Le montage de frettage assure le maintien en position des 2 pièces |  |  |  |  |  |

|  |  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MIP | C1 | C1 | Montage de frettage | C1 | C1 | Montage de frettage |
|  | MAP | Le montage de frettage assure le maintien en position des 2 pièces |  |  |  |  |  |

dM =  10,0075

2.3 	Diamètre du moyeu  Ø10H7 (+15 µm,0),

Détermination de la température du procédé :

On considère la formule  δdM = αM  x dM x δTM    où

δdM est l’accroissement de diamètre (ou dilatation)

αM est le coefficient de dilatation de la matière constituante du support de baguette Al Si7 Mg

dM est le diamètre moyen du moyeu déterminé précédemment (10,0075 mm)

δTM est le différentiel de température (entre la température ambiante et la température de chauffe)

Exemple			αM = 23,8.10-6   entre 20°C et 100°C

δTM = 100 – 20 = 80°C

δdM = 23,8.10-6 X 10,0075 x 80 = 0,019 mm

| αM | 0,0000238 | 0,0000246 | 0,0000254 | 0,0000265 | 0,0000277 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δTM | 80 | 180 | 280 | 380 | 480 |
| δdM | 0,0019 | 0,044 | 0,071 | 0,101 | 0,133 |

Cas favorable

Tchauffe =  400 °C

Température de chauffe choisie

- 3.1	Représenter la solution des 4 broches amovibles pilotées par vérin

2 vues de modélisation uniquement pour facilité la compréhension de la solution envisagée par les auteurs.

La liaison entre plaque et contre plaque pour le maintien des broches n’est pas représentée.

3.2 	Déterminer la pression hydraulique minimale nécessaire

Surfaces soumises à la pression d’injection :

2 Couronnes

Ø ext 9.9 Øint 7.9

Ø ext 7.9 Øint 5.9

Soit 1 surface annulaire

Øext 9.9 Øint 5.9 = 49.64mm²

Efforts sur les 4 broches :

12MPa x 49.64mm² x 4 = 2382N

Ø piston du vérin = 16mm soit une surface de 8²xπ = 201,06mm²

Pression hydraulique mini nécessaire : 2382/201.06 = 11.84MPa = 118.4 bars

Conclusion : le vérin retenu convient pour la mise en translation des broches, il ne sera pas nécessaire de l’alimenter à la pression maximale autorisée.

118.4 bars < 200 bars