## Slide 1
TP 1
ESSAI DYNAMOMÉTRIQUE
ISO 3376 / NFG 52 002
Norme
NFG 52002
ETUDE DES MATERIAUX

## Slide 2
Contexte : Contrôle de réception
L’entreprise BUGGY fabrique des Ceintures en cuir de vachette tannée végétal.
Pour garantir la qualité de ses produits elle teste les matières de ses fournisseurs afin de vérifier leur conformité aux valeurs des spécifications de son cahier des charges.
Le responsable qualité lance la procédure de contrôle d’une nouvelle matière qui vient d’être réceptionnée.
Le contrôle concerne l’essai dynamométrique en rapport à la norme ISO 3376.
Essai réalisé sur deux éprouvettes.
Vous disposez :
De la fiche de compétence du TP et du travail demandé
D’un extrait du cahier des charges
D’une présentation de la norme ISO
D’une fiche d’essai à compléter
Des vidéos des essais accompagnés de leur courbe de déformation

## Slide 3
Plan du TP
Visionner l’essai 1
Visionner l’essai 2
Ressources (cliquer sur les cadres pour visualiser les éléments)
Description du TP
Feuille de résultats

## Slide 4
Spécifications définies par l’entreprise
Désignation : collet végétal chocolat
Épaisseur : 29/31 (dixième de mm)
Couleur : chocolat
Fournisseur : Tannerie ROUX
Spécifications Norme : ISO 3376 – NFG 52 002
Force de rupture minimum : 20da N / mm²
Allongement : de 40% à 62%
Extrait cahier des charges

## Slide 5
Essai 1 : Vachette chocolat
Cliquer sur l’image pour commencer l’essai

## Slide 6
Courbe essai 1 : Vachette chocolat
Ref : VC 001
Épaisseur : 30/10 de mm
Hygrométrie : 66%
Température : 22 °C
748 N
31,15 mm
Force de traction
Allongement
sens : prêtant

## Slide 7
Essai 2 : Vachette chocolat
Cliquer sur l’image pour commencer l’essai

## Slide 8
Courbe essai 2 : Vachette chocolat
Ref : VC 002
Épaisseur : 30/10 de mm
746 N
26,00 mm
Force de traction
Allongement
sens : Non prêtant
Hygrométrie : 66%
Température : 22 °C