## Slide 1: DIAPORAMA RESSOURCE TP: Relation Produit / Procédé Support: « Correcteur de phare »
Associé à la partie :
-Localisation des lignes de soudure-
Effet induit du remplissage de l’empreinte lors de l’injection des MP

## Slide 2: Observons le remplissage d’une boîte: (fond mince et parois épaisses)
Point
D’injection

## Slide 3: On remarque:
- Qu’une ligne de soudure se forme à la jonction des flux de matière
- Que la fin du remplissage se réalise dans la partie fond mince de la boîte
- Que le remplissage se fait du point d’injection vers le fond

## Slide 4: Deux principales causes à ces phénomènes :
L’état très visqueux des polymères fondus (106 celle de l’eau!) d’où le frottement important qui freine le flux contre les parois.
Le refroidissement de la matière au contact du moule entraîne très rapidement la réalisation d’une gaine solidifiée à travers laquelle le flux a du mal à s’écouler dans la zone de viscosité minimale.

## Slide 5: Et trois conséquences :
Les lignes de soudure seront présentes dans la quasi totalité des pièces.
Les lignes de soudure peuvent modifier le comportement mécanique attendu de la pièce car ce sont des zones plus fragiles.
Les lignes de soudure peuvent aussi provoquer des défauts d’aspect (traces dues à des variations de texture ou de coloration).

## Slide 6: Dans le cadre de la relation produit - procédé, le concepteur doit intégrer cette contrainte « ligne de soudure » dans sa démarche de conception.
Pour cela, il doit s’assurer de la faisabilité technique du produit avec une zone de localisation de la ligne de soudure compatible avec les contraintes fonctionnelles (résistance, esthétique,…)

## Slide 7
Des logiciels de simulation du procédé permettent de visualiser la localisation des lignes de soudure.
Mais pour cela, il faut d’abord prévoir sur la pièce une zone où peut être placé le point d’injection.
Pour être efficace, adapter des formes de pièces à priori favorables et anticiper sur le parcours probable de la matière avant de lancer la simulation…

## Slide 8: Comment faire ?
Le lieu possible du point d’injection.
La forme générale de la pièce, notamment l’homogénéité des épaisseurs et les obstacles que la matière doit contourner au remplissage (broche ou noyau).
Le nombre de points d’injection.
1- Connaître les facteurs influents.
Ils sont nombreux mais on peut cependant en retenir trois qui concernent plus directement le concepteur:

## Slide 9: 2- S’inspirer, par analogie, des quelques « règles » illustrées par les simulations de remplissage d’entités géométriques élémentaires présentées ci-après :

## Slide 10: a- Pour le lieu du point d’injection.
Observons le remplissage d’un cylindre extrudé mince , par la périphérie :
Point d’injection
Jonction des flux de matière

## Slide 11
Remarquons la ligne de soudure à la rencontre du flux de matière, à l’opposé du point d’injection
Ligne de
soudure
Point
d’injection

## Slide 12
Observons maintenant, le remplissage d’un cylindre extrudé mince, par le centre :
Point
d’injection

## Slide 13
Remarquons la jonction ponctuelle du flux de matière :
Jonction ponctuelle du flux
de matière donc:
Pas de ligne de soudure

## Slide 14: Règle 1
Une injection latérale entraîne une ligne de soudure opposée au point d’injection:
Le remplissage des formes par la matière doit être effectué de la façon la plus symétrique possible.

## Slide 15
b- Pour les obstacles que la matière doit contourner au remplissage.
Observons le remplissage du cylindre extrudé avec 2 évidements cylindriques :
Lors du remplissage, la matière contourne l’obstacle
Point d’injection

## Slide 16
Remarquons le contournement de l’obstacle par le flux de
matière et la position des lignes de soudure :
Fronts de matière contournant le trou
Lignes de soudure à la jonction des fronts

## Slide 17
Règle 2
Des lignes de soudure se forment à la jonction des flux de la matière qui doit contourner les obstacles lors du remplissage du moule.

## Slide 18
c- Pour le nombre de points d’injection.
Observons le remplissage d’un cylindre extrudé évidé:
Un point d’injection

## Slide 19
Remarquons la relation ligne de soudure point d’injection :
Un point d’injection
Une ligne de soudure

## Slide 20
Observons le remplissage du cylindre évidé avec deux points d’injection:
Deux points d’injection

## Slide 21
Remarquons la relation lignes de soudure points d’injection :
Deux points d’injection
Deux lignes de soudure

## Slide 22
Observons le remplissage du cylindre évidé avec trois points d’injection:
Trois points d’injection

## Slide 23
Remarquons la relation lignes de soudure points d’injection :
Trois points d’injection
Trois lignes de soudure

## Slide 24
Règle 3
Le nombre de points d’injection augmente le nombre de lignes de soudure.
(A noter que cela n’est pas obligatoirement un inconvénient si par ailleurs cela permet de déplacer opportunément des zones de fragilisation).

## Slide 25
CONCLUSION
Intégrer ces quelques règles dans sa démarche doit permettre au concepteur :
De concevoir un avant projet de produit plus conforme aux contraintes du procédé.
D’utiliser l’outil de simulation plus efficacement pour valider la faisabilité technique de ses choix.