| TP ATELIER | Nom : _____________ | Prénom : ____________ | Date : ..… /.… /……. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2H | T1.3.1 REPARER UN ELEMENT THERMOPLASTIQUE |  |  |

« REPARER UN THERMOPLASTIQUE PAR COLLAGE »

FICHE DE SECURITE

Vous devez absolument remplir la fiche de sécurité et la faire valider par le professeur avant de commencer le TP !!!

| PROTECTION INDIVIDUELLE | PROTECTION COLLECTIVE |
| --- | --- |
|  | Contrôles réglementaires réguliers : Par un organisme agréé des aspirations collectives. Contrôle hebdomadaire : Mise en fonctionnement et contrôle des aspirations collectives. |
| RISQUES : - Blessures des mains - Projections de particules dans les yeux - Inhalation de poussières toxiques - Surdité - Intoxication - Irritation de la peau - Irritation des yeux et rougeur | CAUSES - Outils coupants - Contact de la main nue avec les produits utilisés - Inhalation des poussières de ponçage - Inhalation des vapeurs des produits utilisés - Contact des produits avec les yeux |

- NON

- OUI

Fiche de sécurité validée par le professeur :

DEMARCHE DE TRAVAIL

MISE EN SITUATION : Suite à un accrochage, le pare-choc en thermoplastique est cassé. Vous devez utiliser la méthode de collage pour le réparer. L’activité s’arrête avant la pose du mastic.

1ERE ETAPE : PREPARATION DU POSTE DE TRAVAIL

| Préparer le matériel : - Préparer le matériel (kit, outillage…). - Support pour l’élément. - Produits de nettoyage. |  |
| --- | --- |

2EME ETAPE : PREPARER L’ELEMENT

| - Identifier le matériau plastique avec les documents ressources : ______________________________________ - Percer un trou à chaque extrémité de la déchirure afin de limiter la propagation de celle-ci, à l’aide d’une perceuse et du forêt de Ø 4. |  |
| --- | --- |
| - Chanfreiner la déchirure sur toute sa longueur. - Poncer autour du chanfrein sur la face extérieure au P150. |  |
| - Poncer autour de la déchirure sur la face intérieure au P150. - Nettoyer et dégraisser la zone |  |

3EME ETAPE : REPARATION DES FACES INTERNE ET EXTERNE

| Réparation face interne : - Appliquer le primaire d’accroche sur les faces intérieure et extérieure. - Laisser sécher 5 minutes. - Découper la toile de renfort (garder 2 à 3 cm autour de la fissure). Poser la toile de renforcement préalablement découpée sur la face intérieure. - Placer le tube bi composant dans le pistolet. Fixer l’embout mélangeur et faite sortir environ 2 à 3 centimètres de produit avant l’application pour s’assurer du bon mélange. |  |
| --- | --- |
| - Appliquer le produit et remplir le chanfrein en laissant une surépaisseur. |  |
| - Etaler la résine à la spatule. Appliquer la colle sur l’armature en prenant soin de ne pas faire de bulles d’air, et de sorte qu’elle soit complètement recouverte. |  |
| Réparation face externe : - Sur le côté extérieur du pare-choc, appliquer la colle sur la partie endommagée. - Etaler la résine à la spatule. |  |

4EME ETAPE : FINITION

| - Poncer au P150. - Nettoyer et dégraisser. |  |
| --- | --- |

NOTA :

Toutes les durées sont données à une température de 23 °C (température ambiante et du support). Le comportement de durcissement du produit dépend de la température : plus la température est élevée, plus il durcit rapidement et vice-versa. Le temps de prise peut être accéléré en appliquant de la chaleur jusqu’à 85 °C en utilisant des lampes infrarouges, des couvertures chauffantes ou des fours. Consulter les informations de durcissement sur l’étiquette du produit ou contacter le service technique du fabricant du produit.

5EME ETAPE : RANGEMENT ET NETTOYAGE

- Nettoyer et ranger les outils.

- Nettoyer et ranger le poste de travail.

|  |  | Analysez vos travaux. Je note les difficultés rencontrées lors de cette activité : (Activité de groupe ou seule) : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Réalisation d’essais destructifs : Que constatez-vous ? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ |