Données Techniques : Coussinets autolubrifiants METAFRAM

Les alliages auto lubrifiants sont remarquables par leurs indications d'emploi :

Economie  
- Suppression des graisseurs
- Suppression des frais d'entretien
- Encombrement réduit
- Frais d'étude réduits

Fonctionnement
- Bon coefficient de frottement
- Fonctionnement silencieux grâce au film d'huile permanent
- Utilisation jusqu'à des vitesses linéaires de 6 m/s
- Produit PV (charge x vitesse) supérieur à un frottement à sec.

Caractéristiques physiques et mécaniques

| Alliages Nuances | Alliage Bronze BP25 | Alliage Ferreux FP15 |
| --- | --- | --- |
| Equivalence approchante | AFNOR: FUE 10,62 - Sint: B51 ASTM: B438 1 II | AFNOR: FC15.U5.56 Sint : A10 ASTM: B439-3 |
| Masse Volumique mini (g/cm3) | 6,2 | 5,6 |
| Pression Maxi (daN/cm2) | 100 | 225 |
| Vitesse linéaire maxi (m/s) | 6 | 4 |
| P.V maxi régime hydrodynamique (V mini : 0,5 m/s) daN/cm2 x m/s | 18 | 18 |
| Plage de température | -5°C à +90°C | -5°C à +90°C |
| Huile d'imprégnation | MT100 | MT100 |
| Porosité ouverte minimale (%) | 23 | 20 |

Principe de fonctionnement

Au repos : Environ 25 % du métal fritté à structure poreuse est imprégné à saturation avec une huile à haut pouvoir lubrifiant.

En rotation : L'effet d'aspiration de l'arbre en rotation et le "coin d'huile" créent un film hydrodynamique, véritable "coussin d'huile"

Arrêt : Dès l'arrêt de l'arbre, grâce aux capillarités des pores, réabsorption de I'huile dans le corps du coussinet.

Suivant la vitesse de l'arbre, sa charge, et le choix de lubrifiant, un coussinet auto lubrifiant peut travailler selon deux régimes de lubrification :

Régime hydrodynamique : Vitesses élevées, charges moyennes. Lubrification par film continu selon le mécanisme du "coin d'huile" Dans ce régime, le coefficient de frottement est de I'ordre de 0,01 à 0,08.

Régime onctueux : Faibles vitesses, fortes charges mouvements alternés. Lubrification par film composé de couches moléculaires à forte adhérence. A ce régime, le coefficient de frottement prend les valeurs suivantes : Lubrification à I'huile : 0,05 à 0,15 Lubrification par lubrifiant solide : 0,10 à 0,25

Tolérances

- Coussinets à l'état libre

 intérieur  -  1≤50 mm		tolérance : F7

 intérieur  -  1>50 mm		tolérance : F8

 extérieur -  2 ≤50 mm  	tolérance : s7

 extérieur -  2 >50 mm  	tolérance : s8

Longueur   - L > 10          		tolérance : ± 1 %

Longueur   - L ≤ 10 		tolérance : ± 0,1 mm

- Défaut de coaxialité 2 1

Ecart des lectures extrêmes au comparateur pour un tour complet du coussinet monté sur un mandrin :

 int. ≤ 25				tolérance : 60 m

 int. > 25				tolérance : 80 m

- Coussinets après emmanchement

 coussinet cylindrique ≤ 60 	tolérance : H7

 coussinet cylindrique > 60 	tolérance : H8

- Désignation

Un coussinet cylindrique de dimensions suivantes :  int. 22 mm -  ext. 29 mm - L 36 mm

sera désigné par :

- sa nuance: COUSSINET METAFRAM BP 25 ou FP 15

- son symbole dimensionnel 22/29 x 36.