# Introduction

La découpe des matériaux est une nécessité dans nos métiers qui implique de nombreuses compétences : les matériels employés, les matériaux divers et variés ; les spécificités des pièces à découper ; sans oublier les contraintes de productivité sont autant d’éléments qui peuvent influencer la qualité de la coupe. Il convient donc de les maitriser parfaitement.

Illustration

| Les techniques de coupe (procédés) | Découpe numériques : Découpeur à lame, Découpeur LASER (pour certains cuirs) Découpeur Jet d’eau |  |
| --- | --- | --- |
|  | La découpe emporte-pièce Presses à bras Presse à pont Presse à plateau Coupe main |  |
|  | La découpe main Tranchet |  |
| Les matériaux Dans les industries de la chaussure et maroquinerie | Matières homogènes Synderme Non tissés Alphacellulose Toile (gutta, finette) Carton |  |
|  | Matière d’origine naturelle (cuir) Cuirs à dessus Cuirs à doublure Cuirs pour le semelage |  |

# Principe de La découpe

## Notion d’économie matière

L’économie matière est l’une des qualités fondamentales du coupeur ; quelle que soit la matière, le coupeur doit toujours garder à l’esprit la recherche du meilleur emboitement pour minimiser les coûts de découpe tout en respectant :

- Le sens de découpe propre à chaque pièce,

- Le motif ou la couleur à respecter,

- La texture la plus adaptée à la pièce.

## les DIFFÉRENTES principes de d’organisation de la coupe des PIÈCES

Il existe 3 principes de coupe industrielle :

- La coupe avec appariage

- La coupe à la paire

- La découpe en série

Descriptif

| Principes de coupe | Principes - Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| La coupe avec appariage Matières concernées : Cuirs grainés, cuir de type aniline, cuirs exotiques, toutes matières dont les motifs nécessitent un appariage. | Pour les cuirs à dessus Le coupeur associe les couleurs et les motifs de telle sorte que les pièces s’accordent parfaitement sans rupture de motif et de teinte. Pour éviter les mélanges, les pièces sont contremarquées (numéroté au produit). Cette technique implique de ranger les pièces par produit. Avantage : Parfait respect des associations de couleur et de motifs des différentes pièces d’un même produit. | - Consomme davantage de matière (respect des motifs et des nuances), - Le temps de recherche du meilleur placement est le plus important de toutes les autres méthodes, - Les manipulations des emporte-pièces sont nombreuses et augmente le temps de coupe, et donc le coût de la main d’œuvre. |
| La découpe à la paire Matières concernées : - Cuirs à dessus si leur couleur est homogène, - cuirs à doublure. | Le coupeur découpe les éléments d’une même paire à la suite afin de constituer un paquet homogène par produit (par paire par exemple). Avantage : - Le temps de placement est plus rapide que la découpe avec appariage car il n’y a pas de recherche d’appariage ; - Les pièces peuvent être contremarquées. | - Le temps de découpe est plus long qu’une coupe en série et plus rapide qu’une coupe avec appariage - Les pièces sont rangées par pièce, L’appariage des morceaux qui en résulte est approximatif. Cette méthode s’applique à des finissages homogènes de type pigmentée ou semi-aniline, - La manipulation des outillages est importante. |
| La découpe en série Matières concernées : - cuirs à doublure, - Cuirs à semelles, - autres matériaux (toile, non tissés). | Le coupeur découpe plusieurs pièces identiques à la suite ce qui permet de diminuer le temps de changement d’outils et d’empiler les pièces par nature. Avantage : - Technique la plus rapide, - Placement économe, car répétitif. | - Ne permet pas de respecter l’appariage des couleurs et des motifs, - Implique de constituer des matelas, - Nécessite des emporte-pièces adaptés à l’épaisseur du matelas, - Le nombre de pièces découpées dépend de l’épaisseur du matelas et pas nécessairement des besoins d’un lancement. La conséquence se traduit par la constitution d’un stock de pièces. |

IMPORTANT : le rangement des pièces coupées est très important car il permet de diminuer le temps de manipulation des pièces.

Le rangement par pièce est plus économique en manipulation. Exemple pour les opérations de préparation (parage par exemple) et d’assemblage.

Le rangement par produit consiste à regrouper toutes les pièces d’un même produit. Plus long en manipulation on l’utilise surtout lorsque l’appariage des pièces est indispensable.

Le rangement des pièces est toujours adapté aux conditions opératoires et de production.

Rangement par pièce :

## mise en œuvre des MATÉRIAUX

La matière peut être utilisée de deux façons :

- La découpe en simple épaisseur,

- La découpe en matelas.

Remarque : il existe aussi la découpe en rouleau, plus rare .

### La Découpe en simple épaisseur :

La découpe en simple épaisseur est toujours employée pour les cuirs. On l’utilise également pour les matériaux épais comme les caoutchoucs.

### La Découpe en matelas

La découpe en matelas permet de gagner beaucoup de temps lorsqu’il est possible de la mettre en œuvre.

Pour cela la matière doit comporter peu de défauts. Elle s’utilise pour la découpe des textiles (gutta, finette) et les matières synthétiques. Ces matières sont vendues en rouleau ou en plaque.

Il faudra préparer les matelas avant leur découpe.

En chaussure on l’utilise souvent en double épaisseur afin de constituer les paires. Au-delà cela implique de gérer les pointures dont la distribution est rarement homogène.

Domaines d’application : contrefort ; bout dur ; gutta ; renforts ;

nota : peut-être délicat avec les découpeurs numériques à cause de la difficulté de plaquage des différentes épaisseurs.

# Principe de placement des pièces

Deux facteurs sont à prendre en compte :

- Les caractéristiques de la matière (comportement rhéologique, défauts, texture, aspect, épaisseur)

- Les spécificités des pièces (importance dans le produit, contraintes à l’usage et lors de la fabrication, visible ou non)

Exemples de placements numériques

teseo

## Les caractéristiques des matières autres que le cuir

Sont à prendre en compte :

- Le (s) sens de déformation du matériau (rhéologie)

- La texture de la matière

Matériaux autres que le cuir

| Toile (gutta et finette) | Toile en général chaîne et trame dont le sens de déformation est en biais. Les pièces sont positionnées de telle sorte que le biais correspond à leur sens prêtant théorique |  |
| --- | --- | --- |
| Contrefort thermodurcissables Bout dur thermo | Le sens de déformation des contreforts n’est pas vérifiable à froid. En général le sens de découpe est en biais pour permettre au contrefort de bien se conformer à la forme après chauffage. IMPORTANT : Toutes les matières ne se comportent pas de la même façon, aussi, il est important de vérifier le sens de «conformage ». Ces remarques sont valables pour les matériaux utilisés pour le bout dur. |  |
| Première de montage | Texon alphacellulose | Suivant le sens indiqué sur la matière |
| Non tissés | Pas de sens Vendus en plaque, feuille ou rouleau, le sens de découpe est choisi en fonction des économies matières. | Dans ce cas il convient d’adopter le placement le plus économique découpe en série |

## Contraintes spécifiques du cuir

La découpe du cuir impose de bien connaître ses caractéristiques afin de l’utiliser au mieux pour minimiser les pertes (réduire les coûts) tout en garantissant les caractéristiques fonctionnelles et esthétiques des pièces du produit.

Caractéristiques du cuir

Les cuirs se caractérisent par des spécifications variables qui impliquent des placements aléatoires, non reproductibles. Les facteurs pouvant influencer le placement sont :

Présentation

- Géométrie (forme) dimensions  (surface)

- Aspect (couleur, grain)

- Espèces (caractéristiques histologiques)

- Finissage (finissage du cuir)

- Sa force (épaisseur)

Ses propriétés

- Comportement élastique (rhéologie) (prêtant)

Ses défauts :

- D’aspect (traces, taches, cicatrices, trous)

- Texture (parties creuses, rides)

### Notion de prêtant

Tous les cuirs ont un sens prêtant plus ou moins affirmé suivant l’espèce, la partie de la peau, et le mode de tannage des cuirs.

On peut affirmer le sens théorique du prêtant à partir d’un schéma général très souvent vérifié mais certains procédés de tannage peuvent aussi le contrarier et ne plus correspondre au schéma classique.

Il est donc impératif de le vérifier.

Certains mode de tannage comme le tannage des cuirs à semelle suppriment ou attenue tellement le caractère élastique du cuir que l’on considère que le cuir est sans prêtant. On découpe toutefois les semelles en respectant le sens théorique du prêtant.

### Définitions du prêtant

Notion d’effet prêtant Le cuir dispose de cette faculté à se déformer pour « épouser » les formes sur lesquelles on l’applique. Cette caractéristique est très importante en chaussure lors du montage. C’est ce que l’on appelle l’effet prêtant (il correspond à une déformation rémanente du cuir). Notion de sens prêtant Le sens prêtant désigne quant à lui le sens de plus grande déformation du cuir. Pour vérifier le sens prêtant on tire, sans trop forcer, sur une partie du cuir en opposant les tensions pour estimer le sens de plus grande déformation. En règle générale le sens prêtant correspond au schéma ci-dessous. Pour définir le sens prêtant on peut aussi définir le sens de retenue. Les pièces seront orientées sur le cuir en fonction du sens de déformation (ou de retenue) souhaité.

Sen prêtant Sens de retenu

Tester le prêtant

Exercer une légère tension dans le sens théorique du cuir (1)répéter le geste perpendiculairement à la première tension (2).

IMPORTANT : Étirer le cuir sur quelques centimètres.

1

2

Le sens prêtant correspond au sens de plus grande déformation.

### Zones qualitatives de la peau

Les caractéristiques des différentes parties du cuir sont très différentes. Le cœur de peau représente la meilleure partie d’un point de vue de la texture et de l’aspect. Les flancs sont plus fins et plus élastiques. Les parties creuses sont à éviter (spongieuse et sans tenue), les pattes sont utilisables mais pas dans leur totalité en fonction de leur aspect et de leur élasticité), le collet comporte des rides, l’épine dorsale peut être visible.

Patte antérieure (avant)

Patte avant

Partie creuse

Collet

Flancs

Cœur de peau

(dos)

Flancs

Patte postérieure (arrière)

Patte arrière

Partie creuse

| PIECES | Cœur de peau | Collet | Flanc droit et gauche | Pattes | Parties creuses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Claque | X | ! |  |  |  |
| Quartier Intérieur | ! | X | X | ! |  |
| Quartier extérieur | ! | X | X | ! |  |
| Languette | ! | X | X | ! |  |
| Sous œillet | ! | ! | X | X |  |
| Talonnette | ! | X | X | ! |  |
| Plateau | X | X |  |  |  |
| Plastron | X | X |  |  |  |

## Les spécificités des pièces

Les pièces d’un produit seront soumises à des contraintes qui impliqueront de hiérarchiser leur « qualité » que ce soit pour la fabrication ou l’usage du produit.

Du point de vue de la fabrication

- contraintes mécaniques (apprêtage, montage, piquage)

- Marges d’assemblage (prise de piquage et de montage)

- Produits employés (réactivités aux solvants et colles)

- Contraintes physiques (température)

Du point de vue fonctionnel (usage)

- Aspect (du plus visible au moins visible)

- Contraintes physico-mécaniques (chocs, contraintes du pied, etc…)

Principe : Le sens prêtant des pièces doit s’opposer au sens de déformation

Prêtant

Pour les brides ou lanières, le sens prêtant est opposé au sens d’étirement afin de limiter leur allongement ; en plus de la pose de renforts.

Lors du montage, la chaussure est soumise à un étirement que l’on limite par le choix du sens prêtant. Sens opposé

Sens d'élongation

Prêtant pièces

### Sens théorique du prêtant des pièces

Pour ce qui concerne le sens de prêtant (sens élastique) on respecte les schémas suivants.

| Claque pleine et languette |  | Claque et bout rapporté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Claque et plateau |  | Quartier plein de derby |  |
| Claque boiteuse et quartier rapporté de décolleté |  | Talonnette une pièce |  |
| Enrobage semelle et intercalaires |  | Enveloppe Talon |  |

Orientation des pièces sur le matériau en fonction de leur sens de déformation :

L’orientation des pièces change suivant le positionnement sur le cuir. Il s’adapte au sens prêtant « constaté ». Lorsque le placement implique de respecter un motif (grain), le prêtant est négligé. Si le cuir est trop élastique il sera gutté pour homogénéiser les déformations.

Pour les matériaux « homogène on oriente les pièces conformément à leur sens élastique et au sens théorique des pièces.

## Priorité de placement pour la tige

## Priorités de placement de la doublure

# Principe de tapissage d’un cuir

## Préparer le poste de coupe

L’aménagement du poste de coupe est primordial pour bien gérer les matières et les pièces à découper.

Le chevalet : pour disposer les cuirs prêts à l’emploi. Les cuirs sont classés par dégradés de couleur et suivant l’ordre de leur utilisation. Lorsque les cuirs sont de petite taille on peut les classer par ordre décroissant.

La zone de conditionnement des OF : table avec une zone par étiquette (fiche suiveuse) pour empiler les pièces coupées.

Les outillages : Dans le cas d’une découpe emporte-pièces il est nécessaire d’ordonner les outils de coupe conformément au plan de coupe (en général des grandes pointures vers les plus petites)

## PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUE D’UN PLACEMENT

La matière est disposée sur la surface de coupe (billot ou la table de coupe).

Pour la découpe à la presse, les pièces sont découpées directement, la recherche de placement se limite au positionnement de quelques outils. Cette technique implique à une capacité d’abstraction du meilleur placement et nécessite beaucoup d’expérience.

La découpe numérique nécessite de rechercher le placement des pièces sur la matière avant le lancement de la coupe. Le placement peut précéder la coupe ou être mémorisé.

- Les cuirs sont orientés de bas en haut. Culée vers l’opérateur.

La découpe des cuirs commence en général par :

- Pour ce qui concerne les pointures, commencer par la coupe des pièces de grandes pointures suivies des pointures inférieures afin de pouvoir encastrer des morceaux plus petits si la pointure ? sur laquelle on travaille ne s’imbrique pas.

- Pour ce qui concerne le choix des pièces à découper, il est préférable de commencer par les grands morceaux suivis des morceaux de taille inférieure et ainsi de suite. 
Il est plus difficile de placer les grands morceaux que les petits. 
Exemple : 1-les claques, 2-les quartiers 3-des languettes.

- Couper  successivement le pied et le contrepied afin de constituer les paires.

Progression de coupe

Point de départ de la coupe des pièces

Front rectiligne permettant :

- Une bonne utilisation du matériau.

- Un bon redémarrage sur une autre coupe.

Le coupeur commence le placement par l’un des côté de la peau, de gauche à droite ou inversement suivant ses habitudes. Il progresse en ligne (schéma ci-contre) afin de minimiser les pertes.

Une coupe interrompue se présentera donc sous forme d’escalier, mais jamais en zigzag, ce qui provoquerait un risque très important de pertes conséquentes chiffrant un rendement supérieur aux prévisions.

La rhéologie (du grec rheo, couler et logos, étude) est l'étude de la déformation et de l'écoulement de la matière sous l'effet d'une contrainte appliquée. Source wikipédia

) Le comportement plastique du matériau est atteint lorsqu'on dépasse la limite élastique. À partir de ce moment là, une suppression de l'effort de traction sur l'éprouvette laisse apparaître une déformation dite rémanente, c'est à dire que l'éprouvette ne retrouve plus sa forme initiale, la déformation n'est plus réversible.