BALANCE DE PRECISION ELECTRONIQUE

ISO 3374    ISO 3801

- BUT :

Cet appareil a pour but de déterminer la masse surfacique

d’un matériau en g/ m².

On peut déterminer aussi le TITRE du fil.

- ÉPROUVETTE :

Découper préalablement 5 éprouvettes de 100 cm2 de surface

à l’aide du découpoir, en évitant de déformer l'étoffe.

Prélever à différents emplacements en évitant les parties pliées,

froissées ou comportant des lisières.

- PRINCIPE :

L’essai est effectué sur l'échantillon d'étoffe relaxé, à plat, pendant au moins 24h.

Les éprouvettes sont découpées, puis pesées, et la masse surfacique est calculée.

- MODE OPERATOIRE :

  - Mettre sous tension,

  - Ouvrir le cache transparent,

  - Mettre en marche I/O, les contrôles électroniques s’affichent

  - Tarer la balance en appuyant sur la touche ZERO afin que l’écran indique 0g

  - Placer individuellement les éprouvettes sur le plateau

  - Attendre la stabilisation de la pesée et lire le résultat affiché.

  - Relever la mesure sur le PV

  - Peser ainsi chaque échantillon, et déterminer une moyenne.

Remarque :

L’éprouvette pesée mesure 100 cm², il faut multiplier par 100 le résultat pour le ramener au m².

Exemple : Lecture sur la balance = 1,24 g

Masse au m² = 1,24 X 100 = 124g

- EXPRESSION DES RESULTATS:

Calculer la masse surfacique, exprimée en grammes par mètre carré, M, pour chaque éprouvette selon la

formule :

m x 10 000

- m : est la masse d'une éprouvette conditionnée ou anhydre, en grammes.

- s : est la surface de la même éprouvette, en centimètres carrés.

M=

s

Calculer la moyenne en grammes par mètre carré et arrondir le résultat à trois chiffres significatifs.

X= m1+m2+m3.....+m55= moyenne arithmétique.

DECOUPOIR

- BUT :

Cet appareil permet de découper des éprouvettes dans

différents matériaux en un disque de 10 cm de diamètre.

Ce qui correspond à une surface de coupe d'au moins

100 cm2  avec une précision de ± 1 %.

- MODE OPERATOIRE :

- Placer le matériau à découper sur la plaque de découpe,

- Libérer le mécanisme de maintien sur le côté,

- Amener en contact l’appareil avec le matériau à découper

- Appuyer sur la poignée de l’appareil de découpe et

effectuer une ou plusieurs rotations dans le sens des

aiguilles d’une montre,

- Enlever l’appareil de découpe afin de libérer l’échantillon

découpé,

- Retirer l’éprouvette découpée de la plaque de découpe.

Remarque : cette éprouvette doit avoir une coupe nette tout autour de son périmètre.

- DOMAINE D’UTILISATION :

L’appareil de découpe du poids au m² peut être utilisé pour de nombreux matériaux tels que le tissé, le non tissé, le papier, l’étoffe, le cuir………….

Pour la détermination du poids au m², il suffira de peser l’éprouvette de 100cm² et de le ramener au m². Pour la pesée, Une balance de précision au 1/100eme est indispensable.