***CORRIGE DR5***

|  |  |
| --- | --- |
| **RAPPORT DE CONFECTIONNABILITE** | Nom :  Classe : |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TISSU 1** |  | | | **ARMURE** | | | | | | **ESSAIS LABORATOIRE** | |  | |
| **K:\Mission LABO\TP\Thème 6\P1060676.jpg** | Composition : 98% coton, 2% élasthanne | | | RAPPORT D’ARMURE | | | | | | TEST REALISE | VALEURS | CONFORME | NON CONFORME |
| Origine : naturelle | | |  |  |  |  |  |  | 1 – résistance coloris sec | C = 4/5  T = 4/5 | X |  |
| Armure : sergé | | |  |  |  |  |  |  | 2 – résistance coloris mouillé | C = 2  T = 2/3 |  | X |
| Réf coloris : JB 109 | | |  |  |  |  |  |  | 3 – résistance à l’usure | 1 500 Frottements | X |  |
| Laize : 150 cm | | |  |  |  |  |  |  | 4 – résistance à la traction | C = 1935 N  T = 1223 N |  |  |
| Contexture : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TISSU 2** |  | | | **ARMURE** | | | | | | **ESSAIS LABORATOIRE** | |  | |
| **K:\Mission LABO\TP\Thème 6\P1060674.jpg** | Composition : 100% coton | | | RAPPORT D’ARMURE | | | | | | TEST REALISE | VALEURS | CONFORME | NON CONFORME |
| Origine : naturelle | | |  |  |  |  |  |  | 1 – résistance coloris sec | C = 4/5  T = 4/5 | X |  |
| Armure : sergé | | |  |  |  |  |  |  | 2 – résistance coloris mouillé | C = 3  T = 4 | X |  |
| Réf coloris : JB 107 | | |  |  |  |  |  |  | 3 – résistance à l’usure | 2 500 Frottements | X |  |
| Laize : 150 cm | | |  |  |  |  |  |  | 4 – résistance à la traction | C = 1980 N  T = 744 N |  |  |
| Contexture : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TISSU 3** |  | | | **ARMURE** | | | | | | **ESSAIS LABORATOIRE** | |  | |
| **K:\Mission LABO\TP\Thème 6\P1060675.jpg** | Composition : 100% coton | | | RAPPORT D’ARMURE | | | | | | TEST REALISE | VALEURS | CONFORME | NON CONFORME |
| Origine : naturelle | | |  |  |  |  |  |  | 1 – résistance coloris sec | C = 5  T = 5 | X |  |
| Armure : sergé | | |  |  |  |  |  |  | 2 – résistance coloris mouillé | C = 4/5  T = 4/5 | X |  |
| Réf coloris : JB 105 | | |  |  |  |  |  |  | 3 – résistance à l’usure | 1 150 Frottements | X |  |
| Laize : 150 cm | | |  |  |  |  |  |  | 4 – résistance à la traction | C = 2721 N  T = 535 N |  |  |
| Contexture : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |