CORRIGE APPLICATION N°1 NORME EN 287.1 2004

- ASSEMBLAGE

- SYMBOLISATION NORMALISEE

A l’aide de la norme EN 287-1-2004, donnez la symbolisation de la qualification correspondant à l’assemblage ci-dessus. Préparation avec délardage car on a une différence d’épaisseur

EN 287-1.  135.  T.  BW.  1.2.  S.  t08.  D500.  PA.  ss.  nb.

d’un seul coté sans reprise envers car Ø 500 donc inaccessible de l’intérieur

- QUALIFICATION DES SOUDEURS

Parmi les 4 soudeurs qualifiés ci-dessous le(s) quel(s) est capable de réaliser cet assemblage ?

On regarde dans le domaine de validité du soudeur si la qualification de la soudure est validée

EN 287-1.  135.  P.  BW.  01.  t08. PC.  ss.  nb.

Oui , il peut P : P et T  D  150 mm.   PC : PA, PB, PC

EN 287-1.  135.  T.  FW.  02.  t10.  D500.  PB.  ss.  nb.

Une soudure d’angle ne qualifie pas une soudure à bout à bout.

La position PB en angle (FW) ne couvre pas PA bout à bout (BW).

EN 287-1.  136.  T.  BW.  01.  t08.  D500.  PA.  ss.  nb.

MAG fil fourré B 136 ne qualifie pas MAG fil plein S 135

EN 287-1.  135.  T.  BW.  01.  t05.  D250.  PA.  ss.  nb.

Oui , il peut t 05 : 3 à 10   D 250 :  125 mm