| # CORRIGE EXERCICE N° 2 EN 287-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’étude et la réalisation portent sur des filtres décanteurs pour les usines de retraitements des eaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un schéma ci-dessous explique le fonctionnement de la pièce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sortie du liquide filtré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arrivée du liquide |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Application | n N°2 NF EN 287-1 |  |  |  | LICENCE MMS |  |  |  |  |

| Repères | Nombre | Désignation |  |  |  | Matière |  | #### Prix | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Tôle épaisseur 6mm |  |  |  | X5CrNi 18-10 |  |  | 270 x 270 |
| 2 | 4 | Fer plat de 80 x 6 |  |  |  | X5CrNi 18-10 |  |  | Long : 300 mm |
| 3 | 1 | Tube  168.3 x 4,5 |  |  |  | X5CrNi 18-10 |  |  | Long : 200 mm |
| 4 | 1 | Tube  168.3 x 4,5 |  |  |  | X5CrNi 18-10 |  |  | Long : 200 mm |
| 5 | 1 | Fond GRC 168,3 x 4 |  |  |  | X5CrNi 18-10 |  |  |  |
| 6 | 1 | Tube  60,3 x 2,9 |  |  |  | X5CrNi 18-10 |  |  | Long : 60 mm |
| 7 | 1 | Coude à 90°  60,3 x 2,9 |  |  |  | X5CrNi 18-10 |  |  |  |
| 8 | 1 | Tube  60,3 x 2,9 |  |  |  | X5CrNi 18-10 |  |  | Long : 100 mm |
| 9 | 1 | Tube  60,3 x 2,9 |  |  |  | X5CrNi 18-10 |  |  | Long : 100 mm |
| 10 | 1 | Bride à souder en bout  60,3 |  |  |  | X5CrNi 18-10 |  |  |  |
| Equipements : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Poste électrodes enrobées : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Poste tig : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Outillages : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postes d’oxycoupage, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Chanfreineuse, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Presse 50 tonnes ou autre pour les essais destructifs, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Meuleuses portatives  115 et 230, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Outillage et matériel de sécurité habituels du soudeur, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Outillage de traçage et d’atelier. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ON DEMANDE :

Vous êtes responsable des Modes Opératoires de Soudage dans l’entreprise qui vous emploie.

Vous devez mettre en place une nouvelle qualification de soudeur en vue de la fabrication des filtres décanteurs. Cette qualification concerne le fond Rep. 5 et le tube Rep. 6.

Pour cela il faut

  - Faire le schéma coté de l’assemblage,

  - Donner la symbolisation de la soudure ainsi que son domaine de validité,

  - Déterminer le format de l’assemblage de qualification,

  - Rechercher les contrôles examens et essais à exercer.

  - Remplir le DMOS joint.

NB : La soudure est effectuée en soudage électrique à l’arc avec une électrode  3.2.C’est une SAFINOX R-18-8-S appelée également R 308 L, dont la désignation normalisée est E 199 LR 12.

    - SCHEMA COTE DE L’ASSEMBLAGE :

Cote mini de la soudure a = 2.9, à condition que les caractéristiques méca mini de l’électrode sont au moins égales aux carctéristiques du rep 6, on peut prendre a = 3 mm.

Si on calcule la surface de la soudure (9 mm²) et celle de l’électrode (7.8 mm²). On prend le tableau des vitesses et l’on trouve une vitesse de 21 cm/mn nous avons pour 10cm d ‘électrode 7.2 cm de cordon.Scord= (7.8*10/7.2)=10.8

Si on calcule la cote du cordon on obtient a = √10.8 = 3.3 mm

  - SYMBOLISATION DE LA SOUDURE AINSI QUE SON DOMAINE DE VALIDITE :

EN 287-1 . 111. T. FW. 8,1. R. t4. D60,3. PB. sl

t4 (page 5/16) piquage emboîté – sl soudage monocouche (page 1/16)

| Explications |  | Domaine de validité |
| --- | --- | --- |
| 111 | Procédé de soudage arc élect enrobée | 111 (p1) |
| T | Tube | T et P(p2, 3.3 a) |
| FW | Soudure d’angle | FW ( p3 ; 3.4 b) |
| 8.1 | Groupe de matériau Re< 460 N/mm² | 8-8 ;8-9.2 ;8-9.3; 8-10(p3 ;t2) |
| R | Enrobage rutile | Tous sauf B et C (p4 ; t3) |
| t4 | Épaisseur |  3 mm (p5 ; t6) |
| D60.3 | Diamètre |  0.5 x D :  30.15 (p5 ; t5) |
| PB | Position de soudage à plat | PB et PA (p6 ; t8) |
| sl | Soudage monopasse | sl (p7 ; t9) |

- FORMAT DE L’ASSEMBLAGE DE QUALIFICATION ( page 8 ; fig 4 ) :

a : 3 mm mini

##### D : Diamètre 60.3 ép 2.9

Lg  125 mm

On prendra lg =130 mm

l1 :  160.3 = 165 mm

t : 4 mm

  - RECHERCHER LES CONTROLES EXAMENS ET ESSAIS A EXERCER :

- Contrôle visuel

- Contrôle par radiographie facultatif

- Essai de texture ou essai macroscopique ( 2coupes ) ou Contrôle par radiographie.

# EN 287-1 2004

Descriptif de mode opératoire de soudage du constructeur ou du fabricant (DMOS)

Lieu : .................................................		EXAMINATEUR OU ORGANISME D’INSPECTION :

DMOS référence N° :	........................		...................................................................................

PV-QMOS N° : ..................................		Méthode de préparation et de nettoyage : ................

Constructeur ou Fabricant : ..........….		...............Dégraissage......................................

Nom du soudeur : .............................		Spécification matériau de base : X 5 Cr Ni 18-10

Procédé de soudage : ....111.............. 		Epaisseur du matériau de base (mm) : .2.9 – 4 mm........

Type de joint :	............FW................		Diamètre du matériau de base : ..D 60.3 – D 168.3 mm.
Détails de préparation de joint (Schéma) :		Position de soudage de l’assemblage : ......PB.....

| Schéma de préparation | Disposition des passes |
| --- | --- |

Paramètres de soudage :

| Passe N° | Procédé | Dimension métal d’apport | Intensité A | Tension à l’arc V | Type de courant Polarité | Vitesse d’avance | Energie de soudage* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111 | 3.15 | 110 | 25.4 | CC+ | 21 cm/mn | 8 kJ/cm |

Produits consommables, désignation  :	E 199 LR 12		Autres informations : Protection envers de la        	marque et type : SAFINOX R-18-8-S …        		 soudure gaz ou scotch. Nettoyage et

Passivation après soudage

Etuvage ou séchage spécifique : ................................	par ex. : balayage (largeur maximale) oscillation :

Détail de gougeage ou de reprise envers : ..................	* Inclinaison de le torche :……………………………..

Température de préchauffage : ....................................

L’assemblage de qualification décrit ci-dessus a été soudé en présence de : .................................................

Constructeur ou Fabricant				Examinateur ou organisme d’inspection			   Nom, date et signature					Nom, date et signature

………………………………				…………………………………………………

* Si nécessaire