| DOCUMENTS FOURNIS : - Mise en situation. Page : 1 - Plan du filtre. page : 2 - Nomenclature et sujet. page : 3 - DMOS P page : 4 - Extrait de la norme NF EN 15614 - 1 (14 pages) - Extrait de la norme sur le classement des aciers (2 pages) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISE EN SITUATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L’étude et la réalisation portent sur des filtres décanteurs pour les usines de retraitements des eaux. Ces appareils sont réalisés en acier inoxydable austénitique. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un schéma ci-dessous explique le fonctionnement de la pièce. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sortie du liquide filtré |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arrivée du liquide |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Sol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### DS N°2 NF EN 15614 |  |  |  |  | S2 ROC |  |  |  |

| Repères | Nombre | Désignation |  |  | Matière |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Tôle épaisseur 6mm |  |  | X5CrNi 18-10 |  | 270 x 270 |
| 2 | 4 | Fer plat de 80 x 6 |  |  | X5CrNi 18-10 |  | Long : 300 mm |
| 3 | 1 | Tube  168.3 x 4,5 |  |  | X5CrNi 18-10 |  | Long : 200 mm |
| 4 | 1 | Tube  168.3 x 4,5 |  |  | X5CrNi 18-10 |  | Long : 200 mm |
| 5 | 1 | Fond GRC 168,3 x 4 |  |  | X5CrNi 18-10 |  |  |
| 6 | 1 | Tube  60,3 x 2,9 |  |  | X5CrNi 18-10 |  | Long : 60 mm |
| 7 | 1 | Coude à 90°  60,3 x 2,9 |  |  | X5CrNi 18-10 |  | Modèle 3D |
| 8 | 1 | Tube  60,3 x 2,9 |  |  | X5CrNi 18-10 |  | Long : 100 mm |
| 9 | 1 | Tube  60,3 x 2,9 |  |  | X5CrNi 18-10 |  | Long : 100 mm |
| 10 | 1 | Bride à souder en bout  60,3 |  |  | X5CrNi 18-10 |  |  |

- ON DEMANDE :

Vous devez mettre en place une nouvelle qualification de mode opératoire de soudage en vue de la fabrication des filtres. Cette qualification concerne le corps Rep. 4 et la tubulure Rep. 9.

Pour cela il faut :

- Donner le groupe du matériau.

- Donner le domaine de validité de la soudure, suivant la norme NF EN 15614-1 ( faites un

tableau ) .

- Déterminer le format de l’assemblage de qualification.

- Remplir le DMOSP .

- Rechercher les contrôles examens et essais à exercer.

- Choisir les contrôles que vous allez mettre en œuvre ( justifiez).

- Définir l’étendue des contrôles.

NB : La soudure est effectuée en soudage électrique à l’arc avec une électrode  3.2, gorge de 4mm en une passe. L’électrode est une SAFINOX R-18-8-S appelée également R 308 L, dont la désignation normalisée est E 199 LR 12. Ces électrodes sont utilisées en polarité inverse.

# EN 15614-1

Descriptif de mode opératoire de soudage préliminaire  (DMOSP)

Lieu : .................................................		EXAMINATEUR OU ORGANISME D’INSPECTION :

DMOS référence N° :	........................		...................................................................................

PV-QMOS N° : ..................................		Méthode de préparation et de nettoyage : ................

Constructeur ou Fabricant : ..........….		...................................................................................

Nom du soudeur : .............................		Spécification matériau de base : ...............................

Procédé de soudage : ....................... 		Epaisseur du matériau de base (mm) : .....................

Type de joint :	....................................		Diamètre du matériau de base : ................................
Détails de préparation de joint (Schéma) :		Position de soudage de l’assemblage : .....................

| Schéma de préparation | Disposition des passes |
| --- | --- |

Paramètres de soudage :

| Passe N° | Procédé | Dimension métal d’apport | Intensité A | Tension à l’arc V | Type de courant Polarité | Alimentation en fil Vitesse d’avance | Energie de soudage* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Produits consommables, désignation  : ......................	Autres informations : .................................................		marque et type : ...................................	……………………………………………………………

Etuvage ou séchage spécifique : ................................	par ex. : balayage (largeur maximale) oscillation :

Gaz de protection /flux : endroit : ................................	……………………………………………………………

envers : .................................	* fréquence, Temps d’arrêt : ………………………….

Débit de gaz		    endroit : .................................	* Soudage pulsé détails :………………………………

envers : .................................	* Distance tube contact/pièce :………………………..

Type d’électrode de tungstène/dimension :	................	* Détail du soudage plasma :………………………….

Détail de gougeage ou de reprise envers : ..................	* Inclinaison de le torche :……………………………..

Température de préchauffage : ....................................

Températures entre passes : ........................................

Traitement thermique après soudage ou vieillissement : ......................................

Temps, Température, Méthode : ...................................

Vitesse de montée en température et de refroidissement* : .................................................

L’assemblage de qualification décrit ci-dessus a été soudé en présence de : .................................................

Constructeur ou Fabricant				Examinateur ou organisme d’inspection			   Nom, date et signature					Nom, date et signature

………………………………				…………………………………………………

* Si nécessaire