EXTRAIT DE LA NORME EN 287-1 DE 2004

EPREUVE DE QUALIFICATION DES SOUDEURS

Ce cours n’est qu’un extrait  de la norme, qui contient 37 pages.

1 - DOMAINE D'APPLICATION :

La présente Norme définit l’épreuve de qualification des soudeurs pour le soudage par fusion des aciers. Lors de la qualification des soudeurs, l’accent est porté sur l’aptitude à guider manuellement l’électrode, la torche ou le chalumeau de soudage pour produire une soudure de qualité acceptable.

### 2 - SYMBOLES ET ABREVIATIONS :

2.1 Numérotation des procédés de soudage

La présente norme s'applique aux procédés de soudage suivants :

111	soudage à l'arc avec électrode enrobée.

114	soudage à l'arc avec fil fourré (sans protection gazeuse).

121	soudage à l'arc sous flux en poudre avec fil-électrode.

131	soudage à l'arc sous protection de gaz inerte avec fil-électrode fusible, procédé MIG.

135	soudage à l'arc sous protection de gaz actif avec fil-électrode fusible, procédé MAG.

136	soudage à l'arc sous protection de gaz inerte avec fil-électrode fourré fusible.

141	soudage à l'arc en atmosphère inerte avec électrode de tungstène, procédé TIG.

15	soudage à l'arc plasma.

311 	soudage oxyacétylénique.

NOTE : Les principes de la présente norme sont applicables à d’autres procédés de soudage par fusion.

2.2 Assemblage de qualification

s1 épaisseur du métal fondu pour le procédé de soudage 1

s2 épaisseur du métal fondu pour le procédé de soudage 2

t	épaisseur de tôle ou de paroi du tube.	Thickness

t1 épaisseur de matériau de l'assemblage de qualification pour le procédé de soudage 1

t2 épaisseur de matériau de l'assemblage de qualification pour le procédé de soudage 2

T	tube.

z	longueur du côté du cordon d'une soudure d'angle.

a	épaisseur ou gorge théorique.

BW	soudage bout à bout à pleine pénétration.

Butt Welding

D	diamètre extérieur du tube.

FW	soudage d'angle.

l1 longueur de l'assemblage de qualification

l2 demi-largeur de l'assemblage de qualification

lf longueur d'examen

P	tôle.		Plate

ReH limite d’élasticité

2.3 Produits consommables

nm	sans métal d'apport.	Pour TIG par exemple

A	enrobage acide.

RR	enrobage rutile épais.

S	autres types.

V 	fourrage au rutile ou basique/fluoré

W 	fourrage basique/fluoré, laitier à solidification lente

Y 	fourrage basique/fluoré, laitier à solidification rapide

Z 	autres types de fourrage

B	enrobage basique.

C	enrobage cellulosique.

M	 fourrage à poudre métallique

P	 fourrage au rutile, laitier à solidification rapide

R	enrobage rutile.

RA	enrobage rutilo-acide.

RB	enrobage rutilo-basique.

RC	enrobage rutilo-cellulosique.

2.4 Autres détails relatifs au soudage

nb	soudage sans support envers.

rw 	soudage à droite

sl 	soudage monocouche

ss	soudage d'un seul côté.

bs	soudage des deux côtés. Both (les deux) sides (côtés)

lw	 soudage à gauche

mb	soudage avec support envers solide.

ml	 soudage multicouche

2.5 Concernant les essais de pliage

A 	allongement minimal à la traction exigé par la spécification du matériau

d	diamètre du poinçon ou du rouleau intérieur

ts	 épaisseur de l'éprouvette de pliage

3 - VARIABLES ESSENTIELLES ET DOMAINE DE VALIDITE:

3.1 Généralités

La qualification de soudeurs est basée sur des variables qui ont a un domaine de validité. Les assemblages de qualification doivent être soudés en utilisant ces variables, sauf pour 3.7 et 3.8. Si le soudeur doit souder en dehors du domaine de validité une nouvelle épreuve est exigée. Les variables  sont :

— le procédé de soudage ;		— le type de produit (tôle et tube) ;

— le type de soudure (soudure bout à bout à pleine pénétration et soudure d’angle) ;

— le groupe de matériaux ;		— le produit consommable de soudage ;

— les dimensions (épaisseur du matériau et diamètre extérieur du tube) ;

— la position de soudage ;

— les détails concernant le soudage (support envers, soudage à gauche, soudage à droite………).

  - Procédés de soudage

Chaque épreuve de qualification ne qualifie qu’un seul procédé de soudage. Le changement de fil plein S (135) en fil fourré de métal M (136) ou l’inverse n’exige pas une nouvelle épreuve (voir Tableau 3). Il est permis d’être qualifié pour deux procédés ou plus, en soudant un seul assemblage de qualification (assemblage multiprocédé), ou deux assemblages de qualification séparés ou plus. Les domaines de validité pour chaque procédé et pour l’assemblage multiprocédé sont donnés dans le Tableau 1 (voir également le Tableau 4).

Tableau 1 — Domaine de validité pour l'épaisseur d'assemblages mono-

et multiprocédé pour des soudures bout à bout à pleine pénétration

3.3 Type de produit

L’épreuve de qualification doit être effectuée sur tôle ou tube. Les critères suivants sont applicables :

a) les soudures sur tubes de diamètre extérieur D > 25 mm couvrent les soudures sur tôles ;

b) les soudures sur tôles couvrent les soudures sur tubes :

- de diamètre extérieur du tube D  150 mm, pour les positions de soudage PA, PB et PC ;

- de diamètre extérieur du tube D  500 mm, pour toutes les positions de soudage.

3.4 Type de soudure

L’épreuve de qualification doit être effectuée sur soudure bout à bout à pleine pénétration ou soudure d’angle. Les critères suivants sont applicables :

a) les soudures bout à bout à pleine pénétration couvrent toutes soudures bout à bout à pleine pénétration  sauf les piquages [voir également 3.4 c)] ;

b) lorsque la production est principalement constituée de soudures d’angle, le soudeur doit être qualifié pour les soudures d’angle ; lorsque la production est principalement constituée de soudures bout à bout à pleine pénétration, celles-ci qualifient les soudures d’angle ;

c) les soudures bout à bout à pleine pénétration sur tubes sans support envers qualifient les piquages ayant un angle  60° et avec le même domaine de validité que celui indiqué dans les Tableaux 1 à 8. Pour une soudure de piquage, le domaine de validité est basé sur le diamètre extérieur du piquage ;

d) dans le cas où la soudure ne peut être qualifiée au moyen d’une épreuve  sur soudure bout à bout  ou sur soudure d’angle, il convient d’utiliser un assemblage  spécifique, par exemple piquage.

3.5 Groupes de matériaux

3.5.1 Matériaux de base — Groupes d’aciers

Afin de réduire le nombre d’épreuves, les matériaux similaires sont regroupés selon le CR ISO 15608.

3.5.2 Domaine de validité

Le soudage de n’importe quel métal d’un groupe de matériaux confère la qualification pour le soudage de tous les autres métaux du même groupe, ainsi que pour d’autres groupes selon le Tableau 2.

Pour souder des matériaux ne faisant pas partie du système de groupement, une  épreuve  est exigée.

Qualification pour des assemblages hétérogènes : lorsque des métaux d’apport du groupe de matériaux 8 ou 10  sont utilisés (voir Tableau 2), toutes les combinaisons du groupe de matériaux 8 ou 10 avec d’autres groupes de matériaux sont couvertes.

Une épreuve  effectuée sur des groupes de matériaux corroyés accorde la qualification pour les matériaux moulés et une combinaison de matériaux moulés et corroyés dans le même groupe de matériaux.

Corroyage :

Forgeage ou soudage

Tableau 2 — Domaine de validité pour le matériau de base

3.6 Produits consommables de soudage

La qualification avec métal d’apport, par exemple procédé de soudage 141, qualifie le soudage sans métal d’apport mais pas l’inverse.

Les domaines de validité pour les produits consommables de soudage sont donnés dans le Tableau 3.

Tableau 3 — Domaine de validité pour les produits consommables de soudage a)

a) Abréviations voir 2.3.

b) Le type de produit consommable de soudage utilisé pour l’épreuve de qualification du soudeur pour le soudage de

la passe de fond sans support envers (ss nb) est le type de produit consommable de soudage qualifié pour le soudage

de la passe de fond en fabrication.

Légende

X indique les produits consommables de soudage pour lesquels le soudeur est qualifié.

— indique les produits consommables de soudage pour lesquels le soudeur n'est pas qualifié.

3.7 Dimensions

L’épreuve de qualification du soudeur pour les soudures bout à bout à pleine pénétration est basée sur l’épaisseur de matériau et sur les diamètres extérieurs du tube. Les domaines de validité sont spécifiés dans les Tableaux 4 et 5.

NOTE Il n’est pas nécessaire de mesurer précisément l’épaisseur ou le diamètre  du tube, c’est la philosophie qui se profile derrière les valeurs des Tableaux 4 et 5 qu’il faut appliquer.

Pour les soudures d’angle, le domaine de validité pour l’épaisseur est spécifié dans le Tableau 6.

Pour les soudures de piquage, les critères d’épaisseur de matériau auxquels le Tableau 4 s’applique et les critères  de diamètre extérieur du tube auxquels le Tableau 5 s’applique sont les suivants :

— piquages posés : épaisseur de matériau et diamètre extérieur du tube du piquage ;

— piquages emboîtés ou pénétrants : épaisseur de matériau du tube principal ou de la virole et diamètre extérieur du tube du piquage.

Pour les assemblages de qualification avec des diamètres extérieurs du tube différents et des épaisseurs de matériau différentes, le soudeur est qualifié pour :

1) l’épaisseur du matériau la plus faible et la plus forte qualifiée conformément au Tableau 4 ;

2) le diamètre extérieur du tube le plus petit et le plus grand qualifié conformément au Tableau 5.

Tableau 4 — Domaine de validité pour l'épaisseur de matériau

et pour l'épaisseur de métal fondu (multiprocédé) des assemblages

de qualification pour les soudures bout à bout à pleine pénétration

Tableau 5 — Domaine de validité pour le diamètre extérieur du tube a)

Tableau 6 — Domaine de validité pour l'épaisseur du matériau

de l'assemblage de qualification pour les soudures d'angle a)

3.8 Positions de soudage

Le domaine de validité pour chaque position de soudage est donné dans le Tableau 7. Les positions de soudage et les symboles font référence à l’EN ISO 6947.

Les assemblages de qualification doivent être soudés conformément aux angles nominaux pour les positions de  soudage selon l’EN ISO 6947.

Les positions de soudage J-L045 et H-L045 pour les tubes qualifient tous les angles de tubes.

Le fait de souder deux tubes de même diamètre extérieur, l’un en position de soudage PF et l’autre en position de soudage PC, couvre également le domaine de validité d’un tube soudé en position de soudage H-L045.

Le fait de souder deux tubes de même diamètre extérieur, l’un en position de soudage PG et l’autre en position de soudage PC, couvre également le domaine de validité d’un tube soudé en position de soudage J-L045.

Les diamètres extérieurs du tube D  150 mm peuvent être soudés dans deux positions de soudage (PF ou PG sur 2/3 de la circonférence, PC sur 1/3 de la circonférence) en utilisant un seul assemblage de qualification.

Tableau 7 — Domaine de validité pour les positions de soudage

a) De plus les exigences de 3.3 et 3.4 doivent être respectées.

b) Les positions de soudage PB et PD ne sont utilisées que pour les soudures d’angle [voir 3.4 b)] et ne peuvent qualifier

que les soudures d’angle dans d’autres positions de soudage.

Légende

X indique les positions de soudage pour lesquelles le soudeur est qualifié.

— indique les positions de soudage pour lesquelles le soudeur n'est pas qualifié.

3.9 Détails concernant le soudage

Selon les détails concernant le soudage, les domaines de validité sont indiqués dans les Tableaux 8 et 9.

Pour le soudage avec le procédé 311 un changement de sens du soudage de la droite vers la gauche et vice versa exige une nouvelle épreuve de qualification.

Tableau 8 — Domaine de validité pour les détails concernant le soudage

des soudures bout à bout à pleine pénétration

Tableau 9 — Domaine de validité concernant le nombre de couches

pour les soudures d'angle

4 CONTROLES, EXAMENS ET ESSAIS

4.1 Surveillance

Le soudage des assemblages de qualification doit être exécuté en présence de l’examinateur. L’ensemble des essais doit être vérifié par l’examinateur.

Les assemblages doivent être marqués avec l’identification de l’examinateur et du soudeur avant le début du soudage. Les positions de soudage doivent être marquées sur l’assemblage, pour les soudures avec tubes fixes, la position de soudage 12 h doit être également marquée.

L’examinateur peut arrêter l’épreuve s’il s’avère que les conditions de soudage ne sont  pas correctes ou e que le soudeur n’a pas l’habileté nécessaire, par exemple lorsqu’il y a des réparations trop importantes .

4.2 Formes, dimensions et nombres d’assemblages de qualification

Les formes et dimensions exigées des assemblages de qualification (voir 3.7) sont indiquées aux Figures 1 à 4.

Pour les tubes une longueur minimale d'examen de 150 mm est exigée. Toutefois, si la circonférence des tubes est inférieure à 150 mm, trois assemblages de qualification supplémentaires au maximum seront exigés.

t Épaisseur de matériau de l'assemblage de qualification

Figure 1 — Dimensions de l'assemblage de qualification pour une soudure bout à bout de tôles à pleine pénétration

Figure 2 — Dimensions de l'assemblage de qualification

pour une soudure d'angle sur tôles

0,5 x t  a  0,7 x t

a Gorge théorique

t Épaisseur de matériau de l'assemblage de qualification

z Côté d'une soudure d'angle

D Diamètre extérieur du tube

t Épaisseur de matériau de l'assemblage de qualification (épaisseur de paroi)

Figure 3 — Dimensions de l'assemblage de qualification

pour une soudure bout à bout de tubes à pleine pénétration

Z = a  2

a Gorge théorique

D Diamètre extérieur du tube

l1 Longueur de l'assemblage de qualification

t Épaisseur de matériau de l'assemblage de qualification (tôle ou épaisseur de paroi)

z Côté d'une soudure d'angle

Figure 4 — Dimensions de l'assemblage de qualification

pour une soudure d’angle sur tubes

4.3 Conditions de soudage

L’épreuve de qualification des soudeurs doit suivre le DMOS-P ou le DMOS préparé conformément à

l’EN ISO 15609-1 ou l'EN ISO 15609-2.

Les conditions de soudage suivantes doivent s’appliquer :

— le temps de soudage de l’assemblage doit correspondre à conditions normales de fabrication ;

— les assemblages de qualification doivent comporter en première passe et en passe terminale au moins un arrêt et une reprise repérés dans la longueur de la soudure à examiner ;

— tout traitement thermique après soudage exigé dans le DMOS-P peut être supprimé, sauf si l’essai  de pliage est exigé ;

— identification de l’assemblage de qualification ;

— le soudeur doit être autorisé à éliminer les imperfections mineures par meulage, sauf sur les surfaces à l’issue du soudage. L’autorisation de l’examinateur ou de l’organisme d’examen doit être obtenue.

4.4 Méthodes de contrôles, d’examens et d’essais

Chaque soudure doit être soumise à des contrôles, examens et essais selon le Tableau 10.

Si la soudure est acceptée lors du contrôle visuel, les contrôles, examens ou essais supplémentaires selon le Tableau 10 doivent être effectués.

Si des supports envers sont utilisés pour l’épreuve, ils doivent être éliminés avant les essais destructifs.

L’éprouvette pour l’examen macroscopique doit être préparée et attaquée sur un côté pour faire apparaître clairement la soudure. Le polissage n’est pas exigé.

Lorsqu’un contrôle par radiographie de soudures bout à bout à pleine pénétration, réalisées par les procédés 131, 135, 136 (uniquement fil fourré ) et 311  Tableau 10 note de bas de tableau b) est effectué,

il doit être complété soit par deux essais de pliage supplémentaires (un pliage endroit et un pliage envers ou deux pliages côté), ou deux essais de texture (un à l’endroit et un à l’envers).

Tableau 10 — Méthodes de contrôles, d'examens et d'essais

a) Soit un contrôle par radiographie, soit un essai de pliage ou un essai de texture doit être réalisé.

b) Si le contrôle par radiographie est effectué, l’essai de pliage ou l’essai de texture supplémentaire est obligatoire pour les procédés de soudage 131, 135, 136 (uniquement pour les fils fourrés de métal) et 311 (voir 4.4).

c) L’essai de texture peut être remplacé par un examen macroscopique selon l’EN 1321 d’au moins deux coupes.

d) Le contrôle par radiographie peut être remplacé par un contrôle par ultrasons selon l’EN 1714 pour une épaisseur  8 mm sur les aciers ferritiques seulement.

e) L’essai de texture sur tubes peut être remplacé par un contrôle par radiographie.

f) Pour un diamètre extérieur de tube D  25 mm, les essais de pliage ou de texture peuvent être remplacés par un essai de traction avec entaille sur la totalité de l’assemblage de qualification (un exemple est donné dans la Figure 8).

4.5 Assemblage de qualification et éprouvette

4.5.1 Généralités

Les types, dimensions et préparations à suivre pour les assemblages de qualification et les éprouvettes sont donnés de 4.5.2 à 4.5.4. De plus les exigences relatives aux essais destructifs sont indiquées.

4.5.2 Soudures bout à bout à pleine pénétration de tôles et de tubes

Lorsque le contrôle par radiographie est réalisé, la longueur d’examen de la soudure de l’assemblage de qualification (voir Figures 5a, 7a et 7b) doit être radiographiée à l’état brut de soudage (sans enlever la surépaisseur du métal fondu).

Lorsque l’essai de texture est réalisé, la longueur d’examen de l’assemblage doit être découpée en éprouvettes de même largeur, et toutes doivent être soumises à l’essai jusqu’à rupture. La longueur de chaque éprouvette doit être  40 mm. Tous les profils d’entailles selon l’EN 1320 sont autorisés.

Lorsque l’essai de pliage transversal ou l’essai de pliage côté est réalisé, le diamètre du poinçon ou du rouleau intérieur doit être de 4 t et l’angle de pliage de 180° pour le métal de base ayant un allongement A  20 %. Pour le métal de base ayant un allongement A < 20 %, l’équation suivante doit s’appliquer :

D = (100 x ts/A) – ts		où :

d est le diamètre du poinçon ou du rouleau intérieur, en millimètres ;

ts est l’épaisseur de l’éprouvette de pliage, en millimètres ;

A est l’allongement à la traction minimum exigé par la spécification du matériau, en %.

Lorsque seul l’essai de pliage transversal est réalisé, la longueur doit être découpée en éprouvettes de même largeur et toutes doivent être soumises à l’essai. Lorsque seul l’essai de pliage côté est réalisé, au moins quatre éprouvettes doivent être prélevées. L’un de ces essais de pliage côté doit être prélevé dans la zone d’arrêt et de reprise. Les essais de pliage doivent être exécutés conformément à l’EN 910.

Pour les épaisseurs t > 12 mm, les essais de pliage transversal peuvent être remplacés par des essais de pliage côté.

Pour les tubes, le nombre d’éprouvettes supplémentaires d’essai de texture ou de pliage transversal, réalisées avec les procédés de soudage 131, 135, 136 (seulement pour les fils fourrés de métal) ou 311, soumises au contrôle par radiographie, dépend de la position de soudage. Pour la position de soudage PA ou PC, une éprouvette de pliage envers et une éprouvette de pliage endroit doivent être soumises à l’essai (voir Figure 7a).

Pour toutes les autres positions de soudage, deux éprouvettes de pliage envers et deux éprouvettes de pliage endroit doivent être soumises à l’essai (voir Figure 7b).

Légende

l1 Longueur de l'assemblage de qualification

l2 Demi-largeur de l'assemblage de qualification

lf Longueur d'examen

5a) Découpage d’un nombre pair d’éprouvettes

5b) Longueur d’examen de l’éprouvette

NOTE De plus, une entaille longitudinale peut être pratiquée dans l’axe de la soudure, sur la face tendue de l’éprouvette,

pour obtenir la rupture dans la soudure.

Figure 5 — Préparation des éprouvettes et essai de texture

pour une soudure bout à bout à pleine pénétration de tôles

4.5.3 Soudures d’angle sur tôles

En vue de l’essai de texture (voir Figure 6) l’assemblage de qualification peut, au besoin, être découpé en plusieurs éprouvettes. Chaque éprouvette doit être disposée conformément à l’EN 1320 pour obtenir la rupture, et examinée après rupture.

Lorsque l’examen macroscopique est réalisé, au moins deux éprouvettes doivent être prélevées. Une coupe macro doit être prélevée à l’emplacement des reprises de soudures.

Légende

lf Longueur d'examen

Figure 6 — Longueur d’examen pour l’essai de texture

pour une soudure d’angle sur tôles

lf Longueur d'examen

1 Emplacement pour une éprouvette pour essai de texture à l’envers ou un essai de pliage transversal envers ou un essai

de pliage côté.

2 Emplacement pour une éprouvette pour essai de texture à l’endroit ou un essai de pliage transversal endroit ou un essai

de pliage côté.

7a) Prélèvement pour éprouvettes supplémentaires pour essai de texture

ou essai de pliage pour les positions de soudage PA et PC

lf Longueur d'examen

1 Une éprouvette pour essai de texture à l’envers ou un essai de pliage transversal envers ou un essai de pliage côté.

2 Une éprouvette pour essai de texture à l’endroit ou un essai de pliage transversal endroit ou un essai de pliage côté.

3 Une éprouvette pour essai de texture à l’envers ou un essai de pliage transversal envers ou un essai de pliage côté.

4 Une éprouvette pour essai de texture à l’endroit ou un essai de pliage transversal endroit ou un essai de pliage côté.

7b) Prélèvement pour éprouvettes supplémentaires pour essai de texture

ou essai de pliage pour les positions de soudage PF, PG, H-L045, J-L045

7c) Longueur d’examen de l’éprouvette pour essai de texture

NOTE De plus, une entaille longitudinale peut être pratiquée dans l’axe de la soudure, sur la face tendue de l’éprouvette,

pour obtenir la rupture dans la soudure.

Figure 7 — Préparation et emplacement des éprouvettes pour une soudure bout à bout de tubes à pleine pénétration

Pour t  1,8 mm : d = 4,5 mm

pour t < 1,8 mm : d = 3,5 mm

Des perçages ne sont pas permis dans les zones de démarrage et d’arrêt.

NOTE Les profils d’entailles s et q sont également permis dans le sens circonférentiel selon l’EN 1320.

Figure 8 — Exemple d’essai de traction avec entaille sur l’assemblage de qualification sur tubes de diamètre extérieur  25 mm

4.5.4 Soudure d’angle sur tubes

Pour l’essai de texture, l’assemblage de qualification doit être découpé en au moins quatre éprouvettes qui doivent

ensuite être rompues (une possibilité est indiquée à la Figure 9).

Figure 9 — Préparation et essai de texture des éprouvettes

pour une soudure d’angle sur tubes

Lorsque l’examen macroscopique est réalisé, au moins deux éprouvettes doivent être prélevées. Une éprouvette doit être prélevée dans la zone d’arrêt et de reprise.

4.6 Enregistrement des contrôles, examens et essais

Les résultats de tout contrôle, examen et essai doivent être enregistrés.

5 EXIGENCES D’ACCEPTATION DES ASSEMBLAGES DE QUALIFICATION

Les assemblages doivent être évalués selon les exigences d’acceptation spécifiées pour les types de défaut considérés. Avant tout essai les points suivants doivent être vérifiés :

— tout le laitier et toutes les projections sont éliminés ;

— aucun meulage sur les faces envers et endroit de la soudure (selon 5.3) ;

— les arrêts et reprises dans la passe de fond et la passe terminale sont identifiés (selon 5.3) ;

— profil et dimensions.

Les exigences d’acceptation des défauts décelés doivent être évaluées conformément à l’EN ISO 5817. Un soudeur est qualifié si les défauts sont dans les limites du niveau de qualité B de l’EN ISO 5817, sauf pour les types de défauts suivants ; les surépaisseurs , les convexités, les gorges excessives et les excès de pénétration pour lesquels le niveau C doit s’appliquer.

Les éprouvettes de pliage ne doivent révéler aucun défaut  3 mm. Les défauts apparaissant sur les arêtes d’une éprouvette ne doivent pas être pris en compte, sauf s’il s’avère que la fissuration est due à une pénétration incomplète, à la présence de laitier ou à un autre défaut.

Si les défauts dans l’assemblage de qualification du soudeur excèdent les valeurs maximales spécifiées permises, alors le soudeur échoue à l’épreuve.

Il convient également de faire référence aux critères d’acceptation correspondant aux essais non destructifs. Des procédures établies doivent être utilisées pour tous les essais destructifs et non destructifs.

NOTE La corrélation entre les niveaux de qualité de l’EN ISO 5817 et les niveaux d’acceptation des différentes techniques d’essais non destructifs est indiquée dans l’EN 12062.

6 CONTRE-ESSAIS

Pour tout essai ne répondant pas aux exigences de la présente norme, il doit être donné au soudeur l’opportunité de recommencer l’épreuve de qualification.

S’il est établi que cet échec est d’origine métallurgique ou est dû à d’autres causes qui ne peuvent être  au manque d’habileté du soudeur, une épreuve supplémentaire est exigée afin d’évaluer la qualité et l’intégrité du nouveau matériau soumis à l’essai et/ou des nouvelles conditions d’essai.

7 DUREE DE VALIDITE

7.1 Qualification initiale

La validité de la qualification débute à partir de la date de soudage de l’assemblage de qualification.

Ceci s’applique dans la mesure où les contrôles, examens ou essais exigés ont été effectués et ont donné des résultats acceptables.

7.2 Confirmation de la validité

Le certificat de qualification du soudeur délivré est valable pour une durée de deux ans. Ceci sous réserve que le coordonnateur  ou le personnel de l’employeur responsable puisse confirmer que le soudeur a travaillé dans le domaine de validité de sa qualification . Ceci doit être confirmé tous les six mois.

7.3 Prolongation de la qualification

Le certificat de qualification du soudeur selon la présente norme peut être prolongé tous les deux ans par un examinateur ou un organisme d’examen.

Avant la prolongation du certificat, il est nécessaire de satisfaire aux exigences de 7.2 et de confirmer les conditions suivantes :

a) tous les enregistrements et preuves utilisés pour venir à l’appui de la prolongation permettent d’assurer la traçabilité jusqu'au soudeur et d’identifier le(s) DMOS qui a (ont) été utilisé(s) en fabrication ;

b) les preuves venant à l’appui de la prolongation doivent être de nature volumique (contrôle par radiographie ou ultrasons) ou pour les essais destructifs (texture ou pliages) doivent être réalisés sur deux soudures dans les six derniers mois. Il est nécessaire de conserver ces preuves pendant deux ans mini ;

c) les soudures doivent satisfaire aux niveaux d’acceptation des défauts comme spécifié à l’Article 5 ;

d) les résultats des contrôles, examens et essais mentionnés en 7.3 b) doivent démontrer que le soudeur a reproduit es conditions de l’épreuve d’origine, sauf pour l’épaisseur et le diamètre extérieur du tube.

NOTE Pour des exemples de variables à confirmer et dont il faut assurer la traçabilité voir Annexe D.

8 CERTIFICAT

Il doit être vérifié que le soudeur a réussi l’épreuve de qualification. Toutes les variables essentielles doivent être enregistrées sur le certificat. Si l’assemblage ne satisfait pas à l’un des contrôles, examens ou essais exigés, aucun certificat ne doit être délivré.

Le certificat doit être délivré sous la responsabilité de l’examinateur et doit comporter les informations contenues dans l’Annexe A. Si un autre modèle est utilisé, il doit comporter toutes les informations exigées dans l’Annexe A.

Un certificat de qualification de soudeur doit être délivré pour chaque assemblage de qualification.

Dans le cas où plus d’un assemblage est soudé, un certificat de qualification unique peut être délivré combinant les domaines de validité des assemblages de qualification individuels. Dans ce cas, seule une des variables essentielles suivantes peut être différente, sauf pour les cas mentionnés en 3.7.

— type de soudure ;		— position de soudage ;	— épaisseur de matériau.

Il n’est pas permis de modifier les autres variables essentielles.

Il faut s’assurer que le certificat de qualification de soudeur ne puisse créer d’ambiguïté. Par conséquent, il est recommandé de délivrer le certificat dans l’une au moins des langues anglaise, française ou allemande associée à toute autre langue, si nécessaire.

L’épreuve pratique et la vérification des compétences technologiques (voir Annexe A) doivent être indiquées comme «acceptées» ou «non vérifiées».

Tout changement de variables essentielles pour l’épreuve de qualification en dehors des domaines de validité exige une nouvelle épreuve et un nouveau certificat de qualification de soudeur.

9 DESIGNATION

La désignation d'une qualification de soudeur doit comprendre tous les éléments énoncés ci-dessous, dans l'ordre donné (le système est conçu de manière à pouvoir être exploité par un système informatisé) :

a) la référence de la présente norme ;

b) les variables essentielles :

1) procédés de soudage : voir 2.1, 3.2 et l’EN ISO 4063 ;

2) type de produit : tôle (P), tube (T), voir 2.3 et 3.3 ;

3) type de soudure : soudure bout à bout à pleine pénétration (BW), soudure d’angle (FW), voir 3.4 ;

4) groupe de matériaux : voir 3.5 ;

5) produits consommables de soudage : voir 3.6 ;

6) dimensions de l'assemblage de qualification : épaisseur de matériau t et diamètre extérieur du tube D,

voir 3.7 ;

7) positions de soudage : voir 3.8 et l’EN ISO 6947 ;

8) détails concernant le soudage : voir 3.9.

Le type de gaz de protection à l’endroit ou à l’envers ne doit pas être indiqué dans la désignation, mais doit être indiqué dans le certificat de qualification du soudeur (voir Annexe A de l’EN ISO 15609-1:2000 ou de l’EN ISO 15609-2:2001).

EXEMPLES DE DESIGNATION

Exemple 1

Qualification de soudeur    EN 287-1 136 P BW 1.3 B t15 PE ss nb

| Explication |  |  | Domaine de validité |
| --- | --- | --- | --- |

Exemple 2

Qualification de soudeur     EN 287-1 111 P BW 2 B t13 PA ss nb

Qualification de soudeur     EN 287-1 111 P FW 2 B t13 PB ml

| Explication |  |  | Domaine de validité |
| --- | --- | --- | --- |